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Введение 
В настоящей работе вводится флуктуационный объем жидкости и аморфных сред, обусловленный смещениями атомов из равновесных положений в результате тепловых флуктуаций. Определенный таким образом флуктуационный объем сравнивается с аналогичной величиной в модели возбужденного состояния [1]. С помощью метода молекулярной динамики по температурной зависимости доли этого объема находится точка стеклования аргона. Дается сравнение полученной температуры стеклования с температурой расщепления второго максимума радиальной функции распределения.

Метод моделирования
В качестве входных данных были заданы плотность, температура и количество частиц, которые вза​и​​модействуют согласно потенциалу Леннарда–Джон​са
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где r – межатомное расстояние, ( = 120k и ( = 3.405 Å – параметры потенциала для аргона [2], k – постоянная Больцмана. По данным об этих величинах рассчитывалось изменение расстояния между атомами при охлаждении в кубе периодичности размером 10(10(10 частиц.

Траектория каждой частицы рассматривается как совокупность шагов, длина которых пропорциональна интервалам времени (t. Последовательные элементарные акты смещения всех атомов системы составляют одну итерацию. Через каждые 10000 итераций, соответствующих времени движения системы 10–11 с, приведенная температура T* = kT/( понижалась на 0.02 (( 2.4 K). Скорость охлаждения составляла 1.5(1013 K/мин.
Результаты расчета и их обсуждение

На рис. 1 приведена температурная зависимость доли флуктуационного объема аргона f(T), рассчитанная нами по формуле
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где v – объем, приходящийся на атом, 
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– среднее межатомное расстояние.

Ниже температуры плавления Tf = 83.8 K величина f начинает быстро убывать и вблизи 50 K выходит на постоянное значение f = fg:
fg ( const ( 0.04(0.05,


(3)

что можно трактовать как переход аргона при Tg ( 50 K в аморфное стеклообразное состояние [1].
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Рис. 1. Изменение доли флуктуационного объема аргона в зависимости от температуры в процессе быстрого охлаждения при начальной плотности числа частиц n = 0.7.

Полученная нами температура стеклования аргона Tg ( 50 K находится в удовлетворительном согласии с приближенным эмпирическим правилом «двух третей» (см. [1]):
Tg ( (2/3)Tf ( 0.66·83.8 K ( 55 K,

где Tf = 83.8 K – температура плавления аргона.

Таким образом, приходим к важному результату: постоянство доли флуктуационного объема аргона при температуре стеклования находится в удовлетворительном согласии с приближенным критерием стеклования (3) в модели возбужденных атомов. 

После каждых 10000 МД-итераций по известной методике [2] рассчитывалась радиальная функция распределения, характеризующая упорядоченность атомов в системе:


[image: image5.wmf]2

1

(),

4

dN

gr

rdrn

=

p×


где dN – число частиц в сферическом слое dr на расстоянии r от произвольно выбранного атома, 4(r2dr·n – среднее число частиц в этом сферическом слое.

На рис. 2 приведены радиальные функции распределения атомов аргона в жидком состоянии (при 144 и 120 K), а также при температурах 49.2 и 36 K  – значительно ниже температуры кристаллизации 83.8 K.

Как видно, радиальная функция распределения жидкого аргона при 144 и 120 K не имеет никаких особенностей, а при температурах ниже приведенной температуры T* = 0.41, что соответствует примерно 50 K, наблюдается расщепление второго максимума этой функции на два пика, что, как отмечалось выше, связано со стеклованием. Важно то, что эта температура совпадает с температурой стеклования Tg ( 50 K, полученной нами в результате анализа поведения флуктуационного объема.

С целью уточнения структурных особенностей стеклообразной системы нами рассмотрена та же система с параметрами аргона в двумерном варианте с начальной плотностью и температурой, соответствующей жидкому состоянию. На рис. 3, а приведена конфигурация частиц, полученная при плотности стеклообразного твердого тела путем быстрого охлаждения системы (1/5(1013 K/мин), а на рис. 3, б – конфигурация атомов кристаллического аргона при приведенной плотности числа частиц n = 0.91, полученная медленным (1.5(103 K/мин) охлаждением системы.
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Рис. 2. Эволюция радиальной функции распределения g(r*) во время быстрого охлаждения аргона при начальной плотности числа частиц n = 0.7. Температуры 120 и 144 K соответствуют жидкому состоянию, а температуры 49.2 и 36 K – твердому стеклообразному состоянию, температура плавления аргона Тf = 83.8 K. Здесь r* = r/0.02(.
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Рис. 3. Конфигурации частиц аргона, полученные в конечный момент времени проведения численного эксперимента в стеклообразном (а) и кристаллическом (б) состояниях.

Наши результаты находятся в удовлетворительном согласии с приведенными выше данными по температурной зависимости удельного объема и радиальной функции распределения аргона [3].

Как видно, в стеклообразном аргоне имеются динамические микрополости различных размеров, меньшие из которых можно трактовать как элементарные активационные объемы, необходимые для критических смещений атомов, а полости больших размеров – как межкластерные области.

Заключение

В области стеклования флуктуационный объем аргона, определенный методом молекулярной динамики как объем, образованный средними флуктуационными смещениями атомов, совпадает с флуктационным объемом в модели возбужденного состояния, который обусловлен критическими смещениями сравнительно небольшого числа возбужденных атомов, соответствующими максимуму силы межатомного притяжения. Температура, начиная с которой наблюдается расщепление второго максимума радиальной функции распределения аргона на два пика, совпадает с температурой стеклования Tg ( 50 K, полученной по температурной зависимости флуктуационного объема.
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		0.02028476		0.909278		0.006442581		1.010093		0.002714094		1.089066		0.004135997		1.366053		0.002059701		1.38121		0.0006016283		1.004429

		0.08976344		0.945421		0.05713782		0.968881		0.01477616		1.057256		0.004898181		1.34424		0.004030572		1.393089		0.0009417705		1.025686

		0.2679475		0.935719		0.1556011		1.005046		0.1016772		1.093837		0.05696709		1.37287		0.01264695		1.353132		0.00286394		1.032772

		0.5760039		0.943845		0.4481725		0.955425		0.3222456		1.06839		0.1992973		1.341513		0.07504992		1.314255		0.02067888		1.04163

		0.974268		0.948454		0.8060651		1.052145		0.664108		1.097416		0.6446803		1.320382		0.3690007		1.356371		0.1201589		0.986714

		1.379768		0.95755		1.314646		1		1.111763		1.090656		1.172011		1.324472		0.9911066		1.352052		0.5281667		0.94597

		1.73868		0.978411		1.63919		1.017662		1.744862		1.130417		2.061406		1.326517		1.977323		1.322894		1.624427		1.017715

		1.98652		0.960946		1.994691		0.994113		2.08195		1.074354		2.74744		1.323108		3.134042		1.382289		2.963981		0.946856

		2.122411		0.974166		2.157686		0.985702		2.278484		1.124453		3.143046		1.394683		3.795427		1.191145		4.29006		0.929141

		2.171043		0.973317		2.339245		1.042893		2.450098		1.126441		3.166802		1.321745		4.315656		1.281857		5.253218		0.865368

		2.16069		0.971013		2.232451		0.962153		2.517519		1.111332		3.11402		1.364008		4.324995		1.214903		5.49587		0.852967

		2.085267		0.985446		2.127113		1.111859		2.414663		1.106958		3.064256		1.310157		4.089823		1.218143		4.96063		0.871568

		1.969865		1.020619		2.097103		1.079899		2.279219		1.137177		2.899842		1.34833		3.627517		1.178186		4.279029		0.787422

		1.884885		0.980473		1.968008		1.034483		2.057584		1.112525		2.527556		1.328562		3.177928		1.215983		3.701396		0.805137

		1.776508		0.98581		1.855922		1.011775		1.954218		1.07992		2.382001		1.259032		2.803382		1.24946		3.107373		0.74845

		1.669159		1.016374		1.772615		1.068966		1.884192		1.155467		2.160415		1.2788		2.34533		1.197624		2.450977		0.766165

		1.560713		1.014554		1.610241		1.046257		1.687461		1.094632		1.860464		1.268575		2.03614		1.163067		2.031077		0.764393

		1.461059		1.015039		1.498735		1.10513		1.565695		1.06998		1.693708		1.229721		1.827596		1.142549		1.652899		0.716563

		1.36181		1.027653		1.434187		1.050463		1.462718		1.120875		1.552502		1.271984		1.592488		1.106911		1.436809		0.657219

		1.303746		1.003639		1.326805		1.017662		1.339436		1.092247		1.436837		1.204499		1.349813		1.041037		1.184358		0.686448

		1.232089		0.998666		1.208608		1.025231		1.25593		1.101789		1.258911		1.251534		1.20874		1.092873		1.041021		0.686448

		1.164986		1.001092		1.169919		1.089992		1.182229		1.078728		1.223623		1.211997		1.064694		1.071274		0.8959272		0.666962

		1.110288		1.016616		1.097101		1.030278		1.095998		1.115706		1.147022		1.173142		0.9489968		1.069114		0.770515		0.649247

		1.057633		0.989084		1.056802		1.012616		1.071765		1.095427		1.029196		1.179959		0.8869991		1.039957		0.6610961		0.594331

		1.023886		0.998059		0.992885		1.071489		0.9995972		1.08668		0.9412203		1.209952		0.796951		1.022678		0.6478303		0.609389

		0.9864212		0.993936		0.9939279		1.00841		0.967303		1.066799		0.8878131		1.164281		0.7591022		1.026998		0.6058135		0.605846

		0.9540403		1.008854		0.9410924		1.013457		0.9165881		1.080716		0.8687747		1.181322		0.6991617		0.9946		0.5722428		0.574845

		0.9283171		0.98302		0.8926572		1.026072		0.8801839		1.090258		0.8271388		1.151329		0.6361477		0.980562		0.5492511		0.554473

		0.8993849		0.985203		0.88759		1.020185		0.8475368		1.097018		0.7740245		1.134288		0.6224361		0.941685		0.5270166		0.527015

		0.8748576		1.003275		0.8781286		1.000841		0.8325468		1.056064		0.7846387		1.115883		0.5964866		0.917927		0.524392		0.581931

		0.8617784		0.980958		0.8718381		1.051304		0.8110798		1.018688		0.7800842		1.124063		0.5886241		0.931965		0.549128		0.569531

		0.8425271		0.969557		0.8242673		0.966358		0.8133365		1.035785		0.7810425		1.058623		0.6040226		0.894168		0.5149696		0.511072

		0.8321947		0.968587		0.8020382		0.950378		0.7996403		1.070775		0.7479619		1.094751		0.6057768		0.899568		0.5248222		0.477414

		0.8260536		0.976471		0.8056175		1.085786		0.7602574		1.032207		0.7617905		1.045671		0.5862643		0.816415		0.5331467		0.458813

		0.8190537		0.970164		0.8003359		0.994113		0.7856238		1.034195		0.7411002		1.057941		0.5879889		0.855292		0.5475338		0.457042

		0.8147875		0.95755		0.8047527		1.017662		0.789531		1.022664		0.7531311		1.06135		0.6078168		0.848812		0.5448726		0.501329

		0.8183835		0.965555		0.8214467		0.987384		0.7634645		1.019483		0.7428678		0.993865		0.632632		0.830454		0.5614707		0.423384

		0.8228181		0.958278		0.795175		0.978974		0.7758902		1.020278		0.7679884		0.98364		0.6330463		0.788337		0.6222666		0.435784

		0.8378841		0.952335		0.8153926		0.931876		0.7810456		0.986481		0.7763865		0.976142		0.7299866		0.808855		0.6147572		0.392383

		0.8287189		0.914857		0.8243593		0.984861		0.7592972		0.961829		0.7911281		1.030675		0.7223109		0.75594		0.6661145		0.402126

		0.8360576		0.942511		0.8377582		0.934399		0.8032544		0.974155		0.7833167		0.948194		0.7598027		0.777538		0.7318842		0.367582

		0.8409912		0.928441		0.8391894		0.904121		0.8146548		0.959046		0.8599897		0.97137		0.8250788		0.796976		0.7552728		0.343667

		0.8517351		0.921164		0.8252136		0.901598		0.8555124		0.977734		0.8101802		0.903204		0.8755189		0.707343		0.880738		0.34721

		0.8654055		0.91789		0.8453465		0.981497		0.8637006		0.932008		0.9107862		0.943422		0.9205763		0.694384		0.9878034		0.329495

		0.8765799		0.910127		0.8684481		0.942809		0.8763104		0.914911		0.9377116		0.893661		0.9970877		0.676026		1.052267		0.325952

		0.8956333		0.902244		0.8973367		0.902439		0.8932309		0.895825		0.928932		0.890934		1.072615		0.658747		1.19458		0.346324

		0.9100796		0.908914		0.89875		0.864592		0.9270756		0.90497		0.9967968		0.882754		1.135813		0.647948		1.253676		0.335695

		0.9217321		0.911947		0.8972195		0.881413		0.9166127		0.916899		1.027455		0.872529		1.21462		0.609071		1.412668		0.296723

		0.9414614		0.885749		0.9613043		0.868797		0.9588504		0.879523		1.095996		0.842536		1.259362		0.62203		1.48781		0.284322

		0.9578443		0.887326		0.9485908		0.889823		0.97301		0.891451		1.064993		0.830266		1.309904		0.617711		1.518855		0.269265

		0.9846833		0.897999		0.9786762		0.876367		1.005554		0.864811		1.107675		0.75801		1.404257		0.605832		1.581372		0.268379

		1.007738		0.870346		1.027436		0.882254		1.026485		0.881113		1.174405		0.843217		1.441908		0.556156		1.619084		0.279894

		1.028184		0.875197		1.020734		0.881413		1.045105		0.843738		1.179456		0.785276		1.457229		0.592873		1.651808		0.223206

		1.047789		0.857368		1.052302		0.824222		1.070499		0.830219		1.250761		0.738923		1.457669		0.518359		1.601397		0.255093

		1.067401		0.857489		1.063822		0.842725		1.098934		0.840557		1.308575		0.835037		1.488807		0.50432		1.607595		0.248007

		1.041874		0.850819		1.0302		0.862069		1.034288		0.860835		1.239454		0.774369		1.262293		0.484881		1.263845		0.24535

		1.045176		0.841844		1.045482		0.816653		1.077699		0.845726		1.217228		0.734151		1.303252		0.522678		1.30639		0.213463

		1.068081		0.829836		1.079736		0.820017		1.096344		0.843738		1.281989		0.75392		1.330123		0.525918		1.285097		0.201063

		1.068153		0.823408		1.090772		0.859546		1.113075		0.823459		1.254316		0.732788		1.351028		0.479482		1.303538		0.220549

		1.085691		0.820376		1.086055		0.824222		1.100411		0.800795		1.269163		0.70484		1.349341		0.509719		1.314107		0.199291

		1.101168		0.81601		1.064576		0.780488		1.137172		0.766203		1.33239		0.693252		1.374301		0.468683		1.333226		0.230292

		1.101997		0.815646		1.116642		0.809083		1.143378		0.77495		1.273724		0.686435		1.341056		0.464363		1.378848		0.179805

		1.104102		0.807035		1.11366		0.835156		1.145762		0.807157		1.26293		0.701431		1.352119		0.443844		1.403114		0.181577

		1.103856		0.788478		1.137385		0.78217		1.151883		0.730417		1.284295		0.700068		1.349614		0.439525		1.36992		0.178919

		1.098412		0.792116		1.114698		0.769554		1.14154		0.775746		1.297116		0.62304		1.349327		0.419006		1.440612		0.170948

		1.092864		0.783141		1.126986		0.753574		1.132421		0.750298		1.198175		0.626449		1.286348		0.458963		1.361797		0.172719

		1.096602		0.768344		1.092105		0.745164		1.134185		0.735189		1.240708		0.680982		1.281763		0.415767		1.30397		0.177148

		1.082649		0.765191		1.089588		0.767872		1.119952		0.720875		1.192921		0.622359		1.21268		0.414687		1.265084		0.160319

		1.076756		0.772104		1.09145		0.781329		1.099208		0.693837		1.177107		0.593729		1.173993		0.397408		1.166936		0.163862

		1.065375		0.769193		1.060777		0.72582		1.104095		0.726441		1.149393		0.581459		1.104367		0.382289		1.128195		0.15589

		1.056302		0.763736		1.054725		0.746005		1.076402		0.712525		1.13994		0.599182		1.088659		0.37905		1.057466		0.139061

		1.053242		0.746877		1.053898		0.693019		1.046083		0.686282		1.072592		0.629175		1.047108		0.294816		0.9795613		0.146147

		1.042502		0.736446		1.060956		0.713204		1.051421		0.698608		1.0776		0.574642		1.017043		0.388769		0.9552483		0.144376

		1.034594		0.736568		1.014032		0.740118		1.036145		0.700994		1.06724		0.572597		0.9550939		0.37041		0.8876798		0.136404

		1.020864		0.738144		1.017648		0.761144		1.001559		0.716103		1.052343		0.546012		0.9336077		0.336933		0.873677		0.10806

		1.016252		0.732808		1.020806		0.706476		1.001653		0.644135		1.00219		0.558282		0.9116008		0.333693		0.8479869		0.118689

		1.01021		0.703457		1.008176		0.697225		1.008131		0.670378		0.9676452		0.522154		0.8928186		0.306695		0.8054793		0.118689

		1.003682		0.698727		0.9916209		0.742641		0.9915528		0.675944		0.977134		0.520791		0.8518996		0.281857		0.7790517		0.117803

		0.9918588		0.691935		1.012959		0.675357		0.9816269		0.628231		0.9475879		0.527607		0.8384173		0.356371		0.764269		0.107174

		0.9945186		0.69242		0.9928978		0.681245		0.9783685		0.626243		0.9700663		0.509202		0.8260052		0.307775		0.7825097		0.118689

		0.9818228		0.703457		0.9946918		0.693019		0.9725871		0.630616		0.9428884		0.452624		0.8051336		0.281857		0.7584766		0.108946

		0.9823843		0.686477		0.9755078		0.660219		0.9530447		0.619483		0.9212155		0.508521		0.817119		0.308855		0.7713225		0.112489

		0.9713829		0.657489		0.9610228		0.634146		0.9583247		0.63499		0.9475089		0.497614		0.8374281		0.274298		0.7659525		0.094774

		0.9722872		0.667435		0.9578678		0.708158		0.9607857		0.622266		0.9254008		0.472393		0.8081235		0.284017		0.7786728		0.102746

		0.9742202		0.661249		0.9898962		0.708999		0.946465		0.593241		0.9156954		0.495569		0.8185363		0.291577		0.8291705		0.100089

		0.9728224		0.654457		0.9780733		0.631623		0.9561592		0.6		0.9716262		0.445808		0.8390769		0.24622		0.8116075		0.087688

		0.9707522		0.664039		0.9652979		0.6291		0.9426561		0.601988		0.9325685		0.434901		0.8556906		0.275378		0.8480202		0.094774

		0.9807345		0.64815		0.9738944		0.657696		0.9578116		0.609145		0.9605458		0.438309		0.9020328		0.238661		0.8490999		0.08326

		0.9696383		0.630321		0.960188		0.599664		0.9657573		0.56501		0.9519855		0.468303		0.9008856		0.282937		0.9219371		0.081488

		0.9732797		0.647423		0.9451909		0.642557		0.960501		0.557058		0.937993		0.425358		0.9338074		0.235421		0.932666		0.082374

		0.9742506		0.620376		0.9674006		0.594617		0.9542285		0.542744		0.9678922		0.438991		0.9641574		0.25054		0.9749148		0.080602

		0.9761918		0.63396		0.9733255		0.561817		0.9798439		0.558648		0.9907404		0.425358		0.9802151		0.204104		1.019716		0.072631

		0.9736206		0.626925		0.9813149		0.589571		0.967609		0.557058		0.9570301		0.379005		0.9845079		0.217063		1.021873		0.078831

		0.9777807		0.618921		0.9645806		0.574432		0.9731328		0.539563		0.9814777		0.394683		0.9950353		0.213823		1.064858		0.074402

		0.9855245		0.613341		0.9807295		0.628259		0.9830063		0.539563		1.011259		0.408316		1.015335		0.222462		1.108753		0.071745

		0.9888893		0.600606		0.9889192		0.619849		0.9751545		0.547515		0.9802149		0.381731		1.057896		0.224622		1.13939		0.079717

		0.9890881		0.603517		0.9856556		0.612279		0.9804618		0.537177		1.01149		0.403545		1.098851		0.205184		1.172641		0.059345

		0.996324		0.603153		0.989605		0.601346		0.9938064		0.54672		1.037532		0.38923		1.104985		0.213823		1.191594		0.071745

		0.9966908		0.587993		0.9879535		0.608915		0.9982318		0.533996		1.047298		0.398773		1.097902		0.206263		1.178644		0.056687

		0.9994284		0.598181		1.007943		0.567704		0.9986193		0.498608		1.045834		0.336742		1.121221		0.159827		1.202381		0.065545

		1.011361		0.581565		0.9970676		0.593776		0.9901673		0.522068		1.060135		0.372188		1.144432		0.217063		1.2232		0.065545

		1.00473		0.570406		1.005592		0.562658		1.007329		0.510139		1.062263		0.37287		1.12009		0.198704		1.183413		0.078831

		1.006286		0.566525		1.006477		0.541632		1.011333		0.507356		1.070087		0.363327		1.120744		0.177106		1.214202		0.06023

		1.010027		0.56604		1.008272		0.542473		1.02061		0.485089		1.067615		0.351057				0.166307		1.189115		0.06643

		1.012092		0.58023		1.009934		0.599664		1.03144		0.492247		1.096774		0.36469				0.165227		1.169958		0.069088

		1.011198		0.563857		1.015625		0.563499		1.021487		0.487873		1.049162		0.329925				0.171706		1.149397		0.069973

		1.012068		0.545058		1.01088		0.521447		1.039019		0.471968		1.083133		0.322427				0.169546		1.100176		0.049601

		1.018214		0.56507		1.016525		0.522288		1.038109		0.466402		1.06698		0.334015				0.174946		1.070273		0.06023

		1.017644		0.54906		1.01984		0.526493		1.030615		0.46839		1.087636		0.3197				0.154428		1.027049		0.050487

		1.020341		0.52832		1.010723		0.518082		1.029749		0.473161		1.054296		0.3197				0.139309		1.047981		0.042516

		1.017847		0.544572		1.011331		0.519765		1.02502		0.456859		1.051203		0.319018				0.160907		1.000564		0.048716

		1.02077		0.516919		1.028821		0.549201		1.03721		0.456859		1.068456		0.282209				0.146868		0.9797492		0.051373

		1.021797		0.523833		1.025079		0.544155		1.022907		0.470378		1.070607		0.28289				0.146868		0.9715135		0.058459

		1.017258		0.522862		1.017852		0.549201		1.019613		0.451292		1.067436		0.297205				0.149028		0.97106		0.046058

		1.021647		0.532686		1.038734		0.469302		1.016568		0.450099		1.07356		0.304022				0.133909		0.971289		0.039858

		1.022974		0.526137		1.040227		0.541632		1.039992		0.457654		1.038774		0.305385				0.142549		0.9621024		0.04783

		1.022506		0.524439		1.016391		0.479394		1.026423		0.452485		1.036472		0.285617				0.155508		0.9769869		0.034544

		1.01334		0.500546		1.023752		0.498738		1.036735		0.436581		1.035974		0.288344				0.166307		0.9676776		0.042516

		1.019634		0.510734		1.022494		0.495374		1.024732		0.423459		1.026426		0.272665				0.136069		0.9424771		0.040744

		1.012963		0.501395		1.008554		0.509672		1.026384		0.426243		1.02318		0.268575				0.12635		0.9435456		0.034544

		1.01163		0.506125		1.01738		0.469302		1.010574		0.413121		0.9992445		0.27062				0.110151		0.9273226		0.034544

		1.013122		0.493633		1.006008		0.504626		1.009152		0.447316		0.9878533		0.267212				0.12959		0.9093988		0.038087

		1.017745		0.508672		1.007696		0.481077		1.022739		0.438171		0.9952669		0.261077				0.12959		0.9228152		0.054916

		1.012106		0.485021		1.016866		0.502944		1.013523		0.432604		1.017212		0.265849				0.133909		0.9169616		0.031887

		1.010458		0.478108		1.006708		0.442389		0.9972877		0.420676		0.9761384		0.234492				0.115551		0.8978757		0.040744

		1.00696		0.498848		1.008178		0.46762		0.9982465		0.440954		0.9899665		0.24199				0.114471		0.9008445		0.031887

		1.003792		0.486113		1.009223		0.497056		0.990732		0.394036		0.9929364		0.239264				0.102592		0.8879464		0.040744

		1.007303		0.481625		1.006621		0.447435		0.996277		0.413519		0.9597384		0.251534				0.106911		0.8889836		0.031001

		1.002107		0.4792		0.9921217		0.452481		0.9956516		0.386481		0.9895531		0.227676				0.113391		0.874891		0.031887

		1.00328		0.467799		0.9954529		0.444071		0.9901924		0.417097		1.013002		0.242672				0.133909		0.8866995		0.034544

		0.9994549		0.469254		0.9928734		0.49201		0.9999592		0.376143		0.9549487		0.236537				0.096112		0.8780251		0.031001

		1		0.47362		1.015333		0.431455		0.9987517		0.373757		0.9798658		0.239945				0.095032		0.9086699		0.023029

				0.472771				0.437342				0.389662				0.233129				0.117711				0.032772

				0.469012				0.436501				0.366203				0.224267				0.114471				0.037201

				0.458702				0.40286				0.372565				0.236537				0.096112				0.027458

				0.461492				0.472666				0.392445				0.214042				0.091793				0.028344

				0.455791				0.444912				0.372565				0.211997				0.093952				0.028344

				0.461977				0.459209				0.393241				0.219496				0.088553				0.029229

				0.447665				0.397813				0.382903				0.203817				0.084233				0.031001

				0.448514				0.433137				0.357058				0.207907				0.076674				0.026572

				0.44342				0.434819				0.364612				0.218132				0.100432				0.031001

				0.4547				0.433137				0.342346				0.210634				0.107991				0.038087

				0.436022				0.384357				0.367396				0.222222				0.078834				0.028344

				0.44997				0.41968				0.343141				0.205862				0.091793				0.029229

				0.450697				0.433978				0.363419				0.209952				0.097192				0.033658

				0.417465				0.426409				0.364612				0.203817				0.079914				0.030115

				0.447059				0.430614				0.35666				0.210634				0.084233				0.031001

				0.435901				0.387721				0.35825				0.196319				0.091793				0.029229

				0.42923				0.412111				0.353479				0.201772				0.083153				0.033658

				0.428381				0.391926				0.346322				0.186776				0.092873				0.033658

				0.427653				0.412952				0.33161				0.193592				0.075594				0.024801

				0.426198				0.42725				0.359046				0.186776				0.071274				0.023915

				0.410309				0.416316				0.352286				0.165644				0.092873				0.023915

				0.421953				0.412952				0.334791				0.200409				0.074514				0.022143

				0.425955				0.402019				0.34672				0.192229				0.062635				0.03543

				0.422317				0.393608				0.332008				0.176551				0.075594				0.023915

				0.411522				0.357443				0.324851				0.187457				0.077754				0.024801

				0.40752				0.383516				0.332803				0.192229				0.075594				0.027458

				0.415403				0.404542				0.346322				0.197001				0.065875				0.015943

				0.419648				0.389403				0.332803				0.174506				0.074514				0.026572

				0.414554				0.378469				0.335984				0.153374				0.058315				0.023029

				0.414312				0.369218				0.320875				0.171097				0.068035				0.019486

				0.402911				0.367536				0.33002				0.173824				0.079914				0.022143

				0.40376				0.375946				0.315706				0.192229				0.073434				0.020372

				0.399879				0.398654				0.341551				0.180641				0.059395				0.021258

				0.391025				0.397813				0.308151				0.160191				0.061555				0.017715

				0.386901				0.381833				0.327634				0.168371				0.070194				0.014172

				0.421346				0.412111				0.329622				0.179277				0.055076				0.024801

				0.392965				0.389403				0.341551				0.171779				0.050756				0.024801

				0.400849				0.393608				0.32008				0.168371				0.057235				0.017715

				0.389084				0.386039				0.339165				0.158146				0.053996				0.023029

				0.404002				0.341463				0.325249				0.170416				0.065875				0.026572

				0.400485				0.362489				0.324056				0.185412				0.051836				0.019486

				0.400243				0.391085				0.30497				0.167007				0.051836				0.015058

				0.401819				0.403701				0.306561				0.149284				0.051836				0.020372

				0.40752				0.362489				0.325249				0.155419				0.058315				0.015058

				0.39151				0.384357				0.307356				0.178596				0.053996				0.015058

				0.388842				0.392767				0.324453				0.162918				0.053996				0.018601

				0.387144				0.409588				0.29662				0.167007				0.043197				0.023029

				0.401092				0.372582				0.302187				0.152011				0.052916				0.017715

				0.389327				0.392767				0.33002				0.167007				0.043197				0.024801

				0.406307				0.373423				0.312922				0.164963				0.049676				0.026572

				0.407398				0.376787				0.292644				0.154056				0.050756				0.015943

				0.4				0.367536				0.314911				0.149966				0.063715				0.014172

				0.391874				0.371741				0.293439				0.162236				0.043197				0.014172

				0.40279				0.354079				0.324453				0.160191				0.033477				0.014172

				0.399151				0.351556				0.333598				0.155419				0.060475				0.015058

				0.394663				0.391085				0.295825				0.148603				0.047516				0.017715

				0.397938				0.365854				0.316899				0.154738				0.055076				0.014172

				0.390418				0.391926				0.307356				0.149966				0.048596				0.014172

				0.393814				0.361648				0.32326				0.162236				0.047516				0.014172

				0.398302				0.392767				0.306163				0.143149				0.046436				0.018601

				0.39248				0.368377				0.32008				0.160191				0.049676				0.021258

				0.402911				0.350715				0.324851				0.141104				0.058315				0.010629

				0.403032				0.359125				0.300199				0.149966				0.041037				0.013286

				0.399757				0.391085				0.306958				0.151329				0.036717				0.015058

				0.406549				0.399495				0.322863				0.128834				0.034557				0.014172

				0.397938				0.381833				0.329225				0.152011				0.051836				0.015943

				0.384718				0.399495				0.322863				0.151329				0.039957				0.015943

				0.413705				0.371741				0.315706				0.160873				0.036717				0.016829

				0.395149				0.376787				0.318489				0.149284				0.044276				0.010629

				0.399636				0.391085				0.315706				0.172461				0.043197				0.0124

				0.412371				0.37931				0.316103				0.143831				0.045356				0.019486

				0.411158				0.380151				0.326044				0.158146				0.050756				0.013286

				0.38302				0.363331				0.304175				0.154056				0.060475				0.016829

				0.372711				0.343987				0.271968				0.138378				0.033477				0.015058

				0.368587				0.335576				0.293439				0.116564				0.039957				0.0124

				0.347847				0.339781				0.282704				0.128153				0.029158				0.011515

				0.335476				0.324643				0.282306				0.136333				0.035637				0.010629

				0.342632				0.307822				0.273161				0.121336				0.033477				0.016829

				0.343481				0.33894				0.270775				0.131561				0.037797				0.0124

				0.332444				0.325484				0.281113				0.122018				0.033477				0.0124

				0.327835				0.312868				0.247714				0.118609				0.039957				0.007086

				0.315585				0.275862				0.227833				0.112474				0.028078				0.010629

				0.318739				0.29857				0.236581				0.118609				0.044276				0.0062

				0.318981				0.280067				0.240159				0.117246				0.035637				0.0062

				0.311219				0.322119				0.244533				0.130198				0.035637				0.009743

				0.312432				0.257359				0.237376				0.100886				0.024838				0.013286

				0.304427				0.296888				0.252883				0.130198				0.038877				0.007972

				0.294845				0.278385				0.236183				0.116564				0.020518				0.016829

				0.318253				0.262405				0.228231				0.109748				0.030238				0.009743

				0.27738				0.301093				0.228231				0.104294				0.034557				0.010629

				0.290115				0.264087				0.244533				0.109748				0.021598				0.007972

				0.277502				0.267452				0.221869				0.096796				0.038877				0.0124

				0.28114				0.277544				0.240159				0.117928				0.036717				0.010629

				0.290843				0.253154				0.228628				0.109748				0.024838				0.007972

				0.263311				0.27418				0.203181				0.098841				0.018359				0.009743

				0.280534				0.252313				0.20994				0.109066				0.029158				0.007086

				0.277744				0.266611				0.212724				0.102249				0.033477				0.0124

				0.274833				0.251472				0.235388				0.093388				0.038877				0.007972

				0.269254				0.236333				0.233797				0.113156				0.028078				0.007972

				0.276167				0.283431				0.215109				0.108384				0.021598				0.0124

				0.276774				0.264087				0.207157				0.095433				0.024838				0.011515

				0.271195				0.272498				0.229423				0.097478				0.026998				0.007086

				0.266101				0.229605				0.203181				0.115201				0.019438				0.010629

				0.280534				0.263246				0.195626				0.106339				0.028078				0.008857

				0.25664				0.24979				0.201988				0.092706				0.034557				0.015058

				0.259309				0.253154				0.209543				0.104294				0.023758				0.009743

				0.258096				0.248108				0.203181				0.100886				0.022678				0.002657

				0.267799				0.247267				0.210736				0.079073				0.035637				0.005314

				0.257853				0.26577				0.203976				0.105658				0.025918				0.007972

				0.25943				0.227923				0.194433				0.089298				0.022678				0.005314

				0.2604				0.223717				0.189662				0.083845				0.023758				0.007972

				0.248878				0.257359				0.196819				0.08589				0.031317				0.002657

				0.261007				0.23381				0.197614				0.082481				0.016199				0.0124

				0.265373				0.240538				0.186481				0.097478				0.025918				0.008857

				0.251789				0.232128				0.189264				0.084526				0.015119				0.0062

				0.251668				0.208579				0.201988				0.091343				0.020518				0.0062

				0.244754				0.248108				0.19006				0.08998				0.017279				0.007972

				0.245603				0.228764				0.203579				0.084526				0.023758				0.0124

				0.250212				0.212784				0.20159				0.077028				0.022678				0.0062

				0.250697				0.284272				0.172565				0.086571				0.025918				0.003543

				0.239418				0.219512				0.203976				0.087935				0.025918				0.004429

				0.242571				0.245585				0.19165				0.085208				0.022678				0.008857

				0.252153				0.222035				0.180119				0.09407				0.022678				0.011515

				0.252395				0.241379				0.182107				0.08998				0.035637				0.004429

				0.241116				0.224558				0.186083				0.083845				0.023758				0.007972

				0.237477				0.232128				0.195626				0.087253				0.024838				0.007972

				0.237235				0.212784				0.187674				0.087935				0.016199				0.005314

				0.244754				0.234651				0.1833				0.092025				0.022678				0.005314

				0.247301				0.218671				0.162624				0.089298				0.018359				0.007086

				0.248029				0.215307				0.202386				0.07771				0.022678				0.003543

				0.240752				0.231287				0.196421				0.068848				0.021598				0.009743

				0.240024				0.237174				0.185288				0.08589				0.016199				0.003543

				0.236871				0.205214				0.180119				0.087935				0.014039				0.002657

				0.243663				0.20185				0.17495				0.081118				0.016199				0.005314

				0.228017				0.238015				0.180517				0.082481				0.011879				0.0062

				0.240509				0.227082				0.182903				0.078391				0.026998				0.0062

				0.237841				0.231287				0.185288				0.079755				0.017279				0.004429

				0.2245				0.222035				0.17336				0.084526				0.016199				0.004429

				0.234445				0.215307				0.170179				0.068848				0.022678				0.003543

				0.246452				0.227923				0.190457				0.070893				0.016199				0.003543

				0.229351				0.23381				0.193638				0.079073				0.014039				0.007086

				0.231534				0.227923				0.184095				0.070893				0.032397				0.0062

				0.23966				0.224558				0.178529				0.080436				0.017279				0.0062

				0.248272				0.248949				0.173757				0.076346				0.011879				0.008857

				0.23869				0.224558				0.180119				0.079755				0.012959				0.0062

				0.233717				0.228764				0.184891				0.084526				0.015119				0.002657

				0.235415				0.210261				0.184095				0.079755				0.020518				0.010629

				0.233111				0.232128				0.18171				0.08589				0.023758				0.005314

				0.224742				0.21783				0.192048				0.077028				0.019438				0.004429

				0.238205				0.218671				0.186083				0.07362				0.017279				0.007086

				0.24245				0.23381				0.182107				0.07771				0.022678				0.004429

				0.232262				0.238856				0.186083				0.07362				0.014039				0.003543

				0.239903				0.24979				0.191252				0.075665				0.017279				0.0062

				0.239782				0.212784				0.195229				0.072938				0.018359				0.002657

				0.23772				0.207738				0.19165				0.074983				0.023758				0.001771

				0.227411				0.214466				0.183698				0.078391				0.014039				0.004429

				0.23869				0.225399				0.17495				0.079073				0.017279				0.001771

				0.254579				0.255677				0.184891				0.078391				0.015119				0.004429

				0.230807				0.227082				0.18171				0.075665				0.025918				0.003543

				0.243905				0.216989				0.196024				0.081118				0.019438				0.002657

				0.228745				0.215307				0.185686				0.0818				0.019438				0.001771

				0.234566				0.215307				0.18171				0.086571				0.017279				0.007086

				0.244754				0.244743				0.201193				0.088616				0.024838				0.003543

				0.248514				0.238015				0.206759				0.062031				0.015119				0.003543

				0.244148				0.223717				0.176541				0.086571				0.012959				0.004429

				0.233717				0.243061				0.206362				0.080436				0.017279				0.004429

				0.252032				0.239697				0.184095				0.082481				0.023758				0.000886

				0.248999				0.237174				0.203976				0.08589				0.019438				0.004429

				0.250212				0.236333				0.191252				0.076346				0.015119				0.004429

				0.246816				0.208579				0.194036				0.071575				0.015119				0.001771

				0.236143				0.210261				0.197614				0.079073				0.022678				0.002657

				0.249606				0.210261				0.19841				0.068166				0.016199				0.002657

				0.253244				0.232969				0.189264				0.079755				0.017279				0.001771

				0.2604				0.211102				0.184095				0.085208				0.019438				0.002657

				0.256398				0.223717				0.196024				0.066803				0.010799				0.0062

				0.255913				0.238015				0.207555				0.064758				0.018359				0.001771

				0.218678				0.198486				0.187674				0.070211				0.008639				0.005314

				0.216495				0.182506				0.169781				0.066803				0.007559				0.002657

				0.201455				0.166526				0.162227				0.054533				0.008639				0.003543

				0.190297				0.167368				0.149105				0.060668				0.009719				0.000886

				0.192116				0.164003				0.156262				0.055896				0.006479				0.002657

				0.167374				0.156434				0.152286				0.058623				0.011879				0.002657

				0.169072				0.173255				0.143141				0.047035				0.012959				0.004429

				0.160946				0.170732				0.122863				0.046353				0.007559				0

				0.16034				0.16905				0.128429				0.04499				0.0054				0.002657

				0.159733				0.172414				0.107356				0.049761				0.006479				0.002657

				0.151728				0.142977				0.121272				0.041581				0.008639				0.001771

				0.150515				0.146341				0.122068				0.04499				0.011879				0.004429

				0.145907				0.139613				0.108946				0.040218				0.00432				0

				0.147605				0.110177				0.104573				0.048398				0.007559				0.001771

				0.13778				0.120269				0.113718				0.038173				0.006479				0.000886

				0.138266				0.13709				0.101789				0.041581				0.012959				0.000886

				0.135597				0.134567				0.106561				0.036128				0.009719				0.002657

				0.12638				0.129521				0.100994				0.03272				0.006479				0.001771

				0.126258				0.108495				0.097813				0.03272				0.00432				0.002657

				0.120315				0.113541				0.100994				0.034083				0.006479				0.000886

				0.114008				0.110177				0.090656				0.030675				0.00324				0.000886

				0.119466				0.089151				0.092644				0.035446				0.007559				0

				0.117647				0.110177				0.093439				0.033401				0.011879				0.001771

				0.113159				0.095879				0.095427				0.032038				0.008639				0

				0.108793				0.100925				0.081113				0.026585				0.00324				0.000886

				0.10285				0.095879				0.083499				0.025903				0.00216				0

				0.098363				0.091674				0.077535				0.033401				0.00108				0.000886

				0.102729				0.095879				0.092644				0.029312				0.0054				0.001771

				0.100788				0.101766				0.092247				0.025222				0.00216				0.000886

				0.097271				0.095879				0.082306				0.032038				0.00216				0.001771

				0.08963				0.101766				0.07992				0.033401				0.010799				0

				0.097271				0.075694				0.070378				0.037491				0.0054				0

				0.092662				0.067283				0.066004				0.02454				0.00216				0

				0.08866				0.074853				0.064016				0.02454				0.0054				0

				0.085143				0.08831				0.071571				0.039536				0.00432				0

				0.08769				0.065601				0.07833				0.026585				0.00432				0.001771

				0.090843				0.087468				0.065606				0.022495				0.00324				0

				0.085749				0.070648				0.06163				0.027948				0.00108				0.000886

				0.08114				0.059714				0.066004				0.027267				0.00432				0.000886

				0.079078				0.063919				0.070378				0.021813				0.009719				0.000886

				0.074348				0.086627				0.06004				0.02454				0.00108				0

				0.074955				0.065601				0.056859				0.021132				0.00216				0.000886

				0.068648				0.069807				0.064016				0.018405				0.00216				0

				0.066465				0.063078				0.052485				0.021132				0.00324				0

				0.066828				0.063078				0.059642				0.025903				0.00216				0

				0.066828				0.052986				0.040159				0.019087				0.00216				0

				0.064767				0.054668				0.054871				0.014997				0.00432				0

				0.060643				0.059714				0.048509				0.014315				0.0054				0.000886

				0.05943				0.053827				0.049304				0.012952				0.00432				0.000886

				0.060158				0.049622				0.040557				0.010225				0.0054

				0.054457				0.047939				0.046918				0.017042				0.00216

				0.055306				0.052986				0.040954				0.017723				0.00432

				0.05567				0.04037				0.040557				0.02045				0.00216

				0.050455				0.044575				0.032604				0.021132				0.00432

				0.047059				0.042893				0.044135				0.010907				0.006479

				0.044148				0.047098				0.031809				0.015678				0.00324

				0.044512				0.038688				0.036978				0.01636				0.0054

				0.042086				0.043734				0.037773				0.010225				0.00432

				0.04342				0.03196				0.032207				0.017723				0.00324

				0.040267				0.03196				0.035388				0.011588				0.00324

				0.039175				0.030278				0.031014				0.008862				0.00432

				0.032141				0.037006				0.031014				0.008862				0.00324

				0.033717				0.037847				0.019483				0.010907				0.00432

				0.03299				0.038688				0.025845				0.007498				0

				0.027411				0.026072				0.022266				0.01227				0

				0.025713				0.028595				0.027833				0.008862				0.00216

				0.023408				0.026913				0.021074				0.004772				0.00216

				0.020376				0.021867				0.022664				0.003408				0

				0.019284				0.022708				0.019085				0.005453				0.00108

				0.018921				0.018503				0.011133				0.007498				0.00216

				0.018435				0.016821				0.011133				0.002727				0.00108

				0.017829				0.012616				0.010338				0.005453				0

				0.014554				0.012616				0.009543				0.002045				0.00108

				0.01225				0.01598				0.007555				0.004772

				0.010067				0.009251				0.00835				0.003408

				0.006307				0.013457				0.005567				0.002045

				0.0057				0.005887				0.006759				0.001363

				0.00376				0.000841				0.003181

				0.001455								0.000398
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		n=0,7 T=0,5		df=0,002

		0.00E+00		0.177033

		0.00E+00		0.314485

		0.00E+00		0.443236

		0.00E+00		0.518051

		0.00E+00		0.630274

		0.00E+00		0.76207

		0.00E+00		0.889082

		0.00E+00		1.010004

		0.00E+00		1.07438

		0.00E+00		1.280557

		0.00E+00		1.374946

		0.00E+00		1.445846

		0.00E+00		1.579382

		0.00E+00		1.68856

		0.00E+00		1.775555

		0.00E+00		1.863854

		0.00E+00		1.953893

		0.00E+00		2.030448

		0.00E+00		2.104393

		0.00E+00		2.197042

		0.00E+00		2.329274

		0.00E+00		2.459765

		0.00E+00		2.515441

		0.00E+00		2.575033

		0.00E+00		2.61244

		0.00E+00		2.662897

		0.00E+00		2.706829

		0.00E+00		2.804263

		0.00E+00		2.934319

		0.00E+00		2.954763

		0.00E+00		3.007829

		0.00E+00		2.99304

		0.00E+00		3.043932

		0.00E+00		3.124402

		2.09E-05		3.164854

		3.94E-05		3.215746

		3.73E-05		3.137016

		3.18E-04		3.298826

		4.52E-04		3.267943

		4.92E-04		3.302305

		6.04E-04		3.320574

		8.62E-05		3.326229

		5.07E-04		3.293171

		1.10E-03		3.403219

		6.86E-04		3.349282

		1.10E-03		3.395824

		4.41E-03		3.327534

		2.65E-02		3.374076

		1.10E-01		3.31057

		3.92E-01		3.410178

		8.85E-01		3.418878

		1.52E+00		3.340148

		2.28E+00		3.345368

		2.72E+00		3.30622

		2.98E+00		3.335798

		3.01E+00		3.243149

		2.92E+00		3.292736

		2.73E+00		3.216616

		2.56E+00		3.23793

		2.26E+00		3.194432

		1.96E+00		3.178773

		1.77E+00		3.175294

		1.59E+00		3.060026

		1.42E+00		3.106133

		1.30E+00		3.048282

		1.21E+00		3.009569

		1.10E+00		3.057851

		9.85E-01		2.936494

		9.22E-01		2.92823

		9.09E-01		2.872988

		8.24E-01		2.828621

		8.06E-01		2.841235

		7.53E-01		2.796868

		7.34E-01		2.755111

		6.93E-01		2.635494

		6.82E-01		2.746411

		6.82E-01		2.577207

		6.37E-01		2.61244

		6.78E-01		2.586342

		6.61E-01		2.560679

		6.61E-01		2.474989

		6.67E-01		2.434972

		6.96E-01		2.410178

		6.89E-01		2.303175

		7.01E-01		2.30883

		7.35E-01		2.30535

		7.52E-01		2.240539

		7.67E-01		2.193562

		8.37E-01		2.191388

		8.44E-01		2.184428

		8.71E-01		2.148325

		9.16E-01		2.055676

		9.49E-01		2.013919

		1.01E+00		2.08221

		1.04E+00		2.029578

		1.08E+00		2.003045

		1.11E+00		1.898652

		1.14E+00		1.806438

		1.16E+00		1.849065

		1.20E+00		1.824271

		1.12E+00		1.770335

		1.15E+00		1.751631

		1.16E+00		1.684211

		1.20E+00		1.725533

		1.21E+00		1.652893

		1.22E+00		1.577207

		1.24E+00		1.560244

		1.22E+00		1.577207

		1.22E+00		1.54589

		1.22E+00		1.500652

		1.22E+00		1.467595

		1.18E+00		1.526316

		1.16E+00		1.426272

		1.13E+00		1.445846

		1.12E+00		1.374511

		1.11E+00		1.373206

		1.05E+00		1.31318

		1.03E+00		1.311875

		1.03E+00		1.298391

		9.93E-01		1.292736

		9.75E-01		1.303175

		9.69E-01		1.168334

		9.38E-01		1.243149

		9.28E-01		1.176164

		9.10E-01		1.174859

		9.10E-01		1.123097

		9.01E-01		1.138321

		8.92E-01		1.064376

		8.94E-01		1.079165

		8.90E-01		1.037408

		8.93E-01		1.059591

		8.91E-01		0.996085

		8.99E-01		1.016964

		9.11E-01		0.991736

		9.07E-01		0.969117

		9.35E-01		0.974337

		9.36E-01		0.953893

		9.45E-01		0.894302

		9.80E-01		0.891257

		9.89E-01		0.869943

		9.90E-01		0.895607

		9.94E-01		0.871248

		1.03E+00		0.851675

		1.01E+00		0.827316

		1.01E+00		0.808177

		1.04E+00		0.819487

		1.04E+00		0.789474

		1.07E+00		0.780339

		1.06E+00		0.733797

		1.06E+00		0.783819

		1.07E+00		0.755981

		1.06E+00		0.733797

		1.07E+00		0.734232

		1.06E+00		0.675946

		1.05E+00		0.722053

		1.07E+00		0.677686

		1.06E+00		0.670291

		1.06E+00		0.663332

		1.07E+00		0.651588

		1.05E+00		0.641148

		1.05E+00		0.642453

		1.05E+00		0.661592

		1.05E+00		0.635494

		1.03E+00		0.588082

		1.02E+00		0.576338

		1.02E+00		0.617225

		1.01E+00		0.598521

		9.95E-01		0.586342

		9.98E-01		0.591127

		1.00E+00		0.562418

		1.00E+00		0.560244

		9.95E-01		0.536755

		9.73E-01		0.515007

		9.79E-01		0.565028

		9.69E-01		0.517181

		9.76E-01		0.511092

		9.66E-01		0.54415

		9.64E-01		0.494128

		9.52E-01		0.493693

		9.78E-01		0.505872

		9.66E-01		0.474554

		9.61E-01		0.501522

		9.74E-01		0.483689

		9.77E-01		0.46194

		9.66E-01		0.452371

		9.73E-01		0.448456

		9.85E-01		0.480209

		9.85E-01		0.450196

		9.90E-01		0.436712

		9.90E-01		0.416703

		1.00E+00		0.432797

		9.99E-01		0.404524

		1.01E+00		0.407569

		9.96E-01		0.420183

		1.01E+00		0.434102

		1.03E+00		0.389735

		1.01E+00		0.430187

		1.02E+00		0.389735

		1.03E+00		0.412353

		1.03E+00		0.400609

		1.02E+00		0.372336

		1.02E+00		0.38408

		1.02E+00		0.345368

		1.03E+00		0.38321

		1.03E+00		0.364506

		1.03E+00		0.369726

		1.03E+00		0.367116

		1.03E+00		0.370596

		1.02E+00		0.361462

		1.02E+00		0.344498

		1.02E+00		0.352327

		1.01E+00		0.361027

		1.01E+00		0.353197

		9.97E-01		0.341018

		1.02E+00		0.338843

		1.00E+00		0.325794

		1.01E+00		0.334493

		9.99E-01		0.325794

		1.00E+00		0.330144

		9.95E-01		0.335798

		9.90E-01		0.348847

		9.95E-01		0.324054

		9.88E-01		0.305785

		9.84E-01		0.319704

		9.90E-01		0.314485

				0.321009

				0.307525

				0.326229

				0.30013

				0.30622

				0.335798

				0.302305

				0.30274

				0.294911

				0.31318

				0.293171

				0.296651

				0.296651

				0.30274

				0.290561

				0.284906

				0.320574

				0.280122

				0.292301

				0.274032

				0.304045

				0.265333

				0.284906

				0.280557

				0.273597

				0.254023

				0.248804

				0.274902

				0.239669

				0.218791

				0.218791

				0.23271

				0.22662

				0.214876

				0.222706

				0.22488

				0.203132

				0.215311

				0.208351

				0.203567

				0.223575

				0.215311

				0.206177

				0.185298

				0.181818

				0.181383

				0.187038

				0.194867

				0.181383

				0.189648

				0.174859

				0.174859

				0.183993

				0.177468

				0.180078

				0.169204

				0.169639

				0.177468

				0.177903

				0.170509

				0.177033

				0.169639

				0.164854

				0.162679

				0.15485

				0.15485

				0.158765

				0.1592

				0.163984

				0.1505

				0.159635

				0.164419

				0.15572

				0.163114

				0.149195

				0.145281

				0.147455

				0.145716

				0.150065

				0.148325

				0.140931

				0.148325

				0.137016

				0.150065

				0.130926

				0.15311

				0.149195

				0.135711

				0.142236

				0.137886

				0.140061

				0.134841

				0.142671

				0.123097

				0.145716

				0.130926

				0.131361

				0.146151

				0.143541

				0.133101

				0.143106

				0.136581

				0.127447

				0.144846

				0.143541

				0.139626

				0.133971

				0.133536

				0.135276

				0.135276

				0.137451

				0.140931

				0.135711

				0.143976

				0.141801

				0.141366

				0.123532

				0.146585

				0.135711

				0.139626

				0.128317

				0.142671

				0.137886

				0.136146

				0.136581

				0.136146

				0.131796

				0.135276

				0.114398

				0.110048

				0.096999

				0.103523

				0.092649

				0.087429

				0.083515

				0.074815

				0.084385

				0.082645

				0.08134

				0.07525

				0.067421

				0.075685

				0.068726

				0.073945

				0.064376

				0.069161

				0.060026

				0.061766

				0.056546

				0.056981

				0.053502

				0.052197

				0.061766

				0.047847

				0.047412

				0.047847

				0.045237

				0.050892

				0.040452

				0.047847

				0.045237

				0.047847

				0.040452

				0.042192

				0.041757

				0.036538

				0.035233

				0.031753

				0.041322

				0.039147

				0.033058

				0.036973

				0.030013

				0.031318

				0.033058

				0.033493

				0.031318

				0.030883

				0.032623

				0.023923

				0.022184

				0.020879

				0.022184

				0.020009

				0.015659

				0.019139

				0.020444

				0.014354

				0.020879

				0.020009

				0.013484

				0.016094

				0.018704

				0.013049

				0.010439

				0.016094

				0.009569

				0.007829

				0.00696

				0.00609

				0.00609

				0.00522

				0.002175

				0.00261

				0.00087

				0.002175

				0.001305
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Диаграмма3
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		0

		0

		0.0000481813

		0.0000834932

		0.0001940098

		0.0001294344

		0.0002263613

		0.0003442955

		0.0006495589

		0.0004907354

		0.0009310315

		0.00106195

		0.002059701

		0.004030572

		0.01264695

		0.07504992

		0.3690007

		0.9911066

		1.977323

		3.134042

		3.795427

		4.315656

		4.324995

		4.089823

		3.627517

		3.177928

		2.803382

		2.34533

		2.03614

		1.827596

		1.592488

		1.349813

		1.20874

		1.064694

		0.9489968

		0.8869991

		0.796951

		0.7591022

		0.6991617

		0.6361477

		0.6224361

		0.5964866

		0.5886241

		0.6040226

		0.6057768

		0.5862643

		0.5879889

		0.6078168

		0.632632

		0.6330463

		0.7299866

		0.7223109

		0.7598027

		0.8250788

		0.8755189

		0.9205763

		0.9970877

		1.072615

		1.135813

		1.21462

		1.259362

		1.309904

		1.404257

		1.441908

		1.457229

		1.457669

		1.488807

		1.262293

		1.303252

		1.330123

		1.351028

		1.349341

		1.374301

		1.341056

		1.352119

		1.349614

		1.349327

		1.286348

		1.281763

		1.21268

		1.173993

		1.104367

		1.088659

		1.047108

		1.017043

		0.9550939

		0.9336077

		0.9116008

		0.8928186

		0.8518996

		0.8384173

		0.8260052

		0.8051336

		0.817119

		0.8374281

		0.8081235

		0.8185363

		0.8390769

		0.8556906

		0.9020328

		0.9008856

		0.9338074

		0.9641574

		0.9802151

		0.9845079

		0.9950353

		1.015335

		1.057896

		1.098851

		1.104985

		1.097902

		1.121221

		1.144432

		1.12009

		1.120744



r*

g(r*)

T = 49.2 K



Лист1

														dr = 0,02

		n=0,6 T=1,2				n=0,6 T=1,0		df=0,002		n=0,6 T=0,8		df=0,002		n=0,6 T=0,6		df=0,002		n=0,6 T=0,4		df=0,002		n=0,6 T=0,25		df=0,002

		0		0.037841		0		0.045416		0		0.04493		0		0.064076		0		0.086393		0		0.125775

		0		0.063311		0		0.084945		0		0.075547		0		0.141104		0		0.136069		0		0.165633

		0		0.089388		0		0.09672		0		0.115308		0		0.188139		0		0.227862		0		0.253322

		0		0.106731		0		0.113541		0		0.158648		0		0.229039		0		0.2527		0		0.315323

		0		0.151001		0		0.135408		0		0.177734		0		0.267212		0		0.338013		0		0.349867

		0		0.163978		0		0.165685		0		0.215109		0		0.316292		0		0.412527		0		0.429584

		0		0.185324		0		0.195963		0		0.240557		0		0.342195		0		0.435205		0		0.5031

		0		0.209824		0		0.241379		0		0.287078		0		0.395365		0		0.511879		0		0.518158

		0		0.234445		0		0.269134		0		0.28827		0		0.468303		0		0.579914		0		0.581931

		0		0.250576		0		0.299411		0		0.350696		0		0.518064		0		0.611231		0		0.626218

		0		0.278593		0		0.31455		0		0.357853		0		0.535787		0		0.687905		0		0.727192

		0		0.297029		0		0.305299		0		0.398807		0		0.596455		0		0.680346		0		0.759079

		0		0.329533		0		0.366695		0		0.407157		0		0.642127		0		0.75054		0		0.833481

		0		0.355367		0		0.403701		0		0.429423		0		0.707566		0		0.831533		0		0.756422

		0		0.376592		0		0.414634		0		0.471571		0		0.701431		0		0.792657		0		0.839681

		0		0.408247		0		0.452481		0		0.517694		0		0.751193		0		0.87689		0		0.940655

		0		0.430807		0		0.461733		0		0.548708		0		0.769598		0		0.914687		0		0.923826

		0		0.439297		0		0.47603		0		0.563419		0		0.820041		0		1.00108		0		0.968999

		0		0.48963		0		0.504626		0		0.615109		0		0.849352		0		1.035637		0		1.014172

		0		0.490358		0		0.524811		0		0.623459		0		0.91411		0		1.11987		0		1.062888

		0		0.521771		0		0.558452		0		0.64175		0		0.913429		0		1.113391		0		1.099203

		0		0.530018		0		0.590412		0		0.656461		0		0.982958		0		1.12851		0		1.142604

		0		0.565312		0		0.543314		0		0.69503		0		1.015678		0		1.186825		0		1.099203

		0		0.575136		0		0.607233		0		0.749105		0		1.034083		0		1.161987		0		1.120461

		0		0.593936		0		0.654331		0		0.740755		0		1.06135		0		1.213823		0		1.105403

		0		0.625713		0		0.650967		0		0.741153		0		1.059305		0		1.225702		0		1.129318

		0		0.642086		0		0.688814		0		0.806362		0		1.102249		0		1.291577		0		1.174491

		0		0.659794		0		0.714886		0		0.829423		0		1.160191		0		1.213823		0		1.177148

		0		0.66792		0		0.703953		0		0.805169		0		1.194274		0		1.315335		0		1.186891

		0		0.691449		0		0.751051		0		0.887078		0		1.200409		0		1.24946		0		1.153233

		0		0.713766		0		0.762826		0		0.899006		0		1.152693		0		1.231102		0		1.188663

		0		0.741176		0		0.773759		0		0.881113		0		1.267894		0		1.311015		0		1.193977

		0.0000400899		0.739236		0.0002522862		0.803196		0		0.933201		0		1.252897		0		1.354212		0		1.174491

		0.0000150788		0.750273		0		0.793103		0		0.912525		0		1.205862		0		1.314255		0		1.145261

		0.000049717		0.786052		0		0.844407		0		0.971769		0		1.216087		0		1.359611		0		1.188663

		0.0000536189		0.782777		0.000316336		0.812447		0		0.932803		0		1.279482		0.0000481813		1.409287		0		1.195748

		0.0000316759		0.809582		0		0.87132		0.0000471197		0.945527		0.0000807812		1.306067		0.0000834932		1.446004		0.0000738606		1.131089

		0.0000599737		0.839175		0		0.910008		0.0000892142		0.978529		0		1.280845		0.0001940098		1.354212		0.0000635656		1.219663

		0.0001023457		0.857004		0		0.910008		0.0002537415		1.007157		0		1.286299		0.0001294344		1.441685		0.0000241056		1.116032

		0.0001619409		0.84524		0		0.868797		0		0.994831		0.0000688313		1.339468		0.0002263613		1.389849		0.0000343279		1.147033

		0.0001949971		0.875925		0		0.920101		0.0004961703		1.032207		0.0002617311		1.29925		0.0003442955		1.363931		0.000190359		1.085031

		0.0002295591		0.881747		0		0.926829		0.0001089835		1.006362		0.0001245597		1.350375		0.0006495589		1.394168		0.0001294189		1.14349

		0.0001908313		0.886719		0.0002929037		0.972246		0		1.042545		0.0000593495		1.390593		0.0004907354		1.358531		0.0004637186		1.046944

		0.0005106524		0.886719		0		0.994954		0.0002311897		1.039364		0.001585391		1.404226		0.0009310315		1.396328		0.0002353197		1.070859

		0.003053455		0.909763		0.0005337626		0.973928		0.0006939444		1.069185		0.0002163067		1.38923		0.00106195		1.37905		0.0009079695		1.10186

		0.02028476		0.909278		0.006442581		1.010093		0.002714094		1.089066		0.004135997		1.366053		0.002059701		1.38121		0.0006016283		1.004429

		0.08976344		0.945421		0.05713782		0.968881		0.01477616		1.057256		0.004898181		1.34424		0.004030572		1.393089		0.0009417705		1.025686

		0.2679475		0.935719		0.1556011		1.005046		0.1016772		1.093837		0.05696709		1.37287		0.01264695		1.353132		0.00286394		1.032772

		0.5760039		0.943845		0.4481725		0.955425		0.3222456		1.06839		0.1992973		1.341513		0.07504992		1.314255		0.02067888		1.04163

		0.974268		0.948454		0.8060651		1.052145		0.664108		1.097416		0.6446803		1.320382		0.3690007		1.356371		0.1201589		0.986714

		1.379768		0.95755		1.314646		1		1.111763		1.090656		1.172011		1.324472		0.9911066		1.352052		0.5281667		0.94597

		1.73868		0.978411		1.63919		1.017662		1.744862		1.130417		2.061406		1.326517		1.977323		1.322894		1.624427		1.017715

		1.98652		0.960946		1.994691		0.994113		2.08195		1.074354		2.74744		1.323108		3.134042		1.382289		2.963981		0.946856

		2.122411		0.974166		2.157686		0.985702		2.278484		1.124453		3.143046		1.394683		3.795427		1.191145		4.29006		0.929141

		2.171043		0.973317		2.339245		1.042893		2.450098		1.126441		3.166802		1.321745		4.315656		1.281857		5.253218		0.865368

		2.16069		0.971013		2.232451		0.962153		2.517519		1.111332		3.11402		1.364008		4.324995		1.214903		5.49587		0.852967

		2.085267		0.985446		2.127113		1.111859		2.414663		1.106958		3.064256		1.310157		4.089823		1.218143		4.96063		0.871568

		1.969865		1.020619		2.097103		1.079899		2.279219		1.137177		2.899842		1.34833		3.627517		1.178186		4.279029		0.787422

		1.884885		0.980473		1.968008		1.034483		2.057584		1.112525		2.527556		1.328562		3.177928		1.215983		3.701396		0.805137

		1.776508		0.98581		1.855922		1.011775		1.954218		1.07992		2.382001		1.259032		2.803382		1.24946		3.107373		0.74845

		1.669159		1.016374		1.772615		1.068966		1.884192		1.155467		2.160415		1.2788		2.34533		1.197624		2.450977		0.766165

		1.560713		1.014554		1.610241		1.046257		1.687461		1.094632		1.860464		1.268575		2.03614		1.163067		2.031077		0.764393

		1.461059		1.015039		1.498735		1.10513		1.565695		1.06998		1.693708		1.229721		1.827596		1.142549		1.652899		0.716563

		1.36181		1.027653		1.434187		1.050463		1.462718		1.120875		1.552502		1.271984		1.592488		1.106911		1.436809		0.657219

		1.303746		1.003639		1.326805		1.017662		1.339436		1.092247		1.436837		1.204499		1.349813		1.041037		1.184358		0.686448

		1.232089		0.998666		1.208608		1.025231		1.25593		1.101789		1.258911		1.251534		1.20874		1.092873		1.041021		0.686448

		1.164986		1.001092		1.169919		1.089992		1.182229		1.078728		1.223623		1.211997		1.064694		1.071274		0.8959272		0.666962

		1.110288		1.016616		1.097101		1.030278		1.095998		1.115706		1.147022		1.173142		0.9489968		1.069114		0.770515		0.649247

		1.057633		0.989084		1.056802		1.012616		1.071765		1.095427		1.029196		1.179959		0.8869991		1.039957		0.6610961		0.594331

		1.023886		0.998059		0.992885		1.071489		0.9995972		1.08668		0.9412203		1.209952		0.796951		1.022678		0.6478303		0.609389

		0.9864212		0.993936		0.9939279		1.00841		0.967303		1.066799		0.8878131		1.164281		0.7591022		1.026998		0.6058135		0.605846

		0.9540403		1.008854		0.9410924		1.013457		0.9165881		1.080716		0.8687747		1.181322		0.6991617		0.9946		0.5722428		0.574845

		0.9283171		0.98302		0.8926572		1.026072		0.8801839		1.090258		0.8271388		1.151329		0.6361477		0.980562		0.5492511		0.554473

		0.8993849		0.985203		0.88759		1.020185		0.8475368		1.097018		0.7740245		1.134288		0.6224361		0.941685		0.5270166		0.527015

		0.8748576		1.003275		0.8781286		1.000841		0.8325468		1.056064		0.7846387		1.115883		0.5964866		0.917927		0.524392		0.581931

		0.8617784		0.980958		0.8718381		1.051304		0.8110798		1.018688		0.7800842		1.124063		0.5886241		0.931965		0.549128		0.569531

		0.8425271		0.969557		0.8242673		0.966358		0.8133365		1.035785		0.7810425		1.058623		0.6040226		0.894168		0.5149696		0.511072

		0.8321947		0.968587		0.8020382		0.950378		0.7996403		1.070775		0.7479619		1.094751		0.6057768		0.899568		0.5248222		0.477414

		0.8260536		0.976471		0.8056175		1.085786		0.7602574		1.032207		0.7617905		1.045671		0.5862643		0.816415		0.5331467		0.458813

		0.8190537		0.970164		0.8003359		0.994113		0.7856238		1.034195		0.7411002		1.057941		0.5879889		0.855292		0.5475338		0.457042

		0.8147875		0.95755		0.8047527		1.017662		0.789531		1.022664		0.7531311		1.06135		0.6078168		0.848812		0.5448726		0.501329

		0.8183835		0.965555		0.8214467		0.987384		0.7634645		1.019483		0.7428678		0.993865		0.632632		0.830454		0.5614707		0.423384

		0.8228181		0.958278		0.795175		0.978974		0.7758902		1.020278		0.7679884		0.98364		0.6330463		0.788337		0.6222666		0.435784

		0.8378841		0.952335		0.8153926		0.931876		0.7810456		0.986481		0.7763865		0.976142		0.7299866		0.808855		0.6147572		0.392383

		0.8287189		0.914857		0.8243593		0.984861		0.7592972		0.961829		0.7911281		1.030675		0.7223109		0.75594		0.6661145		0.402126

		0.8360576		0.942511		0.8377582		0.934399		0.8032544		0.974155		0.7833167		0.948194		0.7598027		0.777538		0.7318842		0.367582

		0.8409912		0.928441		0.8391894		0.904121		0.8146548		0.959046		0.8599897		0.97137		0.8250788		0.796976		0.7552728		0.343667

		0.8517351		0.921164		0.8252136		0.901598		0.8555124		0.977734		0.8101802		0.903204		0.8755189		0.707343		0.880738		0.34721

		0.8654055		0.91789		0.8453465		0.981497		0.8637006		0.932008		0.9107862		0.943422		0.9205763		0.694384		0.9878034		0.329495

		0.8765799		0.910127		0.8684481		0.942809		0.8763104		0.914911		0.9377116		0.893661		0.9970877		0.676026		1.052267		0.325952

		0.8956333		0.902244		0.8973367		0.902439		0.8932309		0.895825		0.928932		0.890934		1.072615		0.658747		1.19458		0.346324

		0.9100796		0.908914		0.89875		0.864592		0.9270756		0.90497		0.9967968		0.882754		1.135813		0.647948		1.253676		0.335695

		0.9217321		0.911947		0.8972195		0.881413		0.9166127		0.916899		1.027455		0.872529		1.21462		0.609071		1.412668		0.296723

		0.9414614		0.885749		0.9613043		0.868797		0.9588504		0.879523		1.095996		0.842536		1.259362		0.62203		1.48781		0.284322

		0.9578443		0.887326		0.9485908		0.889823		0.97301		0.891451		1.064993		0.830266		1.309904		0.617711		1.518855		0.269265

		0.9846833		0.897999		0.9786762		0.876367		1.005554		0.864811		1.107675		0.75801		1.404257		0.605832		1.581372		0.268379

		1.007738		0.870346		1.027436		0.882254		1.026485		0.881113		1.174405		0.843217		1.441908		0.556156		1.619084		0.279894

		1.028184		0.875197		1.020734		0.881413		1.045105		0.843738		1.179456		0.785276		1.457229		0.592873		1.651808		0.223206

		1.047789		0.857368		1.052302		0.824222		1.070499		0.830219		1.250761		0.738923		1.457669		0.518359		1.601397		0.255093

		1.067401		0.857489		1.063822		0.842725		1.098934		0.840557		1.308575		0.835037		1.488807		0.50432		1.607595		0.248007

		1.041874		0.850819		1.0302		0.862069		1.034288		0.860835		1.239454		0.774369		1.262293		0.484881		1.263845		0.24535

		1.045176		0.841844		1.045482		0.816653		1.077699		0.845726		1.217228		0.734151		1.303252		0.522678		1.30639		0.213463

		1.068081		0.829836		1.079736		0.820017		1.096344		0.843738		1.281989		0.75392		1.330123		0.525918		1.285097		0.201063

		1.068153		0.823408		1.090772		0.859546		1.113075		0.823459		1.254316		0.732788		1.351028		0.479482		1.303538		0.220549

		1.085691		0.820376		1.086055		0.824222		1.100411		0.800795		1.269163		0.70484		1.349341		0.509719		1.314107		0.199291

		1.101168		0.81601		1.064576		0.780488		1.137172		0.766203		1.33239		0.693252		1.374301		0.468683		1.333226		0.230292

		1.101997		0.815646		1.116642		0.809083		1.143378		0.77495		1.273724		0.686435		1.341056		0.464363		1.378848		0.179805

		1.104102		0.807035		1.11366		0.835156		1.145762		0.807157		1.26293		0.701431		1.352119		0.443844		1.403114		0.181577

		1.103856		0.788478		1.137385		0.78217		1.151883		0.730417		1.284295		0.700068		1.349614		0.439525		1.36992		0.178919

		1.098412		0.792116		1.114698		0.769554		1.14154		0.775746		1.297116		0.62304		1.349327		0.419006		1.440612		0.170948

		1.092864		0.783141		1.126986		0.753574		1.132421		0.750298		1.198175		0.626449		1.286348		0.458963		1.361797		0.172719

		1.096602		0.768344		1.092105		0.745164		1.134185		0.735189		1.240708		0.680982		1.281763		0.415767		1.30397		0.177148

		1.082649		0.765191		1.089588		0.767872		1.119952		0.720875		1.192921		0.622359		1.21268		0.414687		1.265084		0.160319

		1.076756		0.772104		1.09145		0.781329		1.099208		0.693837		1.177107		0.593729		1.173993		0.397408		1.166936		0.163862

		1.065375		0.769193		1.060777		0.72582		1.104095		0.726441		1.149393		0.581459		1.104367		0.382289		1.128195		0.15589

		1.056302		0.763736		1.054725		0.746005		1.076402		0.712525		1.13994		0.599182		1.088659		0.37905		1.057466		0.139061

		1.053242		0.746877		1.053898		0.693019		1.046083		0.686282		1.072592		0.629175		1.047108		0.294816		0.9795613		0.146147

		1.042502		0.736446		1.060956		0.713204		1.051421		0.698608		1.0776		0.574642		1.017043		0.388769		0.9552483		0.144376

		1.034594		0.736568		1.014032		0.740118		1.036145		0.700994		1.06724		0.572597		0.9550939		0.37041		0.8876798		0.136404

		1.020864		0.738144		1.017648		0.761144		1.001559		0.716103		1.052343		0.546012		0.9336077		0.336933		0.873677		0.10806

		1.016252		0.732808		1.020806		0.706476		1.001653		0.644135		1.00219		0.558282		0.9116008		0.333693		0.8479869		0.118689

		1.01021		0.703457		1.008176		0.697225		1.008131		0.670378		0.9676452		0.522154		0.8928186		0.306695		0.8054793		0.118689

		1.003682		0.698727		0.9916209		0.742641		0.9915528		0.675944		0.977134		0.520791		0.8518996		0.281857		0.7790517		0.117803

		0.9918588		0.691935		1.012959		0.675357		0.9816269		0.628231		0.9475879		0.527607		0.8384173		0.356371		0.764269		0.107174

		0.9945186		0.69242		0.9928978		0.681245		0.9783685		0.626243		0.9700663		0.509202		0.8260052		0.307775		0.7825097		0.118689

		0.9818228		0.703457		0.9946918		0.693019		0.9725871		0.630616		0.9428884		0.452624		0.8051336		0.281857		0.7584766		0.108946

		0.9823843		0.686477		0.9755078		0.660219		0.9530447		0.619483		0.9212155		0.508521		0.817119		0.308855		0.7713225		0.112489

		0.9713829		0.657489		0.9610228		0.634146		0.9583247		0.63499		0.9475089		0.497614		0.8374281		0.274298		0.7659525		0.094774

		0.9722872		0.667435		0.9578678		0.708158		0.9607857		0.622266		0.9254008		0.472393		0.8081235		0.284017		0.7786728		0.102746

		0.9742202		0.661249		0.9898962		0.708999		0.946465		0.593241		0.9156954		0.495569		0.8185363		0.291577		0.8291705		0.100089

		0.9728224		0.654457		0.9780733		0.631623		0.9561592		0.6		0.9716262		0.445808		0.8390769		0.24622		0.8116075		0.087688

		0.9707522		0.664039		0.9652979		0.6291		0.9426561		0.601988		0.9325685		0.434901		0.8556906		0.275378		0.8480202		0.094774

		0.9807345		0.64815		0.9738944		0.657696		0.9578116		0.609145		0.9605458		0.438309		0.9020328		0.238661		0.8490999		0.08326

		0.9696383		0.630321		0.960188		0.599664		0.9657573		0.56501		0.9519855		0.468303		0.9008856		0.282937		0.9219371		0.081488

		0.9732797		0.647423		0.9451909		0.642557		0.960501		0.557058		0.937993		0.425358		0.9338074		0.235421		0.932666		0.082374

		0.9742506		0.620376		0.9674006		0.594617		0.9542285		0.542744		0.9678922		0.438991		0.9641574		0.25054		0.9749148		0.080602

		0.9761918		0.63396		0.9733255		0.561817		0.9798439		0.558648		0.9907404		0.425358		0.9802151		0.204104		1.019716		0.072631

		0.9736206		0.626925		0.9813149		0.589571		0.967609		0.557058		0.9570301		0.379005		0.9845079		0.217063		1.021873		0.078831

		0.9777807		0.618921		0.9645806		0.574432		0.9731328		0.539563		0.9814777		0.394683		0.9950353		0.213823		1.064858		0.074402

		0.9855245		0.613341		0.9807295		0.628259		0.9830063		0.539563		1.011259		0.408316		1.015335		0.222462		1.108753		0.071745

		0.9888893		0.600606		0.9889192		0.619849		0.9751545		0.547515		0.9802149		0.381731		1.057896		0.224622		1.13939		0.079717

		0.9890881		0.603517		0.9856556		0.612279		0.9804618		0.537177		1.01149		0.403545		1.098851		0.205184		1.172641		0.059345

		0.996324		0.603153		0.989605		0.601346		0.9938064		0.54672		1.037532		0.38923		1.104985		0.213823		1.191594		0.071745

		0.9966908		0.587993		0.9879535		0.608915		0.9982318		0.533996		1.047298		0.398773		1.097902		0.206263		1.178644		0.056687

		0.9994284		0.598181		1.007943		0.567704		0.9986193		0.498608		1.045834		0.336742		1.121221		0.159827		1.202381		0.065545

		1.011361		0.581565		0.9970676		0.593776		0.9901673		0.522068		1.060135		0.372188		1.144432		0.217063		1.2232		0.065545

		1.00473		0.570406		1.005592		0.562658		1.007329		0.510139		1.062263		0.37287		1.12009		0.198704		1.183413		0.078831

		1.006286		0.566525		1.006477		0.541632		1.011333		0.507356		1.070087		0.363327		1.120744		0.177106		1.214202		0.06023

		1.010027		0.56604		1.008272		0.542473		1.02061		0.485089		1.067615		0.351057				0.166307		1.189115		0.06643

		1.012092		0.58023		1.009934		0.599664		1.03144		0.492247		1.096774		0.36469				0.165227		1.169958		0.069088

		1.011198		0.563857		1.015625		0.563499		1.021487		0.487873		1.049162		0.329925				0.171706		1.149397		0.069973

		1.012068		0.545058		1.01088		0.521447		1.039019		0.471968		1.083133		0.322427				0.169546		1.100176		0.049601

		1.018214		0.56507		1.016525		0.522288		1.038109		0.466402		1.06698		0.334015				0.174946		1.070273		0.06023

		1.017644		0.54906		1.01984		0.526493		1.030615		0.46839		1.087636		0.3197				0.154428		1.027049		0.050487

		1.020341		0.52832		1.010723		0.518082		1.029749		0.473161		1.054296		0.3197				0.139309		1.047981		0.042516

		1.017847		0.544572		1.011331		0.519765		1.02502		0.456859		1.051203		0.319018				0.160907		1.000564		0.048716

		1.02077		0.516919		1.028821		0.549201		1.03721		0.456859		1.068456		0.282209				0.146868		0.9797492		0.051373

		1.021797		0.523833		1.025079		0.544155		1.022907		0.470378		1.070607		0.28289				0.146868		0.9715135		0.058459

		1.017258		0.522862		1.017852		0.549201		1.019613		0.451292		1.067436		0.297205				0.149028		0.97106		0.046058

		1.021647		0.532686		1.038734		0.469302		1.016568		0.450099		1.07356		0.304022				0.133909		0.971289		0.039858

		1.022974		0.526137		1.040227		0.541632		1.039992		0.457654		1.038774		0.305385				0.142549		0.9621024		0.04783

		1.022506		0.524439		1.016391		0.479394		1.026423		0.452485		1.036472		0.285617				0.155508		0.9769869		0.034544

		1.01334		0.500546		1.023752		0.498738		1.036735		0.436581		1.035974		0.288344				0.166307		0.9676776		0.042516

		1.019634		0.510734		1.022494		0.495374		1.024732		0.423459		1.026426		0.272665				0.136069		0.9424771		0.040744

		1.012963		0.501395		1.008554		0.509672		1.026384		0.426243		1.02318		0.268575				0.12635		0.9435456		0.034544

		1.01163		0.506125		1.01738		0.469302		1.010574		0.413121		0.9992445		0.27062				0.110151		0.9273226		0.034544

		1.013122		0.493633		1.006008		0.504626		1.009152		0.447316		0.9878533		0.267212				0.12959		0.9093988		0.038087

		1.017745		0.508672		1.007696		0.481077		1.022739		0.438171		0.9952669		0.261077				0.12959		0.9228152		0.054916

		1.012106		0.485021		1.016866		0.502944		1.013523		0.432604		1.017212		0.265849				0.133909		0.9169616		0.031887

		1.010458		0.478108		1.006708		0.442389		0.9972877		0.420676		0.9761384		0.234492				0.115551		0.8978757		0.040744

		1.00696		0.498848		1.008178		0.46762		0.9982465		0.440954		0.9899665		0.24199				0.114471		0.9008445		0.031887

		1.003792		0.486113		1.009223		0.497056		0.990732		0.394036		0.9929364		0.239264				0.102592		0.8879464		0.040744

		1.007303		0.481625		1.006621		0.447435		0.996277		0.413519		0.9597384		0.251534				0.106911		0.8889836		0.031001

		1.002107		0.4792		0.9921217		0.452481		0.9956516		0.386481		0.9895531		0.227676				0.113391		0.874891		0.031887

		1.00328		0.467799		0.9954529		0.444071		0.9901924		0.417097		1.013002		0.242672				0.133909		0.8866995		0.034544

		0.9994549		0.469254		0.9928734		0.49201		0.9999592		0.376143		0.9549487		0.236537				0.096112		0.8780251		0.031001

		1		0.47362		1.015333		0.431455		0.9987517		0.373757		0.9798658		0.239945				0.095032		0.9086699		0.023029

				0.472771				0.437342				0.389662				0.233129				0.117711				0.032772

				0.469012				0.436501				0.366203				0.224267				0.114471				0.037201

				0.458702				0.40286				0.372565				0.236537				0.096112				0.027458

				0.461492				0.472666				0.392445				0.214042				0.091793				0.028344

				0.455791				0.444912				0.372565				0.211997				0.093952				0.028344

				0.461977				0.459209				0.393241				0.219496				0.088553				0.029229

				0.447665				0.397813				0.382903				0.203817				0.084233				0.031001

				0.448514				0.433137				0.357058				0.207907				0.076674				0.026572

				0.44342				0.434819				0.364612				0.218132				0.100432				0.031001

				0.4547				0.433137				0.342346				0.210634				0.107991				0.038087

				0.436022				0.384357				0.367396				0.222222				0.078834				0.028344

				0.44997				0.41968				0.343141				0.205862				0.091793				0.029229

				0.450697				0.433978				0.363419				0.209952				0.097192				0.033658

				0.417465				0.426409				0.364612				0.203817				0.079914				0.030115

				0.447059				0.430614				0.35666				0.210634				0.084233				0.031001

				0.435901				0.387721				0.35825				0.196319				0.091793				0.029229

				0.42923				0.412111				0.353479				0.201772				0.083153				0.033658

				0.428381				0.391926				0.346322				0.186776				0.092873				0.033658

				0.427653				0.412952				0.33161				0.193592				0.075594				0.024801

				0.426198				0.42725				0.359046				0.186776				0.071274				0.023915

				0.410309				0.416316				0.352286				0.165644				0.092873				0.023915

				0.421953				0.412952				0.334791				0.200409				0.074514				0.022143

				0.425955				0.402019				0.34672				0.192229				0.062635				0.03543

				0.422317				0.393608				0.332008				0.176551				0.075594				0.023915

				0.411522				0.357443				0.324851				0.187457				0.077754				0.024801

				0.40752				0.383516				0.332803				0.192229				0.075594				0.027458

				0.415403				0.404542				0.346322				0.197001				0.065875				0.015943

				0.419648				0.389403				0.332803				0.174506				0.074514				0.026572

				0.414554				0.378469				0.335984				0.153374				0.058315				0.023029

				0.414312				0.369218				0.320875				0.171097				0.068035				0.019486

				0.402911				0.367536				0.33002				0.173824				0.079914				0.022143

				0.40376				0.375946				0.315706				0.192229				0.073434				0.020372

				0.399879				0.398654				0.341551				0.180641				0.059395				0.021258

				0.391025				0.397813				0.308151				0.160191				0.061555				0.017715

				0.386901				0.381833				0.327634				0.168371				0.070194				0.014172

				0.421346				0.412111				0.329622				0.179277				0.055076				0.024801

				0.392965				0.389403				0.341551				0.171779				0.050756				0.024801

				0.400849				0.393608				0.32008				0.168371				0.057235				0.017715

				0.389084				0.386039				0.339165				0.158146				0.053996				0.023029

				0.404002				0.341463				0.325249				0.170416				0.065875				0.026572

				0.400485				0.362489				0.324056				0.185412				0.051836				0.019486

				0.400243				0.391085				0.30497				0.167007				0.051836				0.015058

				0.401819				0.403701				0.306561				0.149284				0.051836				0.020372

				0.40752				0.362489				0.325249				0.155419				0.058315				0.015058

				0.39151				0.384357				0.307356				0.178596				0.053996				0.015058

				0.388842				0.392767				0.324453				0.162918				0.053996				0.018601

				0.387144				0.409588				0.29662				0.167007				0.043197				0.023029

				0.401092				0.372582				0.302187				0.152011				0.052916				0.017715

				0.389327				0.392767				0.33002				0.167007				0.043197				0.024801

				0.406307				0.373423				0.312922				0.164963				0.049676				0.026572

				0.407398				0.376787				0.292644				0.154056				0.050756				0.015943

				0.4				0.367536				0.314911				0.149966				0.063715				0.014172

				0.391874				0.371741				0.293439				0.162236				0.043197				0.014172

				0.40279				0.354079				0.324453				0.160191				0.033477				0.014172

				0.399151				0.351556				0.333598				0.155419				0.060475				0.015058

				0.394663				0.391085				0.295825				0.148603				0.047516				0.017715

				0.397938				0.365854				0.316899				0.154738				0.055076				0.014172

				0.390418				0.391926				0.307356				0.149966				0.048596				0.014172

				0.393814				0.361648				0.32326				0.162236				0.047516				0.014172

				0.398302				0.392767				0.306163				0.143149				0.046436				0.018601

				0.39248				0.368377				0.32008				0.160191				0.049676				0.021258

				0.402911				0.350715				0.324851				0.141104				0.058315				0.010629

				0.403032				0.359125				0.300199				0.149966				0.041037				0.013286

				0.399757				0.391085				0.306958				0.151329				0.036717				0.015058

				0.406549				0.399495				0.322863				0.128834				0.034557				0.014172

				0.397938				0.381833				0.329225				0.152011				0.051836				0.015943

				0.384718				0.399495				0.322863				0.151329				0.039957				0.015943

				0.413705				0.371741				0.315706				0.160873				0.036717				0.016829

				0.395149				0.376787				0.318489				0.149284				0.044276				0.010629

				0.399636				0.391085				0.315706				0.172461				0.043197				0.0124

				0.412371				0.37931				0.316103				0.143831				0.045356				0.019486

				0.411158				0.380151				0.326044				0.158146				0.050756				0.013286

				0.38302				0.363331				0.304175				0.154056				0.060475				0.016829

				0.372711				0.343987				0.271968				0.138378				0.033477				0.015058

				0.368587				0.335576				0.293439				0.116564				0.039957				0.0124

				0.347847				0.339781				0.282704				0.128153				0.029158				0.011515

				0.335476				0.324643				0.282306				0.136333				0.035637				0.010629

				0.342632				0.307822				0.273161				0.121336				0.033477				0.016829

				0.343481				0.33894				0.270775				0.131561				0.037797				0.0124

				0.332444				0.325484				0.281113				0.122018				0.033477				0.0124

				0.327835				0.312868				0.247714				0.118609				0.039957				0.007086

				0.315585				0.275862				0.227833				0.112474				0.028078				0.010629

				0.318739				0.29857				0.236581				0.118609				0.044276				0.0062

				0.318981				0.280067				0.240159				0.117246				0.035637				0.0062

				0.311219				0.322119				0.244533				0.130198				0.035637				0.009743

				0.312432				0.257359				0.237376				0.100886				0.024838				0.013286

				0.304427				0.296888				0.252883				0.130198				0.038877				0.007972

				0.294845				0.278385				0.236183				0.116564				0.020518				0.016829

				0.318253				0.262405				0.228231				0.109748				0.030238				0.009743

				0.27738				0.301093				0.228231				0.104294				0.034557				0.010629

				0.290115				0.264087				0.244533				0.109748				0.021598				0.007972

				0.277502				0.267452				0.221869				0.096796				0.038877				0.0124

				0.28114				0.277544				0.240159				0.117928				0.036717				0.010629

				0.290843				0.253154				0.228628				0.109748				0.024838				0.007972

				0.263311				0.27418				0.203181				0.098841				0.018359				0.009743

				0.280534				0.252313				0.20994				0.109066				0.029158				0.007086

				0.277744				0.266611				0.212724				0.102249				0.033477				0.0124

				0.274833				0.251472				0.235388				0.093388				0.038877				0.007972

				0.269254				0.236333				0.233797				0.113156				0.028078				0.007972

				0.276167				0.283431				0.215109				0.108384				0.021598				0.0124

				0.276774				0.264087				0.207157				0.095433				0.024838				0.011515

				0.271195				0.272498				0.229423				0.097478				0.026998				0.007086

				0.266101				0.229605				0.203181				0.115201				0.019438				0.010629

				0.280534				0.263246				0.195626				0.106339				0.028078				0.008857

				0.25664				0.24979				0.201988				0.092706				0.034557				0.015058

				0.259309				0.253154				0.209543				0.104294				0.023758				0.009743

				0.258096				0.248108				0.203181				0.100886				0.022678				0.002657

				0.267799				0.247267				0.210736				0.079073				0.035637				0.005314

				0.257853				0.26577				0.203976				0.105658				0.025918				0.007972

				0.25943				0.227923				0.194433				0.089298				0.022678				0.005314

				0.2604				0.223717				0.189662				0.083845				0.023758				0.007972

				0.248878				0.257359				0.196819				0.08589				0.031317				0.002657

				0.261007				0.23381				0.197614				0.082481				0.016199				0.0124

				0.265373				0.240538				0.186481				0.097478				0.025918				0.008857

				0.251789				0.232128				0.189264				0.084526				0.015119				0.0062

				0.251668				0.208579				0.201988				0.091343				0.020518				0.0062

				0.244754				0.248108				0.19006				0.08998				0.017279				0.007972

				0.245603				0.228764				0.203579				0.084526				0.023758				0.0124

				0.250212				0.212784				0.20159				0.077028				0.022678				0.0062

				0.250697				0.284272				0.172565				0.086571				0.025918				0.003543

				0.239418				0.219512				0.203976				0.087935				0.025918				0.004429

				0.242571				0.245585				0.19165				0.085208				0.022678				0.008857

				0.252153				0.222035				0.180119				0.09407				0.022678				0.011515

				0.252395				0.241379				0.182107				0.08998				0.035637				0.004429

				0.241116				0.224558				0.186083				0.083845				0.023758				0.007972

				0.237477				0.232128				0.195626				0.087253				0.024838				0.007972

				0.237235				0.212784				0.187674				0.087935				0.016199				0.005314

				0.244754				0.234651				0.1833				0.092025				0.022678				0.005314

				0.247301				0.218671				0.162624				0.089298				0.018359				0.007086

				0.248029				0.215307				0.202386				0.07771				0.022678				0.003543

				0.240752				0.231287				0.196421				0.068848				0.021598				0.009743

				0.240024				0.237174				0.185288				0.08589				0.016199				0.003543

				0.236871				0.205214				0.180119				0.087935				0.014039				0.002657

				0.243663				0.20185				0.17495				0.081118				0.016199				0.005314

				0.228017				0.238015				0.180517				0.082481				0.011879				0.0062

				0.240509				0.227082				0.182903				0.078391				0.026998				0.0062

				0.237841				0.231287				0.185288				0.079755				0.017279				0.004429

				0.2245				0.222035				0.17336				0.084526				0.016199				0.004429

				0.234445				0.215307				0.170179				0.068848				0.022678				0.003543

				0.246452				0.227923				0.190457				0.070893				0.016199				0.003543

				0.229351				0.23381				0.193638				0.079073				0.014039				0.007086

				0.231534				0.227923				0.184095				0.070893				0.032397				0.0062

				0.23966				0.224558				0.178529				0.080436				0.017279				0.0062

				0.248272				0.248949				0.173757				0.076346				0.011879				0.008857

				0.23869				0.224558				0.180119				0.079755				0.012959				0.0062

				0.233717				0.228764				0.184891				0.084526				0.015119				0.002657

				0.235415				0.210261				0.184095				0.079755				0.020518				0.010629

				0.233111				0.232128				0.18171				0.08589				0.023758				0.005314

				0.224742				0.21783				0.192048				0.077028				0.019438				0.004429

				0.238205				0.218671				0.186083				0.07362				0.017279				0.007086

				0.24245				0.23381				0.182107				0.07771				0.022678				0.004429

				0.232262				0.238856				0.186083				0.07362				0.014039				0.003543

				0.239903				0.24979				0.191252				0.075665				0.017279				0.0062

				0.239782				0.212784				0.195229				0.072938				0.018359				0.002657

				0.23772				0.207738				0.19165				0.074983				0.023758				0.001771

				0.227411				0.214466				0.183698				0.078391				0.014039				0.004429

				0.23869				0.225399				0.17495				0.079073				0.017279				0.001771

				0.254579				0.255677				0.184891				0.078391				0.015119				0.004429

				0.230807				0.227082				0.18171				0.075665				0.025918				0.003543

				0.243905				0.216989				0.196024				0.081118				0.019438				0.002657

				0.228745				0.215307				0.185686				0.0818				0.019438				0.001771

				0.234566				0.215307				0.18171				0.086571				0.017279				0.007086

				0.244754				0.244743				0.201193				0.088616				0.024838				0.003543

				0.248514				0.238015				0.206759				0.062031				0.015119				0.003543

				0.244148				0.223717				0.176541				0.086571				0.012959				0.004429

				0.233717				0.243061				0.206362				0.080436				0.017279				0.004429

				0.252032				0.239697				0.184095				0.082481				0.023758				0.000886

				0.248999				0.237174				0.203976				0.08589				0.019438				0.004429

				0.250212				0.236333				0.191252				0.076346				0.015119				0.004429

				0.246816				0.208579				0.194036				0.071575				0.015119				0.001771

				0.236143				0.210261				0.197614				0.079073				0.022678				0.002657

				0.249606				0.210261				0.19841				0.068166				0.016199				0.002657

				0.253244				0.232969				0.189264				0.079755				0.017279				0.001771

				0.2604				0.211102				0.184095				0.085208				0.019438				0.002657

				0.256398				0.223717				0.196024				0.066803				0.010799				0.0062

				0.255913				0.238015				0.207555				0.064758				0.018359				0.001771

				0.218678				0.198486				0.187674				0.070211				0.008639				0.005314

				0.216495				0.182506				0.169781				0.066803				0.007559				0.002657

				0.201455				0.166526				0.162227				0.054533				0.008639				0.003543

				0.190297				0.167368				0.149105				0.060668				0.009719				0.000886

				0.192116				0.164003				0.156262				0.055896				0.006479				0.002657

				0.167374				0.156434				0.152286				0.058623				0.011879				0.002657

				0.169072				0.173255				0.143141				0.047035				0.012959				0.004429

				0.160946				0.170732				0.122863				0.046353				0.007559				0

				0.16034				0.16905				0.128429				0.04499				0.0054				0.002657

				0.159733				0.172414				0.107356				0.049761				0.006479				0.002657

				0.151728				0.142977				0.121272				0.041581				0.008639				0.001771

				0.150515				0.146341				0.122068				0.04499				0.011879				0.004429

				0.145907				0.139613				0.108946				0.040218				0.00432				0

				0.147605				0.110177				0.104573				0.048398				0.007559				0.001771

				0.13778				0.120269				0.113718				0.038173				0.006479				0.000886

				0.138266				0.13709				0.101789				0.041581				0.012959				0.000886

				0.135597				0.134567				0.106561				0.036128				0.009719				0.002657

				0.12638				0.129521				0.100994				0.03272				0.006479				0.001771

				0.126258				0.108495				0.097813				0.03272				0.00432				0.002657

				0.120315				0.113541				0.100994				0.034083				0.006479				0.000886

				0.114008				0.110177				0.090656				0.030675				0.00324				0.000886

				0.119466				0.089151				0.092644				0.035446				0.007559				0

				0.117647				0.110177				0.093439				0.033401				0.011879				0.001771

				0.113159				0.095879				0.095427				0.032038				0.008639				0

				0.108793				0.100925				0.081113				0.026585				0.00324				0.000886

				0.10285				0.095879				0.083499				0.025903				0.00216				0

				0.098363				0.091674				0.077535				0.033401				0.00108				0.000886

				0.102729				0.095879				0.092644				0.029312				0.0054				0.001771

				0.100788				0.101766				0.092247				0.025222				0.00216				0.000886

				0.097271				0.095879				0.082306				0.032038				0.00216				0.001771

				0.08963				0.101766				0.07992				0.033401				0.010799				0

				0.097271				0.075694				0.070378				0.037491				0.0054				0

				0.092662				0.067283				0.066004				0.02454				0.00216				0

				0.08866				0.074853				0.064016				0.02454				0.0054				0

				0.085143				0.08831				0.071571				0.039536				0.00432				0

				0.08769				0.065601				0.07833				0.026585				0.00432				0.001771

				0.090843				0.087468				0.065606				0.022495				0.00324				0

				0.085749				0.070648				0.06163				0.027948				0.00108				0.000886

				0.08114				0.059714				0.066004				0.027267				0.00432				0.000886

				0.079078				0.063919				0.070378				0.021813				0.009719				0.000886

				0.074348				0.086627				0.06004				0.02454				0.00108				0

				0.074955				0.065601				0.056859				0.021132				0.00216				0.000886

				0.068648				0.069807				0.064016				0.018405				0.00216				0

				0.066465				0.063078				0.052485				0.021132				0.00324				0

				0.066828				0.063078				0.059642				0.025903				0.00216				0

				0.066828				0.052986				0.040159				0.019087				0.00216				0

				0.064767				0.054668				0.054871				0.014997				0.00432				0

				0.060643				0.059714				0.048509				0.014315				0.0054				0.000886

				0.05943				0.053827				0.049304				0.012952				0.00432				0.000886

				0.060158				0.049622				0.040557				0.010225				0.0054

				0.054457				0.047939				0.046918				0.017042				0.00216

				0.055306				0.052986				0.040954				0.017723				0.00432

				0.05567				0.04037				0.040557				0.02045				0.00216

				0.050455				0.044575				0.032604				0.021132				0.00432

				0.047059				0.042893				0.044135				0.010907				0.006479

				0.044148				0.047098				0.031809				0.015678				0.00324

				0.044512				0.038688				0.036978				0.01636				0.0054

				0.042086				0.043734				0.037773				0.010225				0.00432

				0.04342				0.03196				0.032207				0.017723				0.00324

				0.040267				0.03196				0.035388				0.011588				0.00324

				0.039175				0.030278				0.031014				0.008862				0.00432

				0.032141				0.037006				0.031014				0.008862				0.00324

				0.033717				0.037847				0.019483				0.010907				0.00432

				0.03299				0.038688				0.025845				0.007498				0

				0.027411				0.026072				0.022266				0.01227				0

				0.025713				0.028595				0.027833				0.008862				0.00216

				0.023408				0.026913				0.021074				0.004772				0.00216

				0.020376				0.021867				0.022664				0.003408				0

				0.019284				0.022708				0.019085				0.005453				0.00108

				0.018921				0.018503				0.011133				0.007498				0.00216

				0.018435				0.016821				0.011133				0.002727				0.00108

				0.017829				0.012616				0.010338				0.005453				0

				0.014554				0.012616				0.009543				0.002045				0.00108

				0.01225				0.01598				0.007555				0.004772

				0.010067				0.009251				0.00835				0.003408

				0.006307				0.013457				0.005567				0.002045

				0.0057				0.005887				0.006759				0.001363

				0.00376				0.000841				0.003181

				0.001455								0.000398
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		dr = 0,02

		n=0,7 T=0,5		df=0,002

		0.00E+00		0.177033

		0.00E+00		0.314485

		0.00E+00		0.443236

		0.00E+00		0.518051

		0.00E+00		0.630274

		0.00E+00		0.76207

		0.00E+00		0.889082

		0.00E+00		1.010004

		0.00E+00		1.07438

		0.00E+00		1.280557

		0.00E+00		1.374946

		0.00E+00		1.445846

		0.00E+00		1.579382

		0.00E+00		1.68856

		0.00E+00		1.775555

		0.00E+00		1.863854

		0.00E+00		1.953893

		0.00E+00		2.030448

		0.00E+00		2.104393

		0.00E+00		2.197042

		0.00E+00		2.329274

		0.00E+00		2.459765

		0.00E+00		2.515441

		0.00E+00		2.575033

		0.00E+00		2.61244

		0.00E+00		2.662897

		0.00E+00		2.706829

		0.00E+00		2.804263

		0.00E+00		2.934319

		0.00E+00		2.954763

		0.00E+00		3.007829

		0.00E+00		2.99304

		0.00E+00		3.043932

		0.00E+00		3.124402

		2.09E-05		3.164854

		3.94E-05		3.215746

		3.73E-05		3.137016

		3.18E-04		3.298826

		4.52E-04		3.267943

		4.92E-04		3.302305

		6.04E-04		3.320574

		8.62E-05		3.326229

		5.07E-04		3.293171

		1.10E-03		3.403219

		6.86E-04		3.349282

		1.10E-03		3.395824

		4.41E-03		3.327534

		2.65E-02		3.374076

		1.10E-01		3.31057

		3.92E-01		3.410178

		8.85E-01		3.418878

		1.52E+00		3.340148

		2.28E+00		3.345368

		2.72E+00		3.30622

		2.98E+00		3.335798

		3.01E+00		3.243149

		2.92E+00		3.292736

		2.73E+00		3.216616

		2.56E+00		3.23793

		2.26E+00		3.194432

		1.96E+00		3.178773

		1.77E+00		3.175294

		1.59E+00		3.060026

		1.42E+00		3.106133

		1.30E+00		3.048282

		1.21E+00		3.009569

		1.10E+00		3.057851

		9.85E-01		2.936494

		9.22E-01		2.92823

		9.09E-01		2.872988

		8.24E-01		2.828621

		8.06E-01		2.841235

		7.53E-01		2.796868

		7.34E-01		2.755111

		6.93E-01		2.635494

		6.82E-01		2.746411

		6.82E-01		2.577207

		6.37E-01		2.61244

		6.78E-01		2.586342

		6.61E-01		2.560679

		6.61E-01		2.474989

		6.67E-01		2.434972

		6.96E-01		2.410178

		6.89E-01		2.303175

		7.01E-01		2.30883

		7.35E-01		2.30535

		7.52E-01		2.240539

		7.67E-01		2.193562

		8.37E-01		2.191388

		8.44E-01		2.184428

		8.71E-01		2.148325

		9.16E-01		2.055676

		9.49E-01		2.013919

		1.01E+00		2.08221

		1.04E+00		2.029578

		1.08E+00		2.003045

		1.11E+00		1.898652

		1.14E+00		1.806438

		1.16E+00		1.849065

		1.20E+00		1.824271

		1.12E+00		1.770335

		1.15E+00		1.751631

		1.16E+00		1.684211

		1.20E+00		1.725533

		1.21E+00		1.652893

		1.22E+00		1.577207

		1.24E+00		1.560244

		1.22E+00		1.577207

		1.22E+00		1.54589

		1.22E+00		1.500652

		1.22E+00		1.467595

		1.18E+00		1.526316

		1.16E+00		1.426272

		1.13E+00		1.445846

		1.12E+00		1.374511

		1.11E+00		1.373206

		1.05E+00		1.31318

		1.03E+00		1.311875

		1.03E+00		1.298391

		9.93E-01		1.292736

		9.75E-01		1.303175

		9.69E-01		1.168334

		9.38E-01		1.243149

		9.28E-01		1.176164

		9.10E-01		1.174859

		9.10E-01		1.123097

		9.01E-01		1.138321

		8.92E-01		1.064376

		8.94E-01		1.079165

		8.90E-01		1.037408

		8.93E-01		1.059591

		8.91E-01		0.996085

		8.99E-01		1.016964

		9.11E-01		0.991736

		9.07E-01		0.969117

		9.35E-01		0.974337

		9.36E-01		0.953893

		9.45E-01		0.894302

		9.80E-01		0.891257

		9.89E-01		0.869943

		9.90E-01		0.895607

		9.94E-01		0.871248

		1.03E+00		0.851675

		1.01E+00		0.827316

		1.01E+00		0.808177

		1.04E+00		0.819487

		1.04E+00		0.789474

		1.07E+00		0.780339

		1.06E+00		0.733797

		1.06E+00		0.783819

		1.07E+00		0.755981

		1.06E+00		0.733797

		1.07E+00		0.734232

		1.06E+00		0.675946

		1.05E+00		0.722053

		1.07E+00		0.677686

		1.06E+00		0.670291

		1.06E+00		0.663332

		1.07E+00		0.651588

		1.05E+00		0.641148

		1.05E+00		0.642453

		1.05E+00		0.661592

		1.05E+00		0.635494

		1.03E+00		0.588082

		1.02E+00		0.576338

		1.02E+00		0.617225

		1.01E+00		0.598521

		9.95E-01		0.586342

		9.98E-01		0.591127

		1.00E+00		0.562418

		1.00E+00		0.560244

		9.95E-01		0.536755

		9.73E-01		0.515007

		9.79E-01		0.565028

		9.69E-01		0.517181

		9.76E-01		0.511092

		9.66E-01		0.54415

		9.64E-01		0.494128

		9.52E-01		0.493693

		9.78E-01		0.505872

		9.66E-01		0.474554

		9.61E-01		0.501522

		9.74E-01		0.483689

		9.77E-01		0.46194

		9.66E-01		0.452371

		9.73E-01		0.448456

		9.85E-01		0.480209

		9.85E-01		0.450196

		9.90E-01		0.436712

		9.90E-01		0.416703

		1.00E+00		0.432797

		9.99E-01		0.404524

		1.01E+00		0.407569

		9.96E-01		0.420183

		1.01E+00		0.434102

		1.03E+00		0.389735

		1.01E+00		0.430187

		1.02E+00		0.389735

		1.03E+00		0.412353

		1.03E+00		0.400609

		1.02E+00		0.372336

		1.02E+00		0.38408

		1.02E+00		0.345368

		1.03E+00		0.38321

		1.03E+00		0.364506

		1.03E+00		0.369726

		1.03E+00		0.367116

		1.03E+00		0.370596

		1.02E+00		0.361462

		1.02E+00		0.344498

		1.02E+00		0.352327

		1.01E+00		0.361027

		1.01E+00		0.353197

		9.97E-01		0.341018

		1.02E+00		0.338843

		1.00E+00		0.325794

		1.01E+00		0.334493

		9.99E-01		0.325794

		1.00E+00		0.330144

		9.95E-01		0.335798

		9.90E-01		0.348847

		9.95E-01		0.324054

		9.88E-01		0.305785

		9.84E-01		0.319704

		9.90E-01		0.314485
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r*

g(r*)

T = 36 K



Лист1

														dr = 0,02

		n=0,6 T=1,2				n=0,6 T=1,0		df=0,002		n=0,6 T=0,8		df=0,002		n=0,6 T=0,6		df=0,002		n=0,6 T=0,4		df=0,002		n=0,6 T=0,25		df=0,002

		0		0.037841		0		0.045416		0		0.04493		0		0.064076		0		0.086393		0		0.125775

		0		0.063311		0		0.084945		0		0.075547		0		0.141104		0		0.136069		0		0.165633

		0		0.089388		0		0.09672		0		0.115308		0		0.188139		0		0.227862		0		0.253322

		0		0.106731		0		0.113541		0		0.158648		0		0.229039		0		0.2527		0		0.315323

		0		0.151001		0		0.135408		0		0.177734		0		0.267212		0		0.338013		0		0.349867

		0		0.163978		0		0.165685		0		0.215109		0		0.316292		0		0.412527		0		0.429584

		0		0.185324		0		0.195963		0		0.240557		0		0.342195		0		0.435205		0		0.5031

		0		0.209824		0		0.241379		0		0.287078		0		0.395365		0		0.511879		0		0.518158

		0		0.234445		0		0.269134		0		0.28827		0		0.468303		0		0.579914		0		0.581931

		0		0.250576		0		0.299411		0		0.350696		0		0.518064		0		0.611231		0		0.626218

		0		0.278593		0		0.31455		0		0.357853		0		0.535787		0		0.687905		0		0.727192

		0		0.297029		0		0.305299		0		0.398807		0		0.596455		0		0.680346		0		0.759079

		0		0.329533		0		0.366695		0		0.407157		0		0.642127		0		0.75054		0		0.833481

		0		0.355367		0		0.403701		0		0.429423		0		0.707566		0		0.831533		0		0.756422

		0		0.376592		0		0.414634		0		0.471571		0		0.701431		0		0.792657		0		0.839681

		0		0.408247		0		0.452481		0		0.517694		0		0.751193		0		0.87689		0		0.940655

		0		0.430807		0		0.461733		0		0.548708		0		0.769598		0		0.914687		0		0.923826

		0		0.439297		0		0.47603		0		0.563419		0		0.820041		0		1.00108		0		0.968999

		0		0.48963		0		0.504626		0		0.615109		0		0.849352		0		1.035637		0		1.014172

		0		0.490358		0		0.524811		0		0.623459		0		0.91411		0		1.11987		0		1.062888

		0		0.521771		0		0.558452		0		0.64175		0		0.913429		0		1.113391		0		1.099203

		0		0.530018		0		0.590412		0		0.656461		0		0.982958		0		1.12851		0		1.142604

		0		0.565312		0		0.543314		0		0.69503		0		1.015678		0		1.186825		0		1.099203

		0		0.575136		0		0.607233		0		0.749105		0		1.034083		0		1.161987		0		1.120461

		0		0.593936		0		0.654331		0		0.740755		0		1.06135		0		1.213823		0		1.105403

		0		0.625713		0		0.650967		0		0.741153		0		1.059305		0		1.225702		0		1.129318

		0		0.642086		0		0.688814		0		0.806362		0		1.102249		0		1.291577		0		1.174491

		0		0.659794		0		0.714886		0		0.829423		0		1.160191		0		1.213823		0		1.177148

		0		0.66792		0		0.703953		0		0.805169		0		1.194274		0		1.315335		0		1.186891

		0		0.691449		0		0.751051		0		0.887078		0		1.200409		0		1.24946		0		1.153233

		0		0.713766		0		0.762826		0		0.899006		0		1.152693		0		1.231102		0		1.188663

		0		0.741176		0		0.773759		0		0.881113		0		1.267894		0		1.311015		0		1.193977

		0.0000400899		0.739236		0.0002522862		0.803196		0		0.933201		0		1.252897		0		1.354212		0		1.174491

		0.0000150788		0.750273		0		0.793103		0		0.912525		0		1.205862		0		1.314255		0		1.145261

		0.000049717		0.786052		0		0.844407		0		0.971769		0		1.216087		0		1.359611		0		1.188663

		0.0000536189		0.782777		0.000316336		0.812447		0		0.932803		0		1.279482		0.0000481813		1.409287		0		1.195748

		0.0000316759		0.809582		0		0.87132		0.0000471197		0.945527		0.0000807812		1.306067		0.0000834932		1.446004		0.0000738606		1.131089

		0.0000599737		0.839175		0		0.910008		0.0000892142		0.978529		0		1.280845		0.0001940098		1.354212		0.0000635656		1.219663

		0.0001023457		0.857004		0		0.910008		0.0002537415		1.007157		0		1.286299		0.0001294344		1.441685		0.0000241056		1.116032

		0.0001619409		0.84524		0		0.868797		0		0.994831		0.0000688313		1.339468		0.0002263613		1.389849		0.0000343279		1.147033

		0.0001949971		0.875925		0		0.920101		0.0004961703		1.032207		0.0002617311		1.29925		0.0003442955		1.363931		0.000190359		1.085031

		0.0002295591		0.881747		0		0.926829		0.0001089835		1.006362		0.0001245597		1.350375		0.0006495589		1.394168		0.0001294189		1.14349

		0.0001908313		0.886719		0.0002929037		0.972246		0		1.042545		0.0000593495		1.390593		0.0004907354		1.358531		0.0004637186		1.046944

		0.0005106524		0.886719		0		0.994954		0.0002311897		1.039364		0.001585391		1.404226		0.0009310315		1.396328		0.0002353197		1.070859

		0.003053455		0.909763		0.0005337626		0.973928		0.0006939444		1.069185		0.0002163067		1.38923		0.00106195		1.37905		0.0009079695		1.10186

		0.02028476		0.909278		0.006442581		1.010093		0.002714094		1.089066		0.004135997		1.366053		0.002059701		1.38121		0.0006016283		1.004429

		0.08976344		0.945421		0.05713782		0.968881		0.01477616		1.057256		0.004898181		1.34424		0.004030572		1.393089		0.0009417705		1.025686

		0.2679475		0.935719		0.1556011		1.005046		0.1016772		1.093837		0.05696709		1.37287		0.01264695		1.353132		0.00286394		1.032772

		0.5760039		0.943845		0.4481725		0.955425		0.3222456		1.06839		0.1992973		1.341513		0.07504992		1.314255		0.02067888		1.04163

		0.974268		0.948454		0.8060651		1.052145		0.664108		1.097416		0.6446803		1.320382		0.3690007		1.356371		0.1201589		0.986714

		1.379768		0.95755		1.314646		1		1.111763		1.090656		1.172011		1.324472		0.9911066		1.352052		0.5281667		0.94597

		1.73868		0.978411		1.63919		1.017662		1.744862		1.130417		2.061406		1.326517		1.977323		1.322894		1.624427		1.017715

		1.98652		0.960946		1.994691		0.994113		2.08195		1.074354		2.74744		1.323108		3.134042		1.382289		2.963981		0.946856

		2.122411		0.974166		2.157686		0.985702		2.278484		1.124453		3.143046		1.394683		3.795427		1.191145		4.29006		0.929141

		2.171043		0.973317		2.339245		1.042893		2.450098		1.126441		3.166802		1.321745		4.315656		1.281857		5.253218		0.865368

		2.16069		0.971013		2.232451		0.962153		2.517519		1.111332		3.11402		1.364008		4.324995		1.214903		5.49587		0.852967

		2.085267		0.985446		2.127113		1.111859		2.414663		1.106958		3.064256		1.310157		4.089823		1.218143		4.96063		0.871568

		1.969865		1.020619		2.097103		1.079899		2.279219		1.137177		2.899842		1.34833		3.627517		1.178186		4.279029		0.787422

		1.884885		0.980473		1.968008		1.034483		2.057584		1.112525		2.527556		1.328562		3.177928		1.215983		3.701396		0.805137

		1.776508		0.98581		1.855922		1.011775		1.954218		1.07992		2.382001		1.259032		2.803382		1.24946		3.107373		0.74845

		1.669159		1.016374		1.772615		1.068966		1.884192		1.155467		2.160415		1.2788		2.34533		1.197624		2.450977		0.766165

		1.560713		1.014554		1.610241		1.046257		1.687461		1.094632		1.860464		1.268575		2.03614		1.163067		2.031077		0.764393

		1.461059		1.015039		1.498735		1.10513		1.565695		1.06998		1.693708		1.229721		1.827596		1.142549		1.652899		0.716563

		1.36181		1.027653		1.434187		1.050463		1.462718		1.120875		1.552502		1.271984		1.592488		1.106911		1.436809		0.657219

		1.303746		1.003639		1.326805		1.017662		1.339436		1.092247		1.436837		1.204499		1.349813		1.041037		1.184358		0.686448

		1.232089		0.998666		1.208608		1.025231		1.25593		1.101789		1.258911		1.251534		1.20874		1.092873		1.041021		0.686448

		1.164986		1.001092		1.169919		1.089992		1.182229		1.078728		1.223623		1.211997		1.064694		1.071274		0.8959272		0.666962

		1.110288		1.016616		1.097101		1.030278		1.095998		1.115706		1.147022		1.173142		0.9489968		1.069114		0.770515		0.649247

		1.057633		0.989084		1.056802		1.012616		1.071765		1.095427		1.029196		1.179959		0.8869991		1.039957		0.6610961		0.594331

		1.023886		0.998059		0.992885		1.071489		0.9995972		1.08668		0.9412203		1.209952		0.796951		1.022678		0.6478303		0.609389

		0.9864212		0.993936		0.9939279		1.00841		0.967303		1.066799		0.8878131		1.164281		0.7591022		1.026998		0.6058135		0.605846

		0.9540403		1.008854		0.9410924		1.013457		0.9165881		1.080716		0.8687747		1.181322		0.6991617		0.9946		0.5722428		0.574845

		0.9283171		0.98302		0.8926572		1.026072		0.8801839		1.090258		0.8271388		1.151329		0.6361477		0.980562		0.5492511		0.554473

		0.8993849		0.985203		0.88759		1.020185		0.8475368		1.097018		0.7740245		1.134288		0.6224361		0.941685		0.5270166		0.527015

		0.8748576		1.003275		0.8781286		1.000841		0.8325468		1.056064		0.7846387		1.115883		0.5964866		0.917927		0.524392		0.581931

		0.8617784		0.980958		0.8718381		1.051304		0.8110798		1.018688		0.7800842		1.124063		0.5886241		0.931965		0.549128		0.569531

		0.8425271		0.969557		0.8242673		0.966358		0.8133365		1.035785		0.7810425		1.058623		0.6040226		0.894168		0.5149696		0.511072

		0.8321947		0.968587		0.8020382		0.950378		0.7996403		1.070775		0.7479619		1.094751		0.6057768		0.899568		0.5248222		0.477414

		0.8260536		0.976471		0.8056175		1.085786		0.7602574		1.032207		0.7617905		1.045671		0.5862643		0.816415		0.5331467		0.458813

		0.8190537		0.970164		0.8003359		0.994113		0.7856238		1.034195		0.7411002		1.057941		0.5879889		0.855292		0.5475338		0.457042

		0.8147875		0.95755		0.8047527		1.017662		0.789531		1.022664		0.7531311		1.06135		0.6078168		0.848812		0.5448726		0.501329

		0.8183835		0.965555		0.8214467		0.987384		0.7634645		1.019483		0.7428678		0.993865		0.632632		0.830454		0.5614707		0.423384

		0.8228181		0.958278		0.795175		0.978974		0.7758902		1.020278		0.7679884		0.98364		0.6330463		0.788337		0.6222666		0.435784

		0.8378841		0.952335		0.8153926		0.931876		0.7810456		0.986481		0.7763865		0.976142		0.7299866		0.808855		0.6147572		0.392383

		0.8287189		0.914857		0.8243593		0.984861		0.7592972		0.961829		0.7911281		1.030675		0.7223109		0.75594		0.6661145		0.402126

		0.8360576		0.942511		0.8377582		0.934399		0.8032544		0.974155		0.7833167		0.948194		0.7598027		0.777538		0.7318842		0.367582

		0.8409912		0.928441		0.8391894		0.904121		0.8146548		0.959046		0.8599897		0.97137		0.8250788		0.796976		0.7552728		0.343667

		0.8517351		0.921164		0.8252136		0.901598		0.8555124		0.977734		0.8101802		0.903204		0.8755189		0.707343		0.880738		0.34721

		0.8654055		0.91789		0.8453465		0.981497		0.8637006		0.932008		0.9107862		0.943422		0.9205763		0.694384		0.9878034		0.329495

		0.8765799		0.910127		0.8684481		0.942809		0.8763104		0.914911		0.9377116		0.893661		0.9970877		0.676026		1.052267		0.325952

		0.8956333		0.902244		0.8973367		0.902439		0.8932309		0.895825		0.928932		0.890934		1.072615		0.658747		1.19458		0.346324

		0.9100796		0.908914		0.89875		0.864592		0.9270756		0.90497		0.9967968		0.882754		1.135813		0.647948		1.253676		0.335695

		0.9217321		0.911947		0.8972195		0.881413		0.9166127		0.916899		1.027455		0.872529		1.21462		0.609071		1.412668		0.296723

		0.9414614		0.885749		0.9613043		0.868797		0.9588504		0.879523		1.095996		0.842536		1.259362		0.62203		1.48781		0.284322

		0.9578443		0.887326		0.9485908		0.889823		0.97301		0.891451		1.064993		0.830266		1.309904		0.617711		1.518855		0.269265

		0.9846833		0.897999		0.9786762		0.876367		1.005554		0.864811		1.107675		0.75801		1.404257		0.605832		1.581372		0.268379

		1.007738		0.870346		1.027436		0.882254		1.026485		0.881113		1.174405		0.843217		1.441908		0.556156		1.619084		0.279894

		1.028184		0.875197		1.020734		0.881413		1.045105		0.843738		1.179456		0.785276		1.457229		0.592873		1.651808		0.223206

		1.047789		0.857368		1.052302		0.824222		1.070499		0.830219		1.250761		0.738923		1.457669		0.518359		1.601397		0.255093

		1.067401		0.857489		1.063822		0.842725		1.098934		0.840557		1.308575		0.835037		1.488807		0.50432		1.607595		0.248007

		1.041874		0.850819		1.0302		0.862069		1.034288		0.860835		1.239454		0.774369		1.262293		0.484881		1.263845		0.24535

		1.045176		0.841844		1.045482		0.816653		1.077699		0.845726		1.217228		0.734151		1.303252		0.522678		1.30639		0.213463

		1.068081		0.829836		1.079736		0.820017		1.096344		0.843738		1.281989		0.75392		1.330123		0.525918		1.285097		0.201063

		1.068153		0.823408		1.090772		0.859546		1.113075		0.823459		1.254316		0.732788		1.351028		0.479482		1.303538		0.220549

		1.085691		0.820376		1.086055		0.824222		1.100411		0.800795		1.269163		0.70484		1.349341		0.509719		1.314107		0.199291

		1.101168		0.81601		1.064576		0.780488		1.137172		0.766203		1.33239		0.693252		1.374301		0.468683		1.333226		0.230292

		1.101997		0.815646		1.116642		0.809083		1.143378		0.77495		1.273724		0.686435		1.341056		0.464363		1.378848		0.179805

		1.104102		0.807035		1.11366		0.835156		1.145762		0.807157		1.26293		0.701431		1.352119		0.443844		1.403114		0.181577

		1.103856		0.788478		1.137385		0.78217		1.151883		0.730417		1.284295		0.700068		1.349614		0.439525		1.36992		0.178919

		1.098412		0.792116		1.114698		0.769554		1.14154		0.775746		1.297116		0.62304		1.349327		0.419006		1.440612		0.170948

		1.092864		0.783141		1.126986		0.753574		1.132421		0.750298		1.198175		0.626449		1.286348		0.458963		1.361797		0.172719

		1.096602		0.768344		1.092105		0.745164		1.134185		0.735189		1.240708		0.680982		1.281763		0.415767		1.30397		0.177148

		1.082649		0.765191		1.089588		0.767872		1.119952		0.720875		1.192921		0.622359		1.21268		0.414687		1.265084		0.160319

		1.076756		0.772104		1.09145		0.781329		1.099208		0.693837		1.177107		0.593729		1.173993		0.397408		1.166936		0.163862

		1.065375		0.769193		1.060777		0.72582		1.104095		0.726441		1.149393		0.581459		1.104367		0.382289		1.128195		0.15589

		1.056302		0.763736		1.054725		0.746005		1.076402		0.712525		1.13994		0.599182		1.088659		0.37905		1.057466		0.139061

		1.053242		0.746877		1.053898		0.693019		1.046083		0.686282		1.072592		0.629175		1.047108		0.294816		0.9795613		0.146147

		1.042502		0.736446		1.060956		0.713204		1.051421		0.698608		1.0776		0.574642		1.017043		0.388769		0.9552483		0.144376

		1.034594		0.736568		1.014032		0.740118		1.036145		0.700994		1.06724		0.572597		0.9550939		0.37041		0.8876798		0.136404

		1.020864		0.738144		1.017648		0.761144		1.001559		0.716103		1.052343		0.546012		0.9336077		0.336933		0.873677		0.10806

		1.016252		0.732808		1.020806		0.706476		1.001653		0.644135		1.00219		0.558282		0.9116008		0.333693		0.8479869		0.118689

		1.01021		0.703457		1.008176		0.697225		1.008131		0.670378		0.9676452		0.522154		0.8928186		0.306695		0.8054793		0.118689

		1.003682		0.698727		0.9916209		0.742641		0.9915528		0.675944		0.977134		0.520791		0.8518996		0.281857		0.7790517		0.117803

		0.9918588		0.691935		1.012959		0.675357		0.9816269		0.628231		0.9475879		0.527607		0.8384173		0.356371		0.764269		0.107174

		0.9945186		0.69242		0.9928978		0.681245		0.9783685		0.626243		0.9700663		0.509202		0.8260052		0.307775		0.7825097		0.118689

		0.9818228		0.703457		0.9946918		0.693019		0.9725871		0.630616		0.9428884		0.452624		0.8051336		0.281857		0.7584766		0.108946

		0.9823843		0.686477		0.9755078		0.660219		0.9530447		0.619483		0.9212155		0.508521		0.817119		0.308855		0.7713225		0.112489

		0.9713829		0.657489		0.9610228		0.634146		0.9583247		0.63499		0.9475089		0.497614		0.8374281		0.274298		0.7659525		0.094774

		0.9722872		0.667435		0.9578678		0.708158		0.9607857		0.622266		0.9254008		0.472393		0.8081235		0.284017		0.7786728		0.102746

		0.9742202		0.661249		0.9898962		0.708999		0.946465		0.593241		0.9156954		0.495569		0.8185363		0.291577		0.8291705		0.100089

		0.9728224		0.654457		0.9780733		0.631623		0.9561592		0.6		0.9716262		0.445808		0.8390769		0.24622		0.8116075		0.087688

		0.9707522		0.664039		0.9652979		0.6291		0.9426561		0.601988		0.9325685		0.434901		0.8556906		0.275378		0.8480202		0.094774

		0.9807345		0.64815		0.9738944		0.657696		0.9578116		0.609145		0.9605458		0.438309		0.9020328		0.238661		0.8490999		0.08326

		0.9696383		0.630321		0.960188		0.599664		0.9657573		0.56501		0.9519855		0.468303		0.9008856		0.282937		0.9219371		0.081488

		0.9732797		0.647423		0.9451909		0.642557		0.960501		0.557058		0.937993		0.425358		0.9338074		0.235421		0.932666		0.082374

		0.9742506		0.620376		0.9674006		0.594617		0.9542285		0.542744		0.9678922		0.438991		0.9641574		0.25054		0.9749148		0.080602

		0.9761918		0.63396		0.9733255		0.561817		0.9798439		0.558648		0.9907404		0.425358		0.9802151		0.204104		1.019716		0.072631

		0.9736206		0.626925		0.9813149		0.589571		0.967609		0.557058		0.9570301		0.379005		0.9845079		0.217063		1.021873		0.078831

		0.9777807		0.618921		0.9645806		0.574432		0.9731328		0.539563		0.9814777		0.394683		0.9950353		0.213823		1.064858		0.074402

		0.9855245		0.613341		0.9807295		0.628259		0.9830063		0.539563		1.011259		0.408316		1.015335		0.222462		1.108753		0.071745

		0.9888893		0.600606		0.9889192		0.619849		0.9751545		0.547515		0.9802149		0.381731		1.057896		0.224622		1.13939		0.079717

		0.9890881		0.603517		0.9856556		0.612279		0.9804618		0.537177		1.01149		0.403545		1.098851		0.205184		1.172641		0.059345

		0.996324		0.603153		0.989605		0.601346		0.9938064		0.54672		1.037532		0.38923		1.104985		0.213823		1.191594		0.071745

		0.9966908		0.587993		0.9879535		0.608915		0.9982318		0.533996		1.047298		0.398773		1.097902		0.206263		1.178644		0.056687

		0.9994284		0.598181		1.007943		0.567704		0.9986193		0.498608		1.045834		0.336742		1.121221		0.159827		1.202381		0.065545

		1.011361		0.581565		0.9970676		0.593776		0.9901673		0.522068		1.060135		0.372188		1.144432		0.217063		1.2232		0.065545

		1.00473		0.570406		1.005592		0.562658		1.007329		0.510139		1.062263		0.37287		1.12009		0.198704		1.183413		0.078831

		1.006286		0.566525		1.006477		0.541632		1.011333		0.507356		1.070087		0.363327		1.120744		0.177106		1.214202		0.06023

		1.010027		0.56604		1.008272		0.542473		1.02061		0.485089		1.067615		0.351057				0.166307		1.189115		0.06643

		1.012092		0.58023		1.009934		0.599664		1.03144		0.492247		1.096774		0.36469				0.165227		1.169958		0.069088

		1.011198		0.563857		1.015625		0.563499		1.021487		0.487873		1.049162		0.329925				0.171706		1.149397		0.069973

		1.012068		0.545058		1.01088		0.521447		1.039019		0.471968		1.083133		0.322427				0.169546		1.100176		0.049601

		1.018214		0.56507		1.016525		0.522288		1.038109		0.466402		1.06698		0.334015				0.174946		1.070273		0.06023

		1.017644		0.54906		1.01984		0.526493		1.030615		0.46839		1.087636		0.3197				0.154428		1.027049		0.050487

		1.020341		0.52832		1.010723		0.518082		1.029749		0.473161		1.054296		0.3197				0.139309		1.047981		0.042516

		1.017847		0.544572		1.011331		0.519765		1.02502		0.456859		1.051203		0.319018				0.160907		1.000564		0.048716

		1.02077		0.516919		1.028821		0.549201		1.03721		0.456859		1.068456		0.282209				0.146868		0.9797492		0.051373

		1.021797		0.523833		1.025079		0.544155		1.022907		0.470378		1.070607		0.28289				0.146868		0.9715135		0.058459

		1.017258		0.522862		1.017852		0.549201		1.019613		0.451292		1.067436		0.297205				0.149028		0.97106		0.046058

		1.021647		0.532686		1.038734		0.469302		1.016568		0.450099		1.07356		0.304022				0.133909		0.971289		0.039858

		1.022974		0.526137		1.040227		0.541632		1.039992		0.457654		1.038774		0.305385				0.142549		0.9621024		0.04783

		1.022506		0.524439		1.016391		0.479394		1.026423		0.452485		1.036472		0.285617				0.155508		0.9769869		0.034544

		1.01334		0.500546		1.023752		0.498738		1.036735		0.436581		1.035974		0.288344				0.166307		0.9676776		0.042516

		1.019634		0.510734		1.022494		0.495374		1.024732		0.423459		1.026426		0.272665				0.136069		0.9424771		0.040744

		1.012963		0.501395		1.008554		0.509672		1.026384		0.426243		1.02318		0.268575				0.12635		0.9435456		0.034544

		1.01163		0.506125		1.01738		0.469302		1.010574		0.413121		0.9992445		0.27062				0.110151		0.9273226		0.034544

		1.013122		0.493633		1.006008		0.504626		1.009152		0.447316		0.9878533		0.267212				0.12959		0.9093988		0.038087

		1.017745		0.508672		1.007696		0.481077		1.022739		0.438171		0.9952669		0.261077				0.12959		0.9228152		0.054916

		1.012106		0.485021		1.016866		0.502944		1.013523		0.432604		1.017212		0.265849				0.133909		0.9169616		0.031887

		1.010458		0.478108		1.006708		0.442389		0.9972877		0.420676		0.9761384		0.234492				0.115551		0.8978757		0.040744

		1.00696		0.498848		1.008178		0.46762		0.9982465		0.440954		0.9899665		0.24199				0.114471		0.9008445		0.031887

		1.003792		0.486113		1.009223		0.497056		0.990732		0.394036		0.9929364		0.239264				0.102592		0.8879464		0.040744

		1.007303		0.481625		1.006621		0.447435		0.996277		0.413519		0.9597384		0.251534				0.106911		0.8889836		0.031001

		1.002107		0.4792		0.9921217		0.452481		0.9956516		0.386481		0.9895531		0.227676				0.113391		0.874891		0.031887

		1.00328		0.467799		0.9954529		0.444071		0.9901924		0.417097		1.013002		0.242672				0.133909		0.8866995		0.034544

		0.9994549		0.469254		0.9928734		0.49201		0.9999592		0.376143		0.9549487		0.236537				0.096112		0.8780251		0.031001

		1		0.47362		1.015333		0.431455		0.9987517		0.373757		0.9798658		0.239945				0.095032		0.9086699		0.023029

				0.472771				0.437342				0.389662				0.233129				0.117711				0.032772

				0.469012				0.436501				0.366203				0.224267				0.114471				0.037201

				0.458702				0.40286				0.372565				0.236537				0.096112				0.027458

				0.461492				0.472666				0.392445				0.214042				0.091793				0.028344

				0.455791				0.444912				0.372565				0.211997				0.093952				0.028344

				0.461977				0.459209				0.393241				0.219496				0.088553				0.029229

				0.447665				0.397813				0.382903				0.203817				0.084233				0.031001

				0.448514				0.433137				0.357058				0.207907				0.076674				0.026572

				0.44342				0.434819				0.364612				0.218132				0.100432				0.031001

				0.4547				0.433137				0.342346				0.210634				0.107991				0.038087

				0.436022				0.384357				0.367396				0.222222				0.078834				0.028344

				0.44997				0.41968				0.343141				0.205862				0.091793				0.029229

				0.450697				0.433978				0.363419				0.209952				0.097192				0.033658

				0.417465				0.426409				0.364612				0.203817				0.079914				0.030115

				0.447059				0.430614				0.35666				0.210634				0.084233				0.031001

				0.435901				0.387721				0.35825				0.196319				0.091793				0.029229

				0.42923				0.412111				0.353479				0.201772				0.083153				0.033658

				0.428381				0.391926				0.346322				0.186776				0.092873				0.033658

				0.427653				0.412952				0.33161				0.193592				0.075594				0.024801

				0.426198				0.42725				0.359046				0.186776				0.071274				0.023915

				0.410309				0.416316				0.352286				0.165644				0.092873				0.023915

				0.421953				0.412952				0.334791				0.200409				0.074514				0.022143

				0.425955				0.402019				0.34672				0.192229				0.062635				0.03543

				0.422317				0.393608				0.332008				0.176551				0.075594				0.023915

				0.411522				0.357443				0.324851				0.187457				0.077754				0.024801

				0.40752				0.383516				0.332803				0.192229				0.075594				0.027458

				0.415403				0.404542				0.346322				0.197001				0.065875				0.015943

				0.419648				0.389403				0.332803				0.174506				0.074514				0.026572

				0.414554				0.378469				0.335984				0.153374				0.058315				0.023029

				0.414312				0.369218				0.320875				0.171097				0.068035				0.019486

				0.402911				0.367536				0.33002				0.173824				0.079914				0.022143

				0.40376				0.375946				0.315706				0.192229				0.073434				0.020372

				0.399879				0.398654				0.341551				0.180641				0.059395				0.021258

				0.391025				0.397813				0.308151				0.160191				0.061555				0.017715

				0.386901				0.381833				0.327634				0.168371				0.070194				0.014172

				0.421346				0.412111				0.329622				0.179277				0.055076				0.024801

				0.392965				0.389403				0.341551				0.171779				0.050756				0.024801

				0.400849				0.393608				0.32008				0.168371				0.057235				0.017715

				0.389084				0.386039				0.339165				0.158146				0.053996				0.023029

				0.404002				0.341463				0.325249				0.170416				0.065875				0.026572

				0.400485				0.362489				0.324056				0.185412				0.051836				0.019486

				0.400243				0.391085				0.30497				0.167007				0.051836				0.015058

				0.401819				0.403701				0.306561				0.149284				0.051836				0.020372

				0.40752				0.362489				0.325249				0.155419				0.058315				0.015058

				0.39151				0.384357				0.307356				0.178596				0.053996				0.015058

				0.388842				0.392767				0.324453				0.162918				0.053996				0.018601

				0.387144				0.409588				0.29662				0.167007				0.043197				0.023029

				0.401092				0.372582				0.302187				0.152011				0.052916				0.017715

				0.389327				0.392767				0.33002				0.167007				0.043197				0.024801

				0.406307				0.373423				0.312922				0.164963				0.049676				0.026572

				0.407398				0.376787				0.292644				0.154056				0.050756				0.015943

				0.4				0.367536				0.314911				0.149966				0.063715				0.014172

				0.391874				0.371741				0.293439				0.162236				0.043197				0.014172

				0.40279				0.354079				0.324453				0.160191				0.033477				0.014172

				0.399151				0.351556				0.333598				0.155419				0.060475				0.015058

				0.394663				0.391085				0.295825				0.148603				0.047516				0.017715

				0.397938				0.365854				0.316899				0.154738				0.055076				0.014172

				0.390418				0.391926				0.307356				0.149966				0.048596				0.014172

				0.393814				0.361648				0.32326				0.162236				0.047516				0.014172

				0.398302				0.392767				0.306163				0.143149				0.046436				0.018601

				0.39248				0.368377				0.32008				0.160191				0.049676				0.021258

				0.402911				0.350715				0.324851				0.141104				0.058315				0.010629

				0.403032				0.359125				0.300199				0.149966				0.041037				0.013286

				0.399757				0.391085				0.306958				0.151329				0.036717				0.015058

				0.406549				0.399495				0.322863				0.128834				0.034557				0.014172

				0.397938				0.381833				0.329225				0.152011				0.051836				0.015943

				0.384718				0.399495				0.322863				0.151329				0.039957				0.015943

				0.413705				0.371741				0.315706				0.160873				0.036717				0.016829

				0.395149				0.376787				0.318489				0.149284				0.044276				0.010629

				0.399636				0.391085				0.315706				0.172461				0.043197				0.0124

				0.412371				0.37931				0.316103				0.143831				0.045356				0.019486

				0.411158				0.380151				0.326044				0.158146				0.050756				0.013286

				0.38302				0.363331				0.304175				0.154056				0.060475				0.016829

				0.372711				0.343987				0.271968				0.138378				0.033477				0.015058

				0.368587				0.335576				0.293439				0.116564				0.039957				0.0124

				0.347847				0.339781				0.282704				0.128153				0.029158				0.011515

				0.335476				0.324643				0.282306				0.136333				0.035637				0.010629

				0.342632				0.307822				0.273161				0.121336				0.033477				0.016829

				0.343481				0.33894				0.270775				0.131561				0.037797				0.0124

				0.332444				0.325484				0.281113				0.122018				0.033477				0.0124

				0.327835				0.312868				0.247714				0.118609				0.039957				0.007086

				0.315585				0.275862				0.227833				0.112474				0.028078				0.010629

				0.318739				0.29857				0.236581				0.118609				0.044276				0.0062

				0.318981				0.280067				0.240159				0.117246				0.035637				0.0062

				0.311219				0.322119				0.244533				0.130198				0.035637				0.009743

				0.312432				0.257359				0.237376				0.100886				0.024838				0.013286

				0.304427				0.296888				0.252883				0.130198				0.038877				0.007972

				0.294845				0.278385				0.236183				0.116564				0.020518				0.016829

				0.318253				0.262405				0.228231				0.109748				0.030238				0.009743

				0.27738				0.301093				0.228231				0.104294				0.034557				0.010629

				0.290115				0.264087				0.244533				0.109748				0.021598				0.007972

				0.277502				0.267452				0.221869				0.096796				0.038877				0.0124

				0.28114				0.277544				0.240159				0.117928				0.036717				0.010629

				0.290843				0.253154				0.228628				0.109748				0.024838				0.007972

				0.263311				0.27418				0.203181				0.098841				0.018359				0.009743

				0.280534				0.252313				0.20994				0.109066				0.029158				0.007086

				0.277744				0.266611				0.212724				0.102249				0.033477				0.0124

				0.274833				0.251472				0.235388				0.093388				0.038877				0.007972

				0.269254				0.236333				0.233797				0.113156				0.028078				0.007972

				0.276167				0.283431				0.215109				0.108384				0.021598				0.0124

				0.276774				0.264087				0.207157				0.095433				0.024838				0.011515

				0.271195				0.272498				0.229423				0.097478				0.026998				0.007086

				0.266101				0.229605				0.203181				0.115201				0.019438				0.010629

				0.280534				0.263246				0.195626				0.106339				0.028078				0.008857

				0.25664				0.24979				0.201988				0.092706				0.034557				0.015058

				0.259309				0.253154				0.209543				0.104294				0.023758				0.009743

				0.258096				0.248108				0.203181				0.100886				0.022678				0.002657

				0.267799				0.247267				0.210736				0.079073				0.035637				0.005314

				0.257853				0.26577				0.203976				0.105658				0.025918				0.007972

				0.25943				0.227923				0.194433				0.089298				0.022678				0.005314

				0.2604				0.223717				0.189662				0.083845				0.023758				0.007972

				0.248878				0.257359				0.196819				0.08589				0.031317				0.002657

				0.261007				0.23381				0.197614				0.082481				0.016199				0.0124

				0.265373				0.240538				0.186481				0.097478				0.025918				0.008857

				0.251789				0.232128				0.189264				0.084526				0.015119				0.0062

				0.251668				0.208579				0.201988				0.091343				0.020518				0.0062

				0.244754				0.248108				0.19006				0.08998				0.017279				0.007972

				0.245603				0.228764				0.203579				0.084526				0.023758				0.0124

				0.250212				0.212784				0.20159				0.077028				0.022678				0.0062

				0.250697				0.284272				0.172565				0.086571				0.025918				0.003543

				0.239418				0.219512				0.203976				0.087935				0.025918				0.004429

				0.242571				0.245585				0.19165				0.085208				0.022678				0.008857

				0.252153				0.222035				0.180119				0.09407				0.022678				0.011515

				0.252395				0.241379				0.182107				0.08998				0.035637				0.004429

				0.241116				0.224558				0.186083				0.083845				0.023758				0.007972

				0.237477				0.232128				0.195626				0.087253				0.024838				0.007972

				0.237235				0.212784				0.187674				0.087935				0.016199				0.005314

				0.244754				0.234651				0.1833				0.092025				0.022678				0.005314

				0.247301				0.218671				0.162624				0.089298				0.018359				0.007086

				0.248029				0.215307				0.202386				0.07771				0.022678				0.003543

				0.240752				0.231287				0.196421				0.068848				0.021598				0.009743

				0.240024				0.237174				0.185288				0.08589				0.016199				0.003543

				0.236871				0.205214				0.180119				0.087935				0.014039				0.002657

				0.243663				0.20185				0.17495				0.081118				0.016199				0.005314

				0.228017				0.238015				0.180517				0.082481				0.011879				0.0062

				0.240509				0.227082				0.182903				0.078391				0.026998				0.0062

				0.237841				0.231287				0.185288				0.079755				0.017279				0.004429

				0.2245				0.222035				0.17336				0.084526				0.016199				0.004429

				0.234445				0.215307				0.170179				0.068848				0.022678				0.003543

				0.246452				0.227923				0.190457				0.070893				0.016199				0.003543

				0.229351				0.23381				0.193638				0.079073				0.014039				0.007086

				0.231534				0.227923				0.184095				0.070893				0.032397				0.0062

				0.23966				0.224558				0.178529				0.080436				0.017279				0.0062

				0.248272				0.248949				0.173757				0.076346				0.011879				0.008857

				0.23869				0.224558				0.180119				0.079755				0.012959				0.0062

				0.233717				0.228764				0.184891				0.084526				0.015119				0.002657

				0.235415				0.210261				0.184095				0.079755				0.020518				0.010629

				0.233111				0.232128				0.18171				0.08589				0.023758				0.005314

				0.224742				0.21783				0.192048				0.077028				0.019438				0.004429

				0.238205				0.218671				0.186083				0.07362				0.017279				0.007086

				0.24245				0.23381				0.182107				0.07771				0.022678				0.004429

				0.232262				0.238856				0.186083				0.07362				0.014039				0.003543

				0.239903				0.24979				0.191252				0.075665				0.017279				0.0062

				0.239782				0.212784				0.195229				0.072938				0.018359				0.002657

				0.23772				0.207738				0.19165				0.074983				0.023758				0.001771

				0.227411				0.214466				0.183698				0.078391				0.014039				0.004429

				0.23869				0.225399				0.17495				0.079073				0.017279				0.001771

				0.254579				0.255677				0.184891				0.078391				0.015119				0.004429

				0.230807				0.227082				0.18171				0.075665				0.025918				0.003543

				0.243905				0.216989				0.196024				0.081118				0.019438				0.002657

				0.228745				0.215307				0.185686				0.0818				0.019438				0.001771

				0.234566				0.215307				0.18171				0.086571				0.017279				0.007086

				0.244754				0.244743				0.201193				0.088616				0.024838				0.003543

				0.248514				0.238015				0.206759				0.062031				0.015119				0.003543

				0.244148				0.223717				0.176541				0.086571				0.012959				0.004429

				0.233717				0.243061				0.206362				0.080436				0.017279				0.004429

				0.252032				0.239697				0.184095				0.082481				0.023758				0.000886

				0.248999				0.237174				0.203976				0.08589				0.019438				0.004429

				0.250212				0.236333				0.191252				0.076346				0.015119				0.004429

				0.246816				0.208579				0.194036				0.071575				0.015119				0.001771

				0.236143				0.210261				0.197614				0.079073				0.022678				0.002657

				0.249606				0.210261				0.19841				0.068166				0.016199				0.002657

				0.253244				0.232969				0.189264				0.079755				0.017279				0.001771

				0.2604				0.211102				0.184095				0.085208				0.019438				0.002657

				0.256398				0.223717				0.196024				0.066803				0.010799				0.0062

				0.255913				0.238015				0.207555				0.064758				0.018359				0.001771

				0.218678				0.198486				0.187674				0.070211				0.008639				0.005314

				0.216495				0.182506				0.169781				0.066803				0.007559				0.002657

				0.201455				0.166526				0.162227				0.054533				0.008639				0.003543

				0.190297				0.167368				0.149105				0.060668				0.009719				0.000886

				0.192116				0.164003				0.156262				0.055896				0.006479				0.002657

				0.167374				0.156434				0.152286				0.058623				0.011879				0.002657

				0.169072				0.173255				0.143141				0.047035				0.012959				0.004429

				0.160946				0.170732				0.122863				0.046353				0.007559				0

				0.16034				0.16905				0.128429				0.04499				0.0054				0.002657

				0.159733				0.172414				0.107356				0.049761				0.006479				0.002657

				0.151728				0.142977				0.121272				0.041581				0.008639				0.001771

				0.150515				0.146341				0.122068				0.04499				0.011879				0.004429

				0.145907				0.139613				0.108946				0.040218				0.00432				0

				0.147605				0.110177				0.104573				0.048398				0.007559				0.001771

				0.13778				0.120269				0.113718				0.038173				0.006479				0.000886

				0.138266				0.13709				0.101789				0.041581				0.012959				0.000886

				0.135597				0.134567				0.106561				0.036128				0.009719				0.002657

				0.12638				0.129521				0.100994				0.03272				0.006479				0.001771

				0.126258				0.108495				0.097813				0.03272				0.00432				0.002657

				0.120315				0.113541				0.100994				0.034083				0.006479				0.000886

				0.114008				0.110177				0.090656				0.030675				0.00324				0.000886

				0.119466				0.089151				0.092644				0.035446				0.007559				0

				0.117647				0.110177				0.093439				0.033401				0.011879				0.001771

				0.113159				0.095879				0.095427				0.032038				0.008639				0

				0.108793				0.100925				0.081113				0.026585				0.00324				0.000886

				0.10285				0.095879				0.083499				0.025903				0.00216				0

				0.098363				0.091674				0.077535				0.033401				0.00108				0.000886

				0.102729				0.095879				0.092644				0.029312				0.0054				0.001771

				0.100788				0.101766				0.092247				0.025222				0.00216				0.000886

				0.097271				0.095879				0.082306				0.032038				0.00216				0.001771

				0.08963				0.101766				0.07992				0.033401				0.010799				0

				0.097271				0.075694				0.070378				0.037491				0.0054				0

				0.092662				0.067283				0.066004				0.02454				0.00216				0

				0.08866				0.074853				0.064016				0.02454				0.0054				0

				0.085143				0.08831				0.071571				0.039536				0.00432				0

				0.08769				0.065601				0.07833				0.026585				0.00432				0.001771

				0.090843				0.087468				0.065606				0.022495				0.00324				0

				0.085749				0.070648				0.06163				0.027948				0.00108				0.000886

				0.08114				0.059714				0.066004				0.027267				0.00432				0.000886

				0.079078				0.063919				0.070378				0.021813				0.009719				0.000886

				0.074348				0.086627				0.06004				0.02454				0.00108				0

				0.074955				0.065601				0.056859				0.021132				0.00216				0.000886

				0.068648				0.069807				0.064016				0.018405				0.00216				0

				0.066465				0.063078				0.052485				0.021132				0.00324				0

				0.066828				0.063078				0.059642				0.025903				0.00216				0

				0.066828				0.052986				0.040159				0.019087				0.00216				0

				0.064767				0.054668				0.054871				0.014997				0.00432				0

				0.060643				0.059714				0.048509				0.014315				0.0054				0.000886

				0.05943				0.053827				0.049304				0.012952				0.00432				0.000886

				0.060158				0.049622				0.040557				0.010225				0.0054

				0.054457				0.047939				0.046918				0.017042				0.00216

				0.055306				0.052986				0.040954				0.017723				0.00432

				0.05567				0.04037				0.040557				0.02045				0.00216

				0.050455				0.044575				0.032604				0.021132				0.00432

				0.047059				0.042893				0.044135				0.010907				0.006479

				0.044148				0.047098				0.031809				0.015678				0.00324

				0.044512				0.038688				0.036978				0.01636				0.0054

				0.042086				0.043734				0.037773				0.010225				0.00432

				0.04342				0.03196				0.032207				0.017723				0.00324

				0.040267				0.03196				0.035388				0.011588				0.00324

				0.039175				0.030278				0.031014				0.008862				0.00432

				0.032141				0.037006				0.031014				0.008862				0.00324

				0.033717				0.037847				0.019483				0.010907				0.00432

				0.03299				0.038688				0.025845				0.007498				0

				0.027411				0.026072				0.022266				0.01227				0

				0.025713				0.028595				0.027833				0.008862				0.00216

				0.023408				0.026913				0.021074				0.004772				0.00216

				0.020376				0.021867				0.022664				0.003408				0

				0.019284				0.022708				0.019085				0.005453				0.00108

				0.018921				0.018503				0.011133				0.007498				0.00216

				0.018435				0.016821				0.011133				0.002727				0.00108

				0.017829				0.012616				0.010338				0.005453				0

				0.014554				0.012616				0.009543				0.002045				0.00108

				0.01225				0.01598				0.007555				0.004772

				0.010067				0.009251				0.00835				0.003408

				0.006307				0.013457				0.005567				0.002045

				0.0057				0.005887				0.006759				0.001363

				0.00376				0.000841				0.003181

				0.001455								0.000398
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		dr = 0,02

		n=0,7 T=0,5		df=0,002

		0.00E+00		0.177033

		0.00E+00		0.314485

		0.00E+00		0.443236

		0.00E+00		0.518051

		0.00E+00		0.630274

		0.00E+00		0.76207

		0.00E+00		0.889082

		0.00E+00		1.010004

		0.00E+00		1.07438

		0.00E+00		1.280557

		0.00E+00		1.374946

		0.00E+00		1.445846

		0.00E+00		1.579382

		0.00E+00		1.68856

		0.00E+00		1.775555

		0.00E+00		1.863854

		0.00E+00		1.953893

		0.00E+00		2.030448

		0.00E+00		2.104393

		0.00E+00		2.197042

		0.00E+00		2.329274

		0.00E+00		2.459765

		0.00E+00		2.515441

		0.00E+00		2.575033

		0.00E+00		2.61244

		0.00E+00		2.662897

		0.00E+00		2.706829

		0.00E+00		2.804263

		0.00E+00		2.934319

		0.00E+00		2.954763

		0.00E+00		3.007829

		0.00E+00		2.99304

		0.00E+00		3.043932

		0.00E+00		3.124402

		2.09E-05		3.164854

		3.94E-05		3.215746

		3.73E-05		3.137016

		3.18E-04		3.298826

		4.52E-04		3.267943

		4.92E-04		3.302305

		6.04E-04		3.320574

		8.62E-05		3.326229

		5.07E-04		3.293171

		1.10E-03		3.403219

		6.86E-04		3.349282

		1.10E-03		3.395824

		4.41E-03		3.327534

		2.65E-02		3.374076

		1.10E-01		3.31057

		3.92E-01		3.410178

		8.85E-01		3.418878

		1.52E+00		3.340148

		2.28E+00		3.345368

		2.72E+00		3.30622

		2.98E+00		3.335798

		3.01E+00		3.243149

		2.92E+00		3.292736

		2.73E+00		3.216616

		2.56E+00		3.23793

		2.26E+00		3.194432

		1.96E+00		3.178773

		1.77E+00		3.175294

		1.59E+00		3.060026

		1.42E+00		3.106133

		1.30E+00		3.048282

		1.21E+00		3.009569

		1.10E+00		3.057851

		9.85E-01		2.936494

		9.22E-01		2.92823

		9.09E-01		2.872988

		8.24E-01		2.828621

		8.06E-01		2.841235

		7.53E-01		2.796868

		7.34E-01		2.755111

		6.93E-01		2.635494

		6.82E-01		2.746411

		6.82E-01		2.577207

		6.37E-01		2.61244

		6.78E-01		2.586342

		6.61E-01		2.560679

		6.61E-01		2.474989

		6.67E-01		2.434972

		6.96E-01		2.410178

		6.89E-01		2.303175

		7.01E-01		2.30883

		7.35E-01		2.30535

		7.52E-01		2.240539

		7.67E-01		2.193562

		8.37E-01		2.191388

		8.44E-01		2.184428

		8.71E-01		2.148325

		9.16E-01		2.055676

		9.49E-01		2.013919

		1.01E+00		2.08221

		1.04E+00		2.029578

		1.08E+00		2.003045

		1.11E+00		1.898652

		1.14E+00		1.806438

		1.16E+00		1.849065

		1.20E+00		1.824271

		1.12E+00		1.770335

		1.15E+00		1.751631

		1.16E+00		1.684211

		1.20E+00		1.725533

		1.21E+00		1.652893

		1.22E+00		1.577207

		1.24E+00		1.560244

		1.22E+00		1.577207

		1.22E+00		1.54589

		1.22E+00		1.500652

		1.22E+00		1.467595

		1.18E+00		1.526316

		1.16E+00		1.426272

		1.13E+00		1.445846

		1.12E+00		1.374511

		1.11E+00		1.373206

		1.05E+00		1.31318

		1.03E+00		1.311875

		1.03E+00		1.298391

		9.93E-01		1.292736

		9.75E-01		1.303175

		9.69E-01		1.168334

		9.38E-01		1.243149

		9.28E-01		1.176164

		9.10E-01		1.174859

		9.10E-01		1.123097

		9.01E-01		1.138321

		8.92E-01		1.064376

		8.94E-01		1.079165

		8.90E-01		1.037408

		8.93E-01		1.059591

		8.91E-01		0.996085

		8.99E-01		1.016964

		9.11E-01		0.991736

		9.07E-01		0.969117

		9.35E-01		0.974337

		9.36E-01		0.953893

		9.45E-01		0.894302

		9.80E-01		0.891257

		9.89E-01		0.869943

		9.90E-01		0.895607

		9.94E-01		0.871248

		1.03E+00		0.851675

		1.01E+00		0.827316

		1.01E+00		0.808177

		1.04E+00		0.819487

		1.04E+00		0.789474

		1.07E+00		0.780339

		1.06E+00		0.733797

		1.06E+00		0.783819

		1.07E+00		0.755981

		1.06E+00		0.733797

		1.07E+00		0.734232

		1.06E+00		0.675946

		1.05E+00		0.722053

		1.07E+00		0.677686

		1.06E+00		0.670291

		1.06E+00		0.663332

		1.07E+00		0.651588

		1.05E+00		0.641148

		1.05E+00		0.642453

		1.05E+00		0.661592

		1.05E+00		0.635494

		1.03E+00		0.588082

		1.02E+00		0.576338

		1.02E+00		0.617225

		1.01E+00		0.598521

		9.95E-01		0.586342

		9.98E-01		0.591127

		1.00E+00		0.562418

		1.00E+00		0.560244

		9.95E-01		0.536755

		9.73E-01		0.515007

		9.79E-01		0.565028

		9.69E-01		0.517181

		9.76E-01		0.511092

		9.66E-01		0.54415

		9.64E-01		0.494128

		9.52E-01		0.493693

		9.78E-01		0.505872

		9.66E-01		0.474554

		9.61E-01		0.501522

		9.74E-01		0.483689

		9.77E-01		0.46194

		9.66E-01		0.452371

		9.73E-01		0.448456

		9.85E-01		0.480209

		9.85E-01		0.450196

		9.90E-01		0.436712

		9.90E-01		0.416703

		1.00E+00		0.432797

		9.99E-01		0.404524

		1.01E+00		0.407569

		9.96E-01		0.420183

		1.01E+00		0.434102

		1.03E+00		0.389735

		1.01E+00		0.430187

		1.02E+00		0.389735

		1.03E+00		0.412353

		1.03E+00		0.400609

		1.02E+00		0.372336

		1.02E+00		0.38408

		1.02E+00		0.345368

		1.03E+00		0.38321

		1.03E+00		0.364506

		1.03E+00		0.369726

		1.03E+00		0.367116

		1.03E+00		0.370596

		1.02E+00		0.361462

		1.02E+00		0.344498

		1.02E+00		0.352327

		1.01E+00		0.361027

		1.01E+00		0.353197

		9.97E-01		0.341018

		1.02E+00		0.338843

		1.00E+00		0.325794

		1.01E+00		0.334493

		9.99E-01		0.325794

		1.00E+00		0.330144

		9.95E-01		0.335798

		9.90E-01		0.348847

		9.95E-01		0.324054

		9.88E-01		0.305785

		9.84E-01		0.319704

		9.90E-01		0.314485

				0.321009

				0.307525

				0.326229

				0.30013

				0.30622

				0.335798

				0.302305

				0.30274

				0.294911

				0.31318

				0.293171

				0.296651

				0.296651

				0.30274

				0.290561

				0.284906

				0.320574

				0.280122

				0.292301

				0.274032

				0.304045

				0.265333

				0.284906

				0.280557

				0.273597

				0.254023

				0.248804

				0.274902

				0.239669

				0.218791

				0.218791

				0.23271

				0.22662

				0.214876

				0.222706

				0.22488

				0.203132

				0.215311

				0.208351

				0.203567

				0.223575

				0.215311

				0.206177

				0.185298

				0.181818

				0.181383

				0.187038

				0.194867

				0.181383

				0.189648

				0.174859

				0.174859

				0.183993

				0.177468

				0.180078

				0.169204

				0.169639

				0.177468

				0.177903

				0.170509

				0.177033

				0.169639

				0.164854

				0.162679

				0.15485

				0.15485

				0.158765

				0.1592

				0.163984

				0.1505

				0.159635

				0.164419

				0.15572

				0.163114

				0.149195

				0.145281

				0.147455

				0.145716

				0.150065

				0.148325

				0.140931

				0.148325

				0.137016

				0.150065

				0.130926

				0.15311

				0.149195

				0.135711

				0.142236

				0.137886

				0.140061

				0.134841

				0.142671

				0.123097

				0.145716

				0.130926

				0.131361

				0.146151

				0.143541

				0.133101

				0.143106

				0.136581

				0.127447

				0.144846

				0.143541

				0.139626

				0.133971

				0.133536

				0.135276

				0.135276

				0.137451

				0.140931

				0.135711

				0.143976

				0.141801

				0.141366

				0.123532

				0.146585

				0.135711

				0.139626

				0.128317

				0.142671

				0.137886

				0.136146

				0.136581

				0.136146

				0.131796

				0.135276

				0.114398

				0.110048

				0.096999

				0.103523

				0.092649

				0.087429

				0.083515

				0.074815

				0.084385

				0.082645

				0.08134

				0.07525

				0.067421

				0.075685

				0.068726

				0.073945

				0.064376

				0.069161

				0.060026

				0.061766

				0.056546

				0.056981

				0.053502

				0.052197

				0.061766

				0.047847

				0.047412

				0.047847

				0.045237

				0.050892

				0.040452

				0.047847

				0.045237

				0.047847

				0.040452

				0.042192

				0.041757

				0.036538

				0.035233

				0.031753

				0.041322

				0.039147

				0.033058

				0.036973

				0.030013

				0.031318

				0.033058

				0.033493

				0.031318

				0.030883

				0.032623

				0.023923

				0.022184

				0.020879

				0.022184

				0.020009

				0.015659

				0.019139

				0.020444

				0.014354

				0.020879

				0.020009

				0.013484

				0.016094

				0.018704

				0.013049

				0.010439

				0.016094

				0.009569

				0.007829

				0.00696

				0.00609

				0.00609

				0.00522

				0.002175

				0.00261

				0.00087

				0.002175

				0.001305
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r*

g(r*)

T = 120 K



Лист1

														dr = 0,02

		n=0,6 T=1,2				n=0,6 T=1,0		df=0,002		n=0,6 T=0,8		df=0,002		n=0,6 T=0,6		df=0,002		n=0,6 T=0,4		df=0,002		n=0,6 T=0,25		df=0,002

		0		0.037841		0		0.045416		0		0.04493		0		0.064076		0		0.086393		0		0.125775

		0		0.063311		0		0.084945		0		0.075547		0		0.141104		0		0.136069		0		0.165633

		0		0.089388		0		0.09672		0		0.115308		0		0.188139		0		0.227862		0		0.253322

		0		0.106731		0		0.113541		0		0.158648		0		0.229039		0		0.2527		0		0.315323

		0		0.151001		0		0.135408		0		0.177734		0		0.267212		0		0.338013		0		0.349867

		0		0.163978		0		0.165685		0		0.215109		0		0.316292		0		0.412527		0		0.429584

		0		0.185324		0		0.195963		0		0.240557		0		0.342195		0		0.435205		0		0.5031

		0		0.209824		0		0.241379		0		0.287078		0		0.395365		0		0.511879		0		0.518158

		0		0.234445		0		0.269134		0		0.28827		0		0.468303		0		0.579914		0		0.581931

		0		0.250576		0		0.299411		0		0.350696		0		0.518064		0		0.611231		0		0.626218

		0		0.278593		0		0.31455		0		0.357853		0		0.535787		0		0.687905		0		0.727192

		0		0.297029		0		0.305299		0		0.398807		0		0.596455		0		0.680346		0		0.759079

		0		0.329533		0		0.366695		0		0.407157		0		0.642127		0		0.75054		0		0.833481

		0		0.355367		0		0.403701		0		0.429423		0		0.707566		0		0.831533		0		0.756422

		0		0.376592		0		0.414634		0		0.471571		0		0.701431		0		0.792657		0		0.839681

		0		0.408247		0		0.452481		0		0.517694		0		0.751193		0		0.87689		0		0.940655

		0		0.430807		0		0.461733		0		0.548708		0		0.769598		0		0.914687		0		0.923826

		0		0.439297		0		0.47603		0		0.563419		0		0.820041		0		1.00108		0		0.968999

		0		0.48963		0		0.504626		0		0.615109		0		0.849352		0		1.035637		0		1.014172

		0		0.490358		0		0.524811		0		0.623459		0		0.91411		0		1.11987		0		1.062888

		0		0.521771		0		0.558452		0		0.64175		0		0.913429		0		1.113391		0		1.099203

		0		0.530018		0		0.590412		0		0.656461		0		0.982958		0		1.12851		0		1.142604

		0		0.565312		0		0.543314		0		0.69503		0		1.015678		0		1.186825		0		1.099203

		0		0.575136		0		0.607233		0		0.749105		0		1.034083		0		1.161987		0		1.120461

		0		0.593936		0		0.654331		0		0.740755		0		1.06135		0		1.213823		0		1.105403

		0		0.625713		0		0.650967		0		0.741153		0		1.059305		0		1.225702		0		1.129318

		0		0.642086		0		0.688814		0		0.806362		0		1.102249		0		1.291577		0		1.174491

		0		0.659794		0		0.714886		0		0.829423		0		1.160191		0		1.213823		0		1.177148

		0		0.66792		0		0.703953		0		0.805169		0		1.194274		0		1.315335		0		1.186891

		0		0.691449		0		0.751051		0		0.887078		0		1.200409		0		1.24946		0		1.153233

		0		0.713766		0		0.762826		0		0.899006		0		1.152693		0		1.231102		0		1.188663

		0		0.741176		0		0.773759		0		0.881113		0		1.267894		0		1.311015		0		1.193977

		0.0000400899		0.739236		0.0002522862		0.803196		0		0.933201		0		1.252897		0		1.354212		0		1.174491

		0.0000150788		0.750273		0		0.793103		0		0.912525		0		1.205862		0		1.314255		0		1.145261

		0.000049717		0.786052		0		0.844407		0		0.971769		0		1.216087		0		1.359611		0		1.188663

		0.0000536189		0.782777		0.000316336		0.812447		0		0.932803		0		1.279482		0.0000481813		1.409287		0		1.195748

		0.0000316759		0.809582		0		0.87132		0.0000471197		0.945527		0.0000807812		1.306067		0.0000834932		1.446004		0.0000738606		1.131089

		0.0000599737		0.839175		0		0.910008		0.0000892142		0.978529		0		1.280845		0.0001940098		1.354212		0.0000635656		1.219663

		0.0001023457		0.857004		0		0.910008		0.0002537415		1.007157		0		1.286299		0.0001294344		1.441685		0.0000241056		1.116032

		0.0001619409		0.84524		0		0.868797		0		0.994831		0.0000688313		1.339468		0.0002263613		1.389849		0.0000343279		1.147033

		0.0001949971		0.875925		0		0.920101		0.0004961703		1.032207		0.0002617311		1.29925		0.0003442955		1.363931		0.000190359		1.085031

		0.0002295591		0.881747		0		0.926829		0.0001089835		1.006362		0.0001245597		1.350375		0.0006495589		1.394168		0.0001294189		1.14349

		0.0001908313		0.886719		0.0002929037		0.972246		0		1.042545		0.0000593495		1.390593		0.0004907354		1.358531		0.0004637186		1.046944

		0.0005106524		0.886719		0		0.994954		0.0002311897		1.039364		0.001585391		1.404226		0.0009310315		1.396328		0.0002353197		1.070859

		0.003053455		0.909763		0.0005337626		0.973928		0.0006939444		1.069185		0.0002163067		1.38923		0.00106195		1.37905		0.0009079695		1.10186

		0.02028476		0.909278		0.006442581		1.010093		0.002714094		1.089066		0.004135997		1.366053		0.002059701		1.38121		0.0006016283		1.004429

		0.08976344		0.945421		0.05713782		0.968881		0.01477616		1.057256		0.004898181		1.34424		0.004030572		1.393089		0.0009417705		1.025686

		0.2679475		0.935719		0.1556011		1.005046		0.1016772		1.093837		0.05696709		1.37287		0.01264695		1.353132		0.00286394		1.032772

		0.5760039		0.943845		0.4481725		0.955425		0.3222456		1.06839		0.1992973		1.341513		0.07504992		1.314255		0.02067888		1.04163

		0.974268		0.948454		0.8060651		1.052145		0.664108		1.097416		0.6446803		1.320382		0.3690007		1.356371		0.1201589		0.986714

		1.379768		0.95755		1.314646		1		1.111763		1.090656		1.172011		1.324472		0.9911066		1.352052		0.5281667		0.94597

		1.73868		0.978411		1.63919		1.017662		1.744862		1.130417		2.061406		1.326517		1.977323		1.322894		1.624427		1.017715

		1.98652		0.960946		1.994691		0.994113		2.08195		1.074354		2.74744		1.323108		3.134042		1.382289		2.963981		0.946856

		2.122411		0.974166		2.157686		0.985702		2.278484		1.124453		3.143046		1.394683		3.795427		1.191145		4.29006		0.929141

		2.171043		0.973317		2.339245		1.042893		2.450098		1.126441		3.166802		1.321745		4.315656		1.281857		5.253218		0.865368

		2.16069		0.971013		2.232451		0.962153		2.517519		1.111332		3.11402		1.364008		4.324995		1.214903		5.49587		0.852967

		2.085267		0.985446		2.127113		1.111859		2.414663		1.106958		3.064256		1.310157		4.089823		1.218143		4.96063		0.871568

		1.969865		1.020619		2.097103		1.079899		2.279219		1.137177		2.899842		1.34833		3.627517		1.178186		4.279029		0.787422

		1.884885		0.980473		1.968008		1.034483		2.057584		1.112525		2.527556		1.328562		3.177928		1.215983		3.701396		0.805137

		1.776508		0.98581		1.855922		1.011775		1.954218		1.07992		2.382001		1.259032		2.803382		1.24946		3.107373		0.74845

		1.669159		1.016374		1.772615		1.068966		1.884192		1.155467		2.160415		1.2788		2.34533		1.197624		2.450977		0.766165

		1.560713		1.014554		1.610241		1.046257		1.687461		1.094632		1.860464		1.268575		2.03614		1.163067		2.031077		0.764393

		1.461059		1.015039		1.498735		1.10513		1.565695		1.06998		1.693708		1.229721		1.827596		1.142549		1.652899		0.716563

		1.36181		1.027653		1.434187		1.050463		1.462718		1.120875		1.552502		1.271984		1.592488		1.106911		1.436809		0.657219

		1.303746		1.003639		1.326805		1.017662		1.339436		1.092247		1.436837		1.204499		1.349813		1.041037		1.184358		0.686448

		1.232089		0.998666		1.208608		1.025231		1.25593		1.101789		1.258911		1.251534		1.20874		1.092873		1.041021		0.686448

		1.164986		1.001092		1.169919		1.089992		1.182229		1.078728		1.223623		1.211997		1.064694		1.071274		0.8959272		0.666962

		1.110288		1.016616		1.097101		1.030278		1.095998		1.115706		1.147022		1.173142		0.9489968		1.069114		0.770515		0.649247

		1.057633		0.989084		1.056802		1.012616		1.071765		1.095427		1.029196		1.179959		0.8869991		1.039957		0.6610961		0.594331

		1.023886		0.998059		0.992885		1.071489		0.9995972		1.08668		0.9412203		1.209952		0.796951		1.022678		0.6478303		0.609389

		0.9864212		0.993936		0.9939279		1.00841		0.967303		1.066799		0.8878131		1.164281		0.7591022		1.026998		0.6058135		0.605846

		0.9540403		1.008854		0.9410924		1.013457		0.9165881		1.080716		0.8687747		1.181322		0.6991617		0.9946		0.5722428		0.574845

		0.9283171		0.98302		0.8926572		1.026072		0.8801839		1.090258		0.8271388		1.151329		0.6361477		0.980562		0.5492511		0.554473

		0.8993849		0.985203		0.88759		1.020185		0.8475368		1.097018		0.7740245		1.134288		0.6224361		0.941685		0.5270166		0.527015

		0.8748576		1.003275		0.8781286		1.000841		0.8325468		1.056064		0.7846387		1.115883		0.5964866		0.917927		0.524392		0.581931

		0.8617784		0.980958		0.8718381		1.051304		0.8110798		1.018688		0.7800842		1.124063		0.5886241		0.931965		0.549128		0.569531

		0.8425271		0.969557		0.8242673		0.966358		0.8133365		1.035785		0.7810425		1.058623		0.6040226		0.894168		0.5149696		0.511072

		0.8321947		0.968587		0.8020382		0.950378		0.7996403		1.070775		0.7479619		1.094751		0.6057768		0.899568		0.5248222		0.477414

		0.8260536		0.976471		0.8056175		1.085786		0.7602574		1.032207		0.7617905		1.045671		0.5862643		0.816415		0.5331467		0.458813

		0.8190537		0.970164		0.8003359		0.994113		0.7856238		1.034195		0.7411002		1.057941		0.5879889		0.855292		0.5475338		0.457042

		0.8147875		0.95755		0.8047527		1.017662		0.789531		1.022664		0.7531311		1.06135		0.6078168		0.848812		0.5448726		0.501329

		0.8183835		0.965555		0.8214467		0.987384		0.7634645		1.019483		0.7428678		0.993865		0.632632		0.830454		0.5614707		0.423384

		0.8228181		0.958278		0.795175		0.978974		0.7758902		1.020278		0.7679884		0.98364		0.6330463		0.788337		0.6222666		0.435784

		0.8378841		0.952335		0.8153926		0.931876		0.7810456		0.986481		0.7763865		0.976142		0.7299866		0.808855		0.6147572		0.392383

		0.8287189		0.914857		0.8243593		0.984861		0.7592972		0.961829		0.7911281		1.030675		0.7223109		0.75594		0.6661145		0.402126

		0.8360576		0.942511		0.8377582		0.934399		0.8032544		0.974155		0.7833167		0.948194		0.7598027		0.777538		0.7318842		0.367582

		0.8409912		0.928441		0.8391894		0.904121		0.8146548		0.959046		0.8599897		0.97137		0.8250788		0.796976		0.7552728		0.343667

		0.8517351		0.921164		0.8252136		0.901598		0.8555124		0.977734		0.8101802		0.903204		0.8755189		0.707343		0.880738		0.34721

		0.8654055		0.91789		0.8453465		0.981497		0.8637006		0.932008		0.9107862		0.943422		0.9205763		0.694384		0.9878034		0.329495

		0.8765799		0.910127		0.8684481		0.942809		0.8763104		0.914911		0.9377116		0.893661		0.9970877		0.676026		1.052267		0.325952

		0.8956333		0.902244		0.8973367		0.902439		0.8932309		0.895825		0.928932		0.890934		1.072615		0.658747		1.19458		0.346324

		0.9100796		0.908914		0.89875		0.864592		0.9270756		0.90497		0.9967968		0.882754		1.135813		0.647948		1.253676		0.335695

		0.9217321		0.911947		0.8972195		0.881413		0.9166127		0.916899		1.027455		0.872529		1.21462		0.609071		1.412668		0.296723

		0.9414614		0.885749		0.9613043		0.868797		0.9588504		0.879523		1.095996		0.842536		1.259362		0.62203		1.48781		0.284322

		0.9578443		0.887326		0.9485908		0.889823		0.97301		0.891451		1.064993		0.830266		1.309904		0.617711		1.518855		0.269265

		0.9846833		0.897999		0.9786762		0.876367		1.005554		0.864811		1.107675		0.75801		1.404257		0.605832		1.581372		0.268379

		1.007738		0.870346		1.027436		0.882254		1.026485		0.881113		1.174405		0.843217		1.441908		0.556156		1.619084		0.279894

		1.028184		0.875197		1.020734		0.881413		1.045105		0.843738		1.179456		0.785276		1.457229		0.592873		1.651808		0.223206

		1.047789		0.857368		1.052302		0.824222		1.070499		0.830219		1.250761		0.738923		1.457669		0.518359		1.601397		0.255093

		1.067401		0.857489		1.063822		0.842725		1.098934		0.840557		1.308575		0.835037		1.488807		0.50432		1.607595		0.248007

		1.041874		0.850819		1.0302		0.862069		1.034288		0.860835		1.239454		0.774369		1.262293		0.484881		1.263845		0.24535

		1.045176		0.841844		1.045482		0.816653		1.077699		0.845726		1.217228		0.734151		1.303252		0.522678		1.30639		0.213463

		1.068081		0.829836		1.079736		0.820017		1.096344		0.843738		1.281989		0.75392		1.330123		0.525918		1.285097		0.201063

		1.068153		0.823408		1.090772		0.859546		1.113075		0.823459		1.254316		0.732788		1.351028		0.479482		1.303538		0.220549

		1.085691		0.820376		1.086055		0.824222		1.100411		0.800795		1.269163		0.70484		1.349341		0.509719		1.314107		0.199291

		1.101168		0.81601		1.064576		0.780488		1.137172		0.766203		1.33239		0.693252		1.374301		0.468683		1.333226		0.230292

		1.101997		0.815646		1.116642		0.809083		1.143378		0.77495		1.273724		0.686435		1.341056		0.464363		1.378848		0.179805

		1.104102		0.807035		1.11366		0.835156		1.145762		0.807157		1.26293		0.701431		1.352119		0.443844		1.403114		0.181577

		1.103856		0.788478		1.137385		0.78217		1.151883		0.730417		1.284295		0.700068		1.349614		0.439525		1.36992		0.178919

		1.098412		0.792116		1.114698		0.769554		1.14154		0.775746		1.297116		0.62304		1.349327		0.419006		1.440612		0.170948

		1.092864		0.783141		1.126986		0.753574		1.132421		0.750298		1.198175		0.626449		1.286348		0.458963		1.361797		0.172719

		1.096602		0.768344		1.092105		0.745164		1.134185		0.735189		1.240708		0.680982		1.281763		0.415767		1.30397		0.177148

		1.082649		0.765191		1.089588		0.767872		1.119952		0.720875		1.192921		0.622359		1.21268		0.414687		1.265084		0.160319

		1.076756		0.772104		1.09145		0.781329		1.099208		0.693837		1.177107		0.593729		1.173993		0.397408		1.166936		0.163862

		1.065375		0.769193		1.060777		0.72582		1.104095		0.726441		1.149393		0.581459		1.104367		0.382289		1.128195		0.15589

		1.056302		0.763736		1.054725		0.746005		1.076402		0.712525		1.13994		0.599182		1.088659		0.37905		1.057466		0.139061

		1.053242		0.746877		1.053898		0.693019		1.046083		0.686282		1.072592		0.629175		1.047108		0.294816		0.9795613		0.146147

		1.042502		0.736446		1.060956		0.713204		1.051421		0.698608		1.0776		0.574642		1.017043		0.388769		0.9552483		0.144376

		1.034594		0.736568		1.014032		0.740118		1.036145		0.700994		1.06724		0.572597		0.9550939		0.37041		0.8876798		0.136404

		1.020864		0.738144		1.017648		0.761144		1.001559		0.716103		1.052343		0.546012		0.9336077		0.336933		0.873677		0.10806

		1.016252		0.732808		1.020806		0.706476		1.001653		0.644135		1.00219		0.558282		0.9116008		0.333693		0.8479869		0.118689

		1.01021		0.703457		1.008176		0.697225		1.008131		0.670378		0.9676452		0.522154		0.8928186		0.306695		0.8054793		0.118689

		1.003682		0.698727		0.9916209		0.742641		0.9915528		0.675944		0.977134		0.520791		0.8518996		0.281857		0.7790517		0.117803

		0.9918588		0.691935		1.012959		0.675357		0.9816269		0.628231		0.9475879		0.527607		0.8384173		0.356371		0.764269		0.107174

		0.9945186		0.69242		0.9928978		0.681245		0.9783685		0.626243		0.9700663		0.509202		0.8260052		0.307775		0.7825097		0.118689

		0.9818228		0.703457		0.9946918		0.693019		0.9725871		0.630616		0.9428884		0.452624		0.8051336		0.281857		0.7584766		0.108946

		0.9823843		0.686477		0.9755078		0.660219		0.9530447		0.619483		0.9212155		0.508521		0.817119		0.308855		0.7713225		0.112489

		0.9713829		0.657489		0.9610228		0.634146		0.9583247		0.63499		0.9475089		0.497614		0.8374281		0.274298		0.7659525		0.094774

		0.9722872		0.667435		0.9578678		0.708158		0.9607857		0.622266		0.9254008		0.472393		0.8081235		0.284017		0.7786728		0.102746

		0.9742202		0.661249		0.9898962		0.708999		0.946465		0.593241		0.9156954		0.495569		0.8185363		0.291577		0.8291705		0.100089

		0.9728224		0.654457		0.9780733		0.631623		0.9561592		0.6		0.9716262		0.445808		0.8390769		0.24622		0.8116075		0.087688

		0.9707522		0.664039		0.9652979		0.6291		0.9426561		0.601988		0.9325685		0.434901		0.8556906		0.275378		0.8480202		0.094774

		0.9807345		0.64815		0.9738944		0.657696		0.9578116		0.609145		0.9605458		0.438309		0.9020328		0.238661		0.8490999		0.08326

		0.9696383		0.630321		0.960188		0.599664		0.9657573		0.56501		0.9519855		0.468303		0.9008856		0.282937		0.9219371		0.081488

		0.9732797		0.647423		0.9451909		0.642557		0.960501		0.557058		0.937993		0.425358		0.9338074		0.235421		0.932666		0.082374

		0.9742506		0.620376		0.9674006		0.594617		0.9542285		0.542744		0.9678922		0.438991		0.9641574		0.25054		0.9749148		0.080602

		0.9761918		0.63396		0.9733255		0.561817		0.9798439		0.558648		0.9907404		0.425358		0.9802151		0.204104		1.019716		0.072631

		0.9736206		0.626925		0.9813149		0.589571		0.967609		0.557058		0.9570301		0.379005		0.9845079		0.217063		1.021873		0.078831

		0.9777807		0.618921		0.9645806		0.574432		0.9731328		0.539563		0.9814777		0.394683		0.9950353		0.213823		1.064858		0.074402

		0.9855245		0.613341		0.9807295		0.628259		0.9830063		0.539563		1.011259		0.408316		1.015335		0.222462		1.108753		0.071745

		0.9888893		0.600606		0.9889192		0.619849		0.9751545		0.547515		0.9802149		0.381731		1.057896		0.224622		1.13939		0.079717

		0.9890881		0.603517		0.9856556		0.612279		0.9804618		0.537177		1.01149		0.403545		1.098851		0.205184		1.172641		0.059345

		0.996324		0.603153		0.989605		0.601346		0.9938064		0.54672		1.037532		0.38923		1.104985		0.213823		1.191594		0.071745

		0.9966908		0.587993		0.9879535		0.608915		0.9982318		0.533996		1.047298		0.398773		1.097902		0.206263		1.178644		0.056687

		0.9994284		0.598181		1.007943		0.567704		0.9986193		0.498608		1.045834		0.336742		1.121221		0.159827		1.202381		0.065545

		1.011361		0.581565		0.9970676		0.593776		0.9901673		0.522068		1.060135		0.372188		1.144432		0.217063		1.2232		0.065545

		1.00473		0.570406		1.005592		0.562658		1.007329		0.510139		1.062263		0.37287		1.12009		0.198704		1.183413		0.078831

		1.006286		0.566525		1.006477		0.541632		1.011333		0.507356		1.070087		0.363327		1.120744		0.177106		1.214202		0.06023

		1.010027		0.56604		1.008272		0.542473		1.02061		0.485089		1.067615		0.351057				0.166307		1.189115		0.06643

		1.012092		0.58023		1.009934		0.599664		1.03144		0.492247		1.096774		0.36469				0.165227		1.169958		0.069088

		1.011198		0.563857		1.015625		0.563499		1.021487		0.487873		1.049162		0.329925				0.171706		1.149397		0.069973

		1.012068		0.545058		1.01088		0.521447		1.039019		0.471968		1.083133		0.322427				0.169546		1.100176		0.049601

		1.018214		0.56507		1.016525		0.522288		1.038109		0.466402		1.06698		0.334015				0.174946		1.070273		0.06023

		1.017644		0.54906		1.01984		0.526493		1.030615		0.46839		1.087636		0.3197				0.154428		1.027049		0.050487

		1.020341		0.52832		1.010723		0.518082		1.029749		0.473161		1.054296		0.3197				0.139309		1.047981		0.042516

		1.017847		0.544572		1.011331		0.519765		1.02502		0.456859		1.051203		0.319018				0.160907		1.000564		0.048716

		1.02077		0.516919		1.028821		0.549201		1.03721		0.456859		1.068456		0.282209				0.146868		0.9797492		0.051373

		1.021797		0.523833		1.025079		0.544155		1.022907		0.470378		1.070607		0.28289				0.146868		0.9715135		0.058459

		1.017258		0.522862		1.017852		0.549201		1.019613		0.451292		1.067436		0.297205				0.149028		0.97106		0.046058

		1.021647		0.532686		1.038734		0.469302		1.016568		0.450099		1.07356		0.304022				0.133909		0.971289		0.039858

		1.022974		0.526137		1.040227		0.541632		1.039992		0.457654		1.038774		0.305385				0.142549		0.9621024		0.04783

		1.022506		0.524439		1.016391		0.479394		1.026423		0.452485		1.036472		0.285617				0.155508		0.9769869		0.034544

		1.01334		0.500546		1.023752		0.498738		1.036735		0.436581		1.035974		0.288344				0.166307		0.9676776		0.042516

		1.019634		0.510734		1.022494		0.495374		1.024732		0.423459		1.026426		0.272665				0.136069		0.9424771		0.040744

		1.012963		0.501395		1.008554		0.509672		1.026384		0.426243		1.02318		0.268575				0.12635		0.9435456		0.034544

		1.01163		0.506125		1.01738		0.469302		1.010574		0.413121		0.9992445		0.27062				0.110151		0.9273226		0.034544

		1.013122		0.493633		1.006008		0.504626		1.009152		0.447316		0.9878533		0.267212				0.12959		0.9093988		0.038087

		1.017745		0.508672		1.007696		0.481077		1.022739		0.438171		0.9952669		0.261077				0.12959		0.9228152		0.054916

		1.012106		0.485021		1.016866		0.502944		1.013523		0.432604		1.017212		0.265849				0.133909		0.9169616		0.031887

		1.010458		0.478108		1.006708		0.442389		0.9972877		0.420676		0.9761384		0.234492				0.115551		0.8978757		0.040744

		1.00696		0.498848		1.008178		0.46762		0.9982465		0.440954		0.9899665		0.24199				0.114471		0.9008445		0.031887

		1.003792		0.486113		1.009223		0.497056		0.990732		0.394036		0.9929364		0.239264				0.102592		0.8879464		0.040744

		1.007303		0.481625		1.006621		0.447435		0.996277		0.413519		0.9597384		0.251534				0.106911		0.8889836		0.031001

		1.002107		0.4792		0.9921217		0.452481		0.9956516		0.386481		0.9895531		0.227676				0.113391		0.874891		0.031887

		1.00328		0.467799		0.9954529		0.444071		0.9901924		0.417097		1.013002		0.242672				0.133909		0.8866995		0.034544

		0.9994549		0.469254		0.9928734		0.49201		0.9999592		0.376143		0.9549487		0.236537				0.096112		0.8780251		0.031001

		1		0.47362		1.015333		0.431455		0.9987517		0.373757		0.9798658		0.239945				0.095032		0.9086699		0.023029

				0.472771				0.437342				0.389662				0.233129				0.117711				0.032772

				0.469012				0.436501				0.366203				0.224267				0.114471				0.037201

				0.458702				0.40286				0.372565				0.236537				0.096112				0.027458

				0.461492				0.472666				0.392445				0.214042				0.091793				0.028344

				0.455791				0.444912				0.372565				0.211997				0.093952				0.028344

				0.461977				0.459209				0.393241				0.219496				0.088553				0.029229

				0.447665				0.397813				0.382903				0.203817				0.084233				0.031001

				0.448514				0.433137				0.357058				0.207907				0.076674				0.026572

				0.44342				0.434819				0.364612				0.218132				0.100432				0.031001

				0.4547				0.433137				0.342346				0.210634				0.107991				0.038087

				0.436022				0.384357				0.367396				0.222222				0.078834				0.028344

				0.44997				0.41968				0.343141				0.205862				0.091793				0.029229

				0.450697				0.433978				0.363419				0.209952				0.097192				0.033658

				0.417465				0.426409				0.364612				0.203817				0.079914				0.030115

				0.447059				0.430614				0.35666				0.210634				0.084233				0.031001

				0.435901				0.387721				0.35825				0.196319				0.091793				0.029229

				0.42923				0.412111				0.353479				0.201772				0.083153				0.033658

				0.428381				0.391926				0.346322				0.186776				0.092873				0.033658

				0.427653				0.412952				0.33161				0.193592				0.075594				0.024801

				0.426198				0.42725				0.359046				0.186776				0.071274				0.023915

				0.410309				0.416316				0.352286				0.165644				0.092873				0.023915

				0.421953				0.412952				0.334791				0.200409				0.074514				0.022143

				0.425955				0.402019				0.34672				0.192229				0.062635				0.03543

				0.422317				0.393608				0.332008				0.176551				0.075594				0.023915

				0.411522				0.357443				0.324851				0.187457				0.077754				0.024801

				0.40752				0.383516				0.332803				0.192229				0.075594				0.027458

				0.415403				0.404542				0.346322				0.197001				0.065875				0.015943

				0.419648				0.389403				0.332803				0.174506				0.074514				0.026572

				0.414554				0.378469				0.335984				0.153374				0.058315				0.023029

				0.414312				0.369218				0.320875				0.171097				0.068035				0.019486

				0.402911				0.367536				0.33002				0.173824				0.079914				0.022143

				0.40376				0.375946				0.315706				0.192229				0.073434				0.020372

				0.399879				0.398654				0.341551				0.180641				0.059395				0.021258

				0.391025				0.397813				0.308151				0.160191				0.061555				0.017715

				0.386901				0.381833				0.327634				0.168371				0.070194				0.014172

				0.421346				0.412111				0.329622				0.179277				0.055076				0.024801

				0.392965				0.389403				0.341551				0.171779				0.050756				0.024801

				0.400849				0.393608				0.32008				0.168371				0.057235				0.017715

				0.389084				0.386039				0.339165				0.158146				0.053996				0.023029

				0.404002				0.341463				0.325249				0.170416				0.065875				0.026572

				0.400485				0.362489				0.324056				0.185412				0.051836				0.019486

				0.400243				0.391085				0.30497				0.167007				0.051836				0.015058

				0.401819				0.403701				0.306561				0.149284				0.051836				0.020372

				0.40752				0.362489				0.325249				0.155419				0.058315				0.015058

				0.39151				0.384357				0.307356				0.178596				0.053996				0.015058

				0.388842				0.392767				0.324453				0.162918				0.053996				0.018601

				0.387144				0.409588				0.29662				0.167007				0.043197				0.023029

				0.401092				0.372582				0.302187				0.152011				0.052916				0.017715

				0.389327				0.392767				0.33002				0.167007				0.043197				0.024801

				0.406307				0.373423				0.312922				0.164963				0.049676				0.026572

				0.407398				0.376787				0.292644				0.154056				0.050756				0.015943

				0.4				0.367536				0.314911				0.149966				0.063715				0.014172

				0.391874				0.371741				0.293439				0.162236				0.043197				0.014172

				0.40279				0.354079				0.324453				0.160191				0.033477				0.014172

				0.399151				0.351556				0.333598				0.155419				0.060475				0.015058

				0.394663				0.391085				0.295825				0.148603				0.047516				0.017715

				0.397938				0.365854				0.316899				0.154738				0.055076				0.014172

				0.390418				0.391926				0.307356				0.149966				0.048596				0.014172

				0.393814				0.361648				0.32326				0.162236				0.047516				0.014172

				0.398302				0.392767				0.306163				0.143149				0.046436				0.018601

				0.39248				0.368377				0.32008				0.160191				0.049676				0.021258

				0.402911				0.350715				0.324851				0.141104				0.058315				0.010629

				0.403032				0.359125				0.300199				0.149966				0.041037				0.013286

				0.399757				0.391085				0.306958				0.151329				0.036717				0.015058

				0.406549				0.399495				0.322863				0.128834				0.034557				0.014172

				0.397938				0.381833				0.329225				0.152011				0.051836				0.015943

				0.384718				0.399495				0.322863				0.151329				0.039957				0.015943

				0.413705				0.371741				0.315706				0.160873				0.036717				0.016829

				0.395149				0.376787				0.318489				0.149284				0.044276				0.010629

				0.399636				0.391085				0.315706				0.172461				0.043197				0.0124

				0.412371				0.37931				0.316103				0.143831				0.045356				0.019486

				0.411158				0.380151				0.326044				0.158146				0.050756				0.013286

				0.38302				0.363331				0.304175				0.154056				0.060475				0.016829

				0.372711				0.343987				0.271968				0.138378				0.033477				0.015058

				0.368587				0.335576				0.293439				0.116564				0.039957				0.0124

				0.347847				0.339781				0.282704				0.128153				0.029158				0.011515

				0.335476				0.324643				0.282306				0.136333				0.035637				0.010629

				0.342632				0.307822				0.273161				0.121336				0.033477				0.016829

				0.343481				0.33894				0.270775				0.131561				0.037797				0.0124

				0.332444				0.325484				0.281113				0.122018				0.033477				0.0124

				0.327835				0.312868				0.247714				0.118609				0.039957				0.007086

				0.315585				0.275862				0.227833				0.112474				0.028078				0.010629

				0.318739				0.29857				0.236581				0.118609				0.044276				0.0062

				0.318981				0.280067				0.240159				0.117246				0.035637				0.0062

				0.311219				0.322119				0.244533				0.130198				0.035637				0.009743

				0.312432				0.257359				0.237376				0.100886				0.024838				0.013286

				0.304427				0.296888				0.252883				0.130198				0.038877				0.007972

				0.294845				0.278385				0.236183				0.116564				0.020518				0.016829

				0.318253				0.262405				0.228231				0.109748				0.030238				0.009743

				0.27738				0.301093				0.228231				0.104294				0.034557				0.010629

				0.290115				0.264087				0.244533				0.109748				0.021598				0.007972

				0.277502				0.267452				0.221869				0.096796				0.038877				0.0124

				0.28114				0.277544				0.240159				0.117928				0.036717				0.010629

				0.290843				0.253154				0.228628				0.109748				0.024838				0.007972

				0.263311				0.27418				0.203181				0.098841				0.018359				0.009743

				0.280534				0.252313				0.20994				0.109066				0.029158				0.007086

				0.277744				0.266611				0.212724				0.102249				0.033477				0.0124

				0.274833				0.251472				0.235388				0.093388				0.038877				0.007972

				0.269254				0.236333				0.233797				0.113156				0.028078				0.007972

				0.276167				0.283431				0.215109				0.108384				0.021598				0.0124

				0.276774				0.264087				0.207157				0.095433				0.024838				0.011515

				0.271195				0.272498				0.229423				0.097478				0.026998				0.007086

				0.266101				0.229605				0.203181				0.115201				0.019438				0.010629

				0.280534				0.263246				0.195626				0.106339				0.028078				0.008857

				0.25664				0.24979				0.201988				0.092706				0.034557				0.015058

				0.259309				0.253154				0.209543				0.104294				0.023758				0.009743

				0.258096				0.248108				0.203181				0.100886				0.022678				0.002657

				0.267799				0.247267				0.210736				0.079073				0.035637				0.005314

				0.257853				0.26577				0.203976				0.105658				0.025918				0.007972

				0.25943				0.227923				0.194433				0.089298				0.022678				0.005314

				0.2604				0.223717				0.189662				0.083845				0.023758				0.007972

				0.248878				0.257359				0.196819				0.08589				0.031317				0.002657

				0.261007				0.23381				0.197614				0.082481				0.016199				0.0124

				0.265373				0.240538				0.186481				0.097478				0.025918				0.008857

				0.251789				0.232128				0.189264				0.084526				0.015119				0.0062

				0.251668				0.208579				0.201988				0.091343				0.020518				0.0062

				0.244754				0.248108				0.19006				0.08998				0.017279				0.007972

				0.245603				0.228764				0.203579				0.084526				0.023758				0.0124

				0.250212				0.212784				0.20159				0.077028				0.022678				0.0062

				0.250697				0.284272				0.172565				0.086571				0.025918				0.003543

				0.239418				0.219512				0.203976				0.087935				0.025918				0.004429

				0.242571				0.245585				0.19165				0.085208				0.022678				0.008857

				0.252153				0.222035				0.180119				0.09407				0.022678				0.011515

				0.252395				0.241379				0.182107				0.08998				0.035637				0.004429

				0.241116				0.224558				0.186083				0.083845				0.023758				0.007972

				0.237477				0.232128				0.195626				0.087253				0.024838				0.007972

				0.237235				0.212784				0.187674				0.087935				0.016199				0.005314

				0.244754				0.234651				0.1833				0.092025				0.022678				0.005314

				0.247301				0.218671				0.162624				0.089298				0.018359				0.007086

				0.248029				0.215307				0.202386				0.07771				0.022678				0.003543

				0.240752				0.231287				0.196421				0.068848				0.021598				0.009743

				0.240024				0.237174				0.185288				0.08589				0.016199				0.003543

				0.236871				0.205214				0.180119				0.087935				0.014039				0.002657

				0.243663				0.20185				0.17495				0.081118				0.016199				0.005314

				0.228017				0.238015				0.180517				0.082481				0.011879				0.0062

				0.240509				0.227082				0.182903				0.078391				0.026998				0.0062

				0.237841				0.231287				0.185288				0.079755				0.017279				0.004429

				0.2245				0.222035				0.17336				0.084526				0.016199				0.004429

				0.234445				0.215307				0.170179				0.068848				0.022678				0.003543

				0.246452				0.227923				0.190457				0.070893				0.016199				0.003543

				0.229351				0.23381				0.193638				0.079073				0.014039				0.007086

				0.231534				0.227923				0.184095				0.070893				0.032397				0.0062

				0.23966				0.224558				0.178529				0.080436				0.017279				0.0062

				0.248272				0.248949				0.173757				0.076346				0.011879				0.008857

				0.23869				0.224558				0.180119				0.079755				0.012959				0.0062

				0.233717				0.228764				0.184891				0.084526				0.015119				0.002657

				0.235415				0.210261				0.184095				0.079755				0.020518				0.010629

				0.233111				0.232128				0.18171				0.08589				0.023758				0.005314

				0.224742				0.21783				0.192048				0.077028				0.019438				0.004429

				0.238205				0.218671				0.186083				0.07362				0.017279				0.007086

				0.24245				0.23381				0.182107				0.07771				0.022678				0.004429

				0.232262				0.238856				0.186083				0.07362				0.014039				0.003543

				0.239903				0.24979				0.191252				0.075665				0.017279				0.0062

				0.239782				0.212784				0.195229				0.072938				0.018359				0.002657

				0.23772				0.207738				0.19165				0.074983				0.023758				0.001771

				0.227411				0.214466				0.183698				0.078391				0.014039				0.004429

				0.23869				0.225399				0.17495				0.079073				0.017279				0.001771

				0.254579				0.255677				0.184891				0.078391				0.015119				0.004429

				0.230807				0.227082				0.18171				0.075665				0.025918				0.003543

				0.243905				0.216989				0.196024				0.081118				0.019438				0.002657

				0.228745				0.215307				0.185686				0.0818				0.019438				0.001771

				0.234566				0.215307				0.18171				0.086571				0.017279				0.007086

				0.244754				0.244743				0.201193				0.088616				0.024838				0.003543

				0.248514				0.238015				0.206759				0.062031				0.015119				0.003543

				0.244148				0.223717				0.176541				0.086571				0.012959				0.004429

				0.233717				0.243061				0.206362				0.080436				0.017279				0.004429

				0.252032				0.239697				0.184095				0.082481				0.023758				0.000886

				0.248999				0.237174				0.203976				0.08589				0.019438				0.004429

				0.250212				0.236333				0.191252				0.076346				0.015119				0.004429

				0.246816				0.208579				0.194036				0.071575				0.015119				0.001771

				0.236143				0.210261				0.197614				0.079073				0.022678				0.002657

				0.249606				0.210261				0.19841				0.068166				0.016199				0.002657

				0.253244				0.232969				0.189264				0.079755				0.017279				0.001771

				0.2604				0.211102				0.184095				0.085208				0.019438				0.002657

				0.256398				0.223717				0.196024				0.066803				0.010799				0.0062

				0.255913				0.238015				0.207555				0.064758				0.018359				0.001771

				0.218678				0.198486				0.187674				0.070211				0.008639				0.005314

				0.216495				0.182506				0.169781				0.066803				0.007559				0.002657

				0.201455				0.166526				0.162227				0.054533				0.008639				0.003543

				0.190297				0.167368				0.149105				0.060668				0.009719				0.000886

				0.192116				0.164003				0.156262				0.055896				0.006479				0.002657

				0.167374				0.156434				0.152286				0.058623				0.011879				0.002657

				0.169072				0.173255				0.143141				0.047035				0.012959				0.004429

				0.160946				0.170732				0.122863				0.046353				0.007559				0

				0.16034				0.16905				0.128429				0.04499				0.0054				0.002657

				0.159733				0.172414				0.107356				0.049761				0.006479				0.002657

				0.151728				0.142977				0.121272				0.041581				0.008639				0.001771

				0.150515				0.146341				0.122068				0.04499				0.011879				0.004429

				0.145907				0.139613				0.108946				0.040218				0.00432				0

				0.147605				0.110177				0.104573				0.048398				0.007559				0.001771

				0.13778				0.120269				0.113718				0.038173				0.006479				0.000886

				0.138266				0.13709				0.101789				0.041581				0.012959				0.000886

				0.135597				0.134567				0.106561				0.036128				0.009719				0.002657

				0.12638				0.129521				0.100994				0.03272				0.006479				0.001771

				0.126258				0.108495				0.097813				0.03272				0.00432				0.002657

				0.120315				0.113541				0.100994				0.034083				0.006479				0.000886

				0.114008				0.110177				0.090656				0.030675				0.00324				0.000886

				0.119466				0.089151				0.092644				0.035446				0.007559				0

				0.117647				0.110177				0.093439				0.033401				0.011879				0.001771

				0.113159				0.095879				0.095427				0.032038				0.008639				0

				0.108793				0.100925				0.081113				0.026585				0.00324				0.000886

				0.10285				0.095879				0.083499				0.025903				0.00216				0

				0.098363				0.091674				0.077535				0.033401				0.00108				0.000886

				0.102729				0.095879				0.092644				0.029312				0.0054				0.001771

				0.100788				0.101766				0.092247				0.025222				0.00216				0.000886

				0.097271				0.095879				0.082306				0.032038				0.00216				0.001771

				0.08963				0.101766				0.07992				0.033401				0.010799				0

				0.097271				0.075694				0.070378				0.037491				0.0054				0

				0.092662				0.067283				0.066004				0.02454				0.00216				0

				0.08866				0.074853				0.064016				0.02454				0.0054				0

				0.085143				0.08831				0.071571				0.039536				0.00432				0

				0.08769				0.065601				0.07833				0.026585				0.00432				0.001771

				0.090843				0.087468				0.065606				0.022495				0.00324				0

				0.085749				0.070648				0.06163				0.027948				0.00108				0.000886

				0.08114				0.059714				0.066004				0.027267				0.00432				0.000886

				0.079078				0.063919				0.070378				0.021813				0.009719				0.000886

				0.074348				0.086627				0.06004				0.02454				0.00108				0

				0.074955				0.065601				0.056859				0.021132				0.00216				0.000886

				0.068648				0.069807				0.064016				0.018405				0.00216				0

				0.066465				0.063078				0.052485				0.021132				0.00324				0

				0.066828				0.063078				0.059642				0.025903				0.00216				0

				0.066828				0.052986				0.040159				0.019087				0.00216				0

				0.064767				0.054668				0.054871				0.014997				0.00432				0

				0.060643				0.059714				0.048509				0.014315				0.0054				0.000886

				0.05943				0.053827				0.049304				0.012952				0.00432				0.000886

				0.060158				0.049622				0.040557				0.010225				0.0054

				0.054457				0.047939				0.046918				0.017042				0.00216

				0.055306				0.052986				0.040954				0.017723				0.00432

				0.05567				0.04037				0.040557				0.02045				0.00216

				0.050455				0.044575				0.032604				0.021132				0.00432

				0.047059				0.042893				0.044135				0.010907				0.006479

				0.044148				0.047098				0.031809				0.015678				0.00324

				0.044512				0.038688				0.036978				0.01636				0.0054

				0.042086				0.043734				0.037773				0.010225				0.00432

				0.04342				0.03196				0.032207				0.017723				0.00324

				0.040267				0.03196				0.035388				0.011588				0.00324

				0.039175				0.030278				0.031014				0.008862				0.00432

				0.032141				0.037006				0.031014				0.008862				0.00324

				0.033717				0.037847				0.019483				0.010907				0.00432

				0.03299				0.038688				0.025845				0.007498				0

				0.027411				0.026072				0.022266				0.01227				0

				0.025713				0.028595				0.027833				0.008862				0.00216

				0.023408				0.026913				0.021074				0.004772				0.00216

				0.020376				0.021867				0.022664				0.003408				0

				0.019284				0.022708				0.019085				0.005453				0.00108

				0.018921				0.018503				0.011133				0.007498				0.00216

				0.018435				0.016821				0.011133				0.002727				0.00108

				0.017829				0.012616				0.010338				0.005453				0

				0.014554				0.012616				0.009543				0.002045				0.00108

				0.01225				0.01598				0.007555				0.004772

				0.010067				0.009251				0.00835				0.003408

				0.006307				0.013457				0.005567				0.002045

				0.0057				0.005887				0.006759				0.001363

				0.00376				0.000841				0.003181

				0.001455								0.000398
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		dr = 0,02

		n=0,7 T=0,5		df=0,002

		0.00E+00		0.177033

		0.00E+00		0.314485

		0.00E+00		0.443236

		0.00E+00		0.518051

		0.00E+00		0.630274

		0.00E+00		0.76207

		0.00E+00		0.889082

		0.00E+00		1.010004

		0.00E+00		1.07438

		0.00E+00		1.280557

		0.00E+00		1.374946

		0.00E+00		1.445846

		0.00E+00		1.579382

		0.00E+00		1.68856

		0.00E+00		1.775555

		0.00E+00		1.863854

		0.00E+00		1.953893

		0.00E+00		2.030448

		0.00E+00		2.104393

		0.00E+00		2.197042

		0.00E+00		2.329274

		0.00E+00		2.459765

		0.00E+00		2.515441

		0.00E+00		2.575033

		0.00E+00		2.61244

		0.00E+00		2.662897

		0.00E+00		2.706829

		0.00E+00		2.804263

		0.00E+00		2.934319

		0.00E+00		2.954763

		0.00E+00		3.007829

		0.00E+00		2.99304

		0.00E+00		3.043932

		0.00E+00		3.124402

		2.09E-05		3.164854

		3.94E-05		3.215746

		3.73E-05		3.137016

		3.18E-04		3.298826

		4.52E-04		3.267943

		4.92E-04		3.302305

		6.04E-04		3.320574

		8.62E-05		3.326229

		5.07E-04		3.293171

		1.10E-03		3.403219

		6.86E-04		3.349282

		1.10E-03		3.395824

		4.41E-03		3.327534

		2.65E-02		3.374076

		1.10E-01		3.31057

		3.92E-01		3.410178

		8.85E-01		3.418878

		1.52E+00		3.340148

		2.28E+00		3.345368

		2.72E+00		3.30622

		2.98E+00		3.335798

		3.01E+00		3.243149

		2.92E+00		3.292736

		2.73E+00		3.216616

		2.56E+00		3.23793

		2.26E+00		3.194432

		1.96E+00		3.178773

		1.77E+00		3.175294

		1.59E+00		3.060026

		1.42E+00		3.106133

		1.30E+00		3.048282

		1.21E+00		3.009569

		1.10E+00		3.057851

		9.85E-01		2.936494

		9.22E-01		2.92823

		9.09E-01		2.872988

		8.24E-01		2.828621

		8.06E-01		2.841235

		7.53E-01		2.796868

		7.34E-01		2.755111

		6.93E-01		2.635494

		6.82E-01		2.746411

		6.82E-01		2.577207

		6.37E-01		2.61244

		6.78E-01		2.586342

		6.61E-01		2.560679

		6.61E-01		2.474989

		6.67E-01		2.434972

		6.96E-01		2.410178

		6.89E-01		2.303175

		7.01E-01		2.30883

		7.35E-01		2.30535

		7.52E-01		2.240539

		7.67E-01		2.193562

		8.37E-01		2.191388

		8.44E-01		2.184428

		8.71E-01		2.148325

		9.16E-01		2.055676

		9.49E-01		2.013919

		1.01E+00		2.08221

		1.04E+00		2.029578

		1.08E+00		2.003045

		1.11E+00		1.898652

		1.14E+00		1.806438

		1.16E+00		1.849065

		1.20E+00		1.824271

		1.12E+00		1.770335

		1.15E+00		1.751631

		1.16E+00		1.684211

		1.20E+00		1.725533

		1.21E+00		1.652893

		1.22E+00		1.577207

		1.24E+00		1.560244

		1.22E+00		1.577207

		1.22E+00		1.54589

		1.22E+00		1.500652

		1.22E+00		1.467595

		1.18E+00		1.526316

		1.16E+00		1.426272

		1.13E+00		1.445846

		1.12E+00		1.374511

		1.11E+00		1.373206

		1.05E+00		1.31318

		1.03E+00		1.311875

		1.03E+00		1.298391

		9.93E-01		1.292736

		9.75E-01		1.303175

		9.69E-01		1.168334

		9.38E-01		1.243149

		9.28E-01		1.176164

		9.10E-01		1.174859

		9.10E-01		1.123097

		9.01E-01		1.138321

		8.92E-01		1.064376

		8.94E-01		1.079165

		8.90E-01		1.037408

		8.93E-01		1.059591

		8.91E-01		0.996085

		8.99E-01		1.016964

		9.11E-01		0.991736

		9.07E-01		0.969117

		9.35E-01		0.974337

		9.36E-01		0.953893

		9.45E-01		0.894302

		9.80E-01		0.891257

		9.89E-01		0.869943

		9.90E-01		0.895607

		9.94E-01		0.871248

		1.03E+00		0.851675

		1.01E+00		0.827316

		1.01E+00		0.808177

		1.04E+00		0.819487

		1.04E+00		0.789474

		1.07E+00		0.780339

		1.06E+00		0.733797

		1.06E+00		0.783819

		1.07E+00		0.755981

		1.06E+00		0.733797

		1.07E+00		0.734232

		1.06E+00		0.675946

		1.05E+00		0.722053

		1.07E+00		0.677686

		1.06E+00		0.670291

		1.06E+00		0.663332

		1.07E+00		0.651588

		1.05E+00		0.641148

		1.05E+00		0.642453

		1.05E+00		0.661592

		1.05E+00		0.635494

		1.03E+00		0.588082

		1.02E+00		0.576338

		1.02E+00		0.617225

		1.01E+00		0.598521

		9.95E-01		0.586342

		9.98E-01		0.591127

		1.00E+00		0.562418

		1.00E+00		0.560244

		9.95E-01		0.536755

		9.73E-01		0.515007

		9.79E-01		0.565028

		9.69E-01		0.517181

		9.76E-01		0.511092

		9.66E-01		0.54415

		9.64E-01		0.494128

		9.52E-01		0.493693

		9.78E-01		0.505872

		9.66E-01		0.474554

		9.61E-01		0.501522

		9.74E-01		0.483689

		9.77E-01		0.46194

		9.66E-01		0.452371

		9.73E-01		0.448456

		9.85E-01		0.480209

		9.85E-01		0.450196

		9.90E-01		0.436712

		9.90E-01		0.416703

		1.00E+00		0.432797

		9.99E-01		0.404524

		1.01E+00		0.407569

		9.96E-01		0.420183

		1.01E+00		0.434102

		1.03E+00		0.389735

		1.01E+00		0.430187

		1.02E+00		0.389735

		1.03E+00		0.412353

		1.03E+00		0.400609

		1.02E+00		0.372336

		1.02E+00		0.38408

		1.02E+00		0.345368

		1.03E+00		0.38321

		1.03E+00		0.364506

		1.03E+00		0.369726

		1.03E+00		0.367116

		1.03E+00		0.370596

		1.02E+00		0.361462

		1.02E+00		0.344498

		1.02E+00		0.352327

		1.01E+00		0.361027

		1.01E+00		0.353197

		9.97E-01		0.341018

		1.02E+00		0.338843

		1.00E+00		0.325794

		1.01E+00		0.334493

		9.99E-01		0.325794

		1.00E+00		0.330144

		9.95E-01		0.335798

		9.90E-01		0.348847

		9.95E-01		0.324054

		9.88E-01		0.305785

		9.84E-01		0.319704

		9.90E-01		0.314485

				0.321009

				0.307525

				0.326229

				0.30013

				0.30622

				0.335798

				0.302305

				0.30274

				0.294911

				0.31318

				0.293171

				0.296651

				0.296651

				0.30274

				0.290561

				0.284906
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Лист1

		n = 0,7

		T*		T, К		Fr		Pi, Па

		0.1		12		6.01E-02		-1.20E+08

		0.15		18		5.36E-02		-1.15E+08

		0.2		24		6.03E-02		-1.10E+08

		0.25		30		6.32E-02		-1.05E+08

		0.3		36		6.56E-02		-1.03E+08

		0.35		42		8.83E-02		-9.25E+07

		0.4		48		1.40E-01		-9.24E+07

		0.45		54		1.86E-01		-7.70E+07

		0.5		60		2.68E-01		-7.88E+07

		0.6		72		3.40E-01		-6.37E+07

		0.7		84		3.76E-01		-5.61E+07

		0.8		96		4.16E-01		-3.82E+07

		0.9		108		4.36E-01		-2.40E+07

		1		120		4.58E-01		-1.11E+07

		1.2		144		4.90E-01		7.73E+06

		1.4		168		5.06E-01		2.65E+07

		1.6		192		5.31E-01		4.34E+07

		2		240		5.45E-01		7.70E+07
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